ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARQUITECTURA

01.	 REVOQUES Y ENLUCIDOS

ALCANCES

Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la superficie exterior o interior de muros y tabiques, columnas, vigas o estructuras en bruto, con el fin de vestir y formar una superficie de protección y obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas.

MATERIALES

- Cemento

Se utilizará cemento Pórtland tipo I, el cual deberá satisfacer las Normas ITINTEC 334.001 para cementos Pórtland del Perú y/o las Normas ASTM C-150, Tipo I.

- Arena

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada; clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas.

Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba No. 8. No más del 20% pasará por la criba No. 50 y no más del 5% pasará por la criba No. 100.

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

- 01.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO C:A 1:4

DESCRIPCIÓN

- Comprende todos aquellos revoques (tarrajeos) constituidos por una primera capa de mortero, pudiéndose presentar su superficie en forma rugosa o bruta y también plana, pero rayada, o solamente áspera (comprende los “pañeteos”).

- En todo caso, se dejará lista para recibir una nueva capa de revoques o enlucido (tarrajeo fino), o enchape o revoque especial.

- Se someterá continuamente a un curado de agua rociada, un mínimo de 2 días y no es recomendable la práctica de poner sobre esta capa de mortero cemento, otra sin que transcurra el periodo de curación señalado, seguido por el intervalo de secamiento.

Se ejecutará como base para recibir los zócalos de cerámicos o cualquier otro acabado en los sitios indicados en los planos y/o en el Cuadro de Acabados.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

- Espesor mínimo del enfoscado (tarrajeo primario).

- Sobre muros de ladrillo esp. min.= 1.0 cm.

- Sobre elementos de concreto esp. min. = 1.0 cm.

- El enfoscado deberá cubrir completamente la base a que se aplica. Si se quiere rayar en superficies, se hará esta operación antes de que el mortero fragüe. Para ello, se peinará con fuerza y en sentido transversal al paso de la regla, con una paleta metálica provista de dientes de sierra o con otra herramienta adecuada.

METODO de Medición

Unidad de Medida: Metro cuadrado (m2)

Norma de medición: Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente, se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en partidas independientes.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado por metro cuadrado. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

01.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ACABADO DE C:A 1:4 E=1.5 CM

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero aplicada en dos etapas.

En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa para obtener una superficie plana y acabada.

Se dejará la superficie lista para aplicar la pintura.

Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados; las aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados; los encuentros de muros con el cielo raso o vigas terminarán en ángulo recto, con una bruña de separación.

MATERIALES

Serán los mismos materiales señalados para el tarrajeo primario (cemento y arena fina en proporción 1:5).

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, de acuerdo a lo descrito al inicio de la partida.

### MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Preparación del Sitio

El revoque que se aplique directamente al concreto no será ejecutado hasta que la superficie de concreto haya sido debidamente limpiada y lograda la suficiente aspereza como para obtener la debida ligazón.

Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque.

Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas de mortero pobre (1:7 arena – cemento), corridas verticalmente a lo largo del muro. Estarán muy bien aplomadas y de espesor exacto del revoque (tarrajeo). Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo en cada parámetro lo más cerca posible de la esquina. Luego de terminado el revoque se sacará, rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo más rica y cuidada que la usada en el propio revoque.

Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando la plomada de albañil. Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de guías, para lograr una superficie pareja en el revoque, completamente plana.

Normas y Procedimientos que Regirán la Ejecución de Revoques

No se admitirá ondulaciones ni vacíos; los ángulos o aristas de muros, vigas, columnas, derrames, etc., serán perfectamente definidos y sus intersecciones en ángulo recto o según lo indiquen los planos.

Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento; después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal.

Espesor mínimo de enlucido:

a) Sobre muros de ladrillo	:	0,01 m. y máximo 0,015 m.

b) Sobre concreto		:	0,01 m. y máximo 0,015 m.

En los ambientes en que vayan zócalos y contrazócalos, el revoque del paramento de la pared se hará de corrido hasta 3 cm. por debajo del nivel superior del zócalo o contrazócalo. En ese nivel deberá terminar el revoque, salvo en el caso de zócalos y contrazócalos de madera en el que el revoque se correrá hasta el nivel del piso.

La mezcla será de composición 1:5.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida : Metro cuadrado (m2)

Norma de Medición: Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente, se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, y demás salientes que deberán considerarse en partidas independientes.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado, según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

01.03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES  CON MORTERO C:A 1:4 E=1.5 CM

Todo lo indicado para tarrajeo en interiores. Incluso el pañeteo, es válido para el tarrajeo frotachado en exteriores. Se considera en partida aparte, porque generalmente requiere de un andamiaje apropiado para su ejecución.

MATERIALES

Lo indicado para tarrajeo en interiores.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Lo indicado para tarrajeo en interiores.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida : Metro cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado, según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

01.04	TARRAJEO DE SUPERFICIE VIGAS PERALTADAS C:A 1:4 E=1.5 cm

Comprende la vestidura con mortero de vigas de concreto. La superficie por vestir de la viga, es la que queda visible bajo la losa o sobre tabiques. Perfilar los bordes, constituyen una labor distinta al tarrajeo de vigas, por esta razón el trabajo se divide en tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas.

MATERIALES

Se emplearán los mismos materiales indicados para tarrajeo en interiores.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Lo indicado para tarrajeo en interiores.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida:	Metro cuadrado (m2) para tarrajeo de superficies. Metro lineal (m) para vestidura de aristas.

Se computará el área total sumando el área efectivamente tarrajeada por viga. El área de cada una será igual al perímetro de la sección, visible bajo la losa o sobre tabiques, multiplicado por la longitud.

Para la vestidura de aristas, se medirá y sumaran las aristas o bordes perfilados para obtener el total.

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos serán pagados según las medidas señaladas en el párrafo anterior, y de acuerdo al precio unitario correspondiente.

01.05	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE PLACAS Y COLUMNAS C:A 1:4 E=1.5 cm.

Comprende la ejecución del revestimiento con mortero cemento arena fina en proporción 1:5, con un espesor de 1.5 cm. en columnas de concreto, el acabado será frotachado.

MATERIALES

Se emplearán los mismos materiales indicados para tarrajeo en interiores.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El tarrajeo frotachado de columnas se aplicará en dos etapas, en la primera llamada pañeteo se proyecta simplemente el mortero sobre la superficie de las columnas, luego con el pañeteo endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada, debiendo quedar lista para recibir la pintura. La mezcla del tarrajeo será en proporción 1:5 cemento: arena fina, con un espesor de e=1.5cm.

Los encuentros entre caras de las columnas, debe ser en ángulos perfectamente perfilados, las aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente ochavados, los encuentros de las columnas con el cielo raso terminarán en ángulo recto con una bruña de separación.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2). La medición se realizará del calculando el área mediante el ancho por la altura del paño tarrajeado convenientemente, el área resultante será la suma parcial de las áreas de los paños tarrajeados.

- CONDICIONES DE PAGO

La forma de pago será a la verificación de la correcta ejecución del tarrajeo por el precio unitario correspondiente, con la aprobación del Supervisor.

01.06	TARRAJEO DE MURO CON IMPERMEBILIZANTE

Comprende a aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, aplicada en dos etapas y que en cuya mezcla se incorpora un aditivo de concreto impermeabilizante bloqueador de humedad.

En la primera etapa, denominada pañeteo, se lanza el mortero sobre el paramento para lo cual se deberá contar con las cintas o maestras previamente ejecutadas, que servirán de guías para emparejar la superficie del revoque utilizando una regla, sobre esta superficie que sirve de base se coloca una segunda capa de mortero frotachada, emparejada y alisada la superficie quedará preparada para recibir el acabado final.

Este tarrajeo se ejecutará en la cisterna y tanque elevado.

MATERIALES Y EJECUCIÓN

Cemento Pórtland tipo I, arena y agua, aditivo impermeabilizante contra la humedad SIKA I o similar. El mortero será con una proporción 1:4 (cemento – arena fina), al que se agregara el aditivo a razón de ½ galón por cada bolsa de cemento, de acuerdo a la especificación del fabricante.

Preparación de la superficie.- La superficie cubrir con el revoque deberá estar limpio de partículas sueltas y eliminación de rebabas pronunciadas, se limpiará y se humedecerá convenientemente.

Procedimiento.- Comprende la primera capa o pañeteo que sirve para cubrir las imperfecciones y una segunda capa a la que se le dará el acabado pulido deseado utilizando una plancha metálica. El espesor máximo del revoque será de 1.5 cm.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO

La forma de pago se efectuará de acuerdo al avance obtenido, utilizando la unidad de medida antes indicada, multiplicándola por el correspondiente precio unitario, considerado en el presupuesto.

01.07	VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA C/MORTERO C:A 1:4, E=1.5 CM

DESCRIPCIÓN. – Es la aplicación del mortero sobre la cara inferior y las caras laterales de losas de escalera.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Metro cuadrado (m2) en superficie.

Norma de Medición: Se medirá el área de la cara inferior de la losa, sumándose las áreas de las caras laterales.

### FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cuadrado terminado, pagados al precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su ejecución.

01.08	VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO = 0.15m MEZCLA C:A 1:4 E=1.5 cm

Se aplicará en todos los vanos de las puertas y ventanas, así como en todos los terminales de muros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se procederá según lo indicado en la Especificación de Tarrajeo Frotachado.

EJECUCIÓN

Los derrames de los vanos de las puertas y ventanas, así como los terminales de muros serán de la misma calidad que el tarrajeo o enlucido.

El alineamiento de las aristas de todos los derrames será perfectamente recto tanto horizontal como vertical.

Las aristas de los derrames expuestas a impactos serán ochavadas convenientemente.

En los derrames de vanos primará el revoque del ambiente principal.

Los derrames se efectuarán con mezcla 1:5 cemento-arena fina sobre los vanos, se tendrá presente que la ejecución de los derrames se hará después de la colocación del marco de las puertas y ventanas.

METODO DE MEDICION

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados; es decir será solo su largo; siendo su unidad: Metro Lineal (m)

FORMA DE PAGO

Se hará de acuerdo a su unidad de medidas, es decir, por metro lineal.

01.09	BRUÑAS 1cm x 1cm R=100M/DIA

- Para definir o delimitar cambio de acabados, en el encuentro entre muros y cielorraso, en vigas y muros, o en los lugares indicados en los planos se deberá construir bruñas; estas son canales de sección rectangular de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque.

- Las dimensiones de bruñas se harán de acuerdo a planos.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

- Se realiza en el revoque final del paramento en que se solicita; se procede cuando el mortero aún no ha sido fraguado.

- Con la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha adherido en alto relieve una cinta con las dimensiones de la bruña y utilizando una regla para conservar la horizontalidad, se frota dicho aparejo empujando en el tarrajeo de manera tal que se perfile muy nítidamente el canal.

- Si fuera necesario, se realizarán los resanes, de manera de obtener una muy bien delineada bruña, dados los detalles usando bruñas del proyecto.

Método de Medición

Unidad de Medida:	Metro lineal (m)

Norma de Medición: Para el metrado se determinará la longitud total de las bruñas.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado, según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

Las dimensiones de las bruñas están especificadas en los planos y se fijarán en las intersecciones de las superficies tarrajeadas y los pisos o cielo raso. Las bruñas se harán del mismo material del tarrajeo y se cuidará de que tanto sus aristas y ángulos interiores presenten un acabado perfectamente alineado.

02.00		CIELORRASOS

Comprende este capítulo los acabados específicos para cada tipo de cielo raso según indicación en los planos de arquitectura correspondiente.

02.01	CIELORRASO CON MEZCLA C:A  1:4, CON CINTAS E=1.5 CM

DESCRIPCIÓN

Se denomina así a la aplicación de un mortero sobre la superficie inferior de losas de concreto que forman los techos de una edificación.

MATERIALES

Son los mismos especificados para tarrajeo en interiores.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Los cielos rasos interiores, aleros en fachadas, fondos de vigas y escalera tendrán un acabado de mezcla fina (1:4). Se hará un enfoscado previo para eliminar las ondulaciones o irregularidades superficiales, luego el tarrajeo definitivo será realizado con ayuda de cintas, debiendo terminarse a nivel.

Los encuentros con paramentos verticales serán perfilados con una bruña u otro detalle, según lo indique el plano de acabados.

En los restantes procedimientos constructivos, serán aplicables las especificaciones generales para el tarrajeo de muros interiores.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2)

Norma de Medición: Se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir de las paredes o vigas que la limitan.

### FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cuadrado terminado, pagados al precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su ejecución.

03.		 PISOS Y PAVIMENTOS

Esta especificación contiene los requerimientos que en lo que corresponde a esta obra se aplicará a los trabajos de acabados de pisos que se ejecutarán según lo indicado en Planos y en el Cuadro de Acabados.

03.01	CONTRAPISO E=40mm, BASE 3cm, MEZC 1:5, ACABADO 1cm, PASTA 1:2

Se construirá en los ambientes que tiene como acabado piso cerámico, se ejecutará considerando como nivel terminado el espesor del piso por recibir. La mezcla será de dos tipos:

Una base de cemento-arena gruesa en proporción 1:5 de superficie rugosa y luego una capa fina de 1.5 cm. De espesor con mortero cemento-arena de proporción 1:2, con acabado frotachado fino, ejecutado con paleta de madera y con nivelación precisa, lista para recibir el piso.

Este contrapiso se colocará sobre la superficie perfectamente limpia y humedecida sobre la losa de concreto de falso piso o techo. La nivelación debe ser precisa para lo cual será indispensable colocar reglas adecuadas a fin de asegurar un acabado plano por medio de cintas debidamente alineados y controladas respecto al nivel general de los pisos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se hará de acuerdo a su unidad de medida, es decir, Metro cuadrado (m²)

03.02	PISO CERÁMICO DE 30x30cm COLOR, ALTO TRANSITO SERIE

PIEDRA

DESCRIPCIÓN

Es el elemento de cerámica vitrificada con una superficie no absorbente, destinado a pisos, sometido a un proceso de moldeo y cocción.

Asimismo, deberá tener una resistencia al desgaste, clase de utilización (PEI) no menor a 4, para resistir tráfico intenso.

El piso será de cerámico antideslizante de 0.30 x 0.30 m., de primera calidad.

Se utilizarán piezas cerámicas que serán de arcilla sometida a procesos de moldeo y cocción; previstas para alto tránsito y para el tránsito regular según lo especificado en los planos.

En todos los casos se evitarán cartabones menores a 0,10 m.

Este se utilizará en todos los ambientes indicados en planos, tales como S.H., botadero, cuarto de limpieza.

Color

Serán de color uniforme, las piezas deberán presentar el color natural de los materiales que la conforman.

El color del piso tendrá como base las baldosas cerámicas Celima, serie Piedra, PEI 4. Se podrá utilizar otra marca siempre y cuando la calidad sea similar o superior.

Dimensiones y Tolerancias

Las dimensiones de las losetas cerámicas serán de 0.30 x 0.30 m.

Las tolerancias admitidas en las dimensiones de las aristas serán de más o menos 0.6% del promedio; más o menos 5% en el espesor.

Características

Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las normas de ITINTEC 333.004 para la sonoridad, escuadra, alabeo, absorción de agua resistencia al impacto y resistencia al desgaste.

Aceptación

Las muestras finales que cumplan con las especificaciones establecidas deberán ser sometidas a la aprobación del Supervisor. No se aceptarán en obra piezas diferentes a las muestras aprobadas.

MATERIALES

Cerámico vitrificado 30 x 30 cm , rugoso antideslizante, para tránsito regular y para alto tránsito.

Deberá cumplir lo anteriormente especificado.

Mortero

Las losetas se asentarán con mortero de cemento.

Material de Fragua

Se utilizará fragua o similar, el color será de acuerdo al de las baldosas.

TRABAJO INCLUIDO

La superficie donde se colocará el piso se preparará limpiándolo y removiendo todo material extraño.

La superficie deberá humedecerse y espolvorearse con cemento seco. Las baldosas deberán saturarse completamente de agua antes de su colocación.

El procedimiento para la colocación del mortero o pegamento será el indicado por el fabricante. El espesor será el indicado por el fabricante.

Se colocará cada una de las piezas y el espacio entre pieza y pieza será de 3 mm mínimo o el indicado por el fabricante.

Se hará la verificación del plano del asentado con reglas de 3 metros de largo. Las piezas se colocarán sin amarre tipo damero y previamente al asentado se hará un emplantillado cuidadoso para evitar el excesivo cartaboneo.

Entre 24 y 72 horas luego de haber colocado el piso, se hará el fraguado con el material especificado siguiendo las instrucciones del fabricante, inmediatamente se limpiará el exceso del material de fragua, eliminando las rebabas y protuberancias que atenten contra un perfecto acabado.

Se hará una minuciosa revisión del correcto asentado de las piezas. En caso de defectos de fabricación o de asentado deberán ser retirados y sustituidos por otros.

Con posterioridad al fraguado y dejando pasar el tiempo recomendado por el fabricante del producto se limpiará la integridad del piso de acuerdo a las indicaciones proporcionados por dicho fabricante.

### MÉTODO DE MEDICIÓN

- La unidad de medida es el Metro Cuadrado (m2)

### FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cuadrado terminado, pagado al precio unitario del contrato.

03.03	PISOS DE LOSETA VINILICA 30.5x30.5 CM COLOR, DE ALTO TRANSITO R=50M2/DIA

DESCRIPCIÓN

Se trata de la colocación de loseta de vinílico rígido, virgen 100% homogéneo, de 3.2 mm de espesor de alto tránsito, de 30.5 x 30.5 cm., en los ambientes donde lo indiquen los planos.

MATERIALES

Cada pieza tendrá 30.5 x 30.5m y 3.2 mm de espesor, en colores aprobados por la Supervisión.

Los lotes recibidos deberán ser comparados, a fin de no tener lotes diferentes de producción. Deberán ser almacenados en lugar techado, fresco, seco y plano.

Para su colocación los contrapisos deberán estar completamente secos, limpios, libres de polvo y grasa, lisos y sin irregularidades. El Contratista estará en la obligación de solicitar la prueba de humedad y alcalinidad respectivas; así como de hacer respetar las especificaciones del fabricante para su colocación.

Pegamento

El pegamento a ser utilizado en todos los ambientes será de contacto Formipega o similar, recomendado por el fabricante para zonas húmedas.

Se recomienda que al iniciar la instalación, el cielo raso y los muros estén pintados con primera mano, la carpintería terminada y las luminarias colocadas.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Para iniciar la instalación de las baldosas, se trazará, utilizando cuerda y tiza, dos líneas perpendiculares que pasarán por el centro de la habitación, partiendo del centro. Se presentará una hilera de baldosas hasta llegar a la pared.

Se procurará llegar a las paredes adyacentes a las puertas de acceso con baldosas enteras, para lo cual seguramente se tendrá que correr la línea marcada.

Usando una espátula o plancha sin aserrar se aplicará pegamento de contacto, tanto a las baldosas como al contrapiso, en áreas o metrajes iguales. Se dejará secar 45 minutos antes de contactar las baldosas en el contrapiso.

Para la colocación de las baldosas es recomendable comenzar en la intersección de las líneas del centro, asegurándose de que cada baldosa pegue bien contra las otras. Las baldosas de remate por lo general deben ser cortadas para encajar en el espacio restante, entre la última baldosa completa y la pared, para contornos difíciles se deberá hacer un molde de papel recortándola con una tijera para lo cual previamente se deberá calentar para conseguir su ablandamiento.

Si se ensuciara la superficie de la baldosa con pegamento, no se aplicarán disolventes, se limpiará con detergente y esponja de metal.

Luego de colocado el piso de procederá a su vitrificado, proceso que forma una película de cristal sobre la superficie.

Se lavará el piso profundamente, usando pads de color marrón o negro. Si el piso tuviera manchas de pegamento, pintura u otros, deberá limpiarse con decapante Deca 10 o similar, de modo de garantizar un buen vitrificado. Se debe esperar hasta que el piso esté completamente seco y limpio. En climas muy húmedos es necesario esperar hasta el día siguiente de haber lavado el suelo para vitrificar.

Se agitará ligeramente el producto vitrificador y rociará de 20 a 30cc en zonas de 2 a 3 m2, extendiéndolo con máquina rotativa industrial y con una esponja para pisos o pad rojo, con pasadas entrecruzadas hasta obtener el brillo deseado. En caso de contar con máquina pulidora de alta velocidad, se utilizarán discos de acuerdo a las especificaciones del fabricante según la velocidad de giro.

Se procederá en esta forma hasta completar 3 capas. La última capa se realizará utilizando la base cristalizadora, y cambiando a un pad nuevo, seco y limpio.

El producto debe usarse puro, sin mezclas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Son los mismos especificados para contrapisos.

FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cuadrado terminado instalado. El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas, vitrificado y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.

03.04	PISO DE CEMENTO PULIDO E=2”, f´c=140 kg/cm2 x 4 cm , 1:2 x 1 cm

DESCRIPCIÓN

Para pisos de ambientes de servicio tales como: Taller, Almacén y Grupo electrógeno.

MATERIALES

El piso de cemento comprende 2 capas: La primera capa, a base de mortero tendrá un espesor igual al total del piso terminado, menos el espesor de la segunda capa. La segunda capa de mortero que va encima de la primera tendrá un espesor mínimo de 1.0 cm. Para la primera capa a base del piso se usará una de mortero en proporción 1:5. Para la segunda capa se usará mortero cemento-arena en proporción 1:2 y además se usará colorante en el mortero de acabado en 10 % en peso del cemento como máximo. El colorante y el agregado se mezclarán así juntos y entonces se incorporará el cemento. Se usarán con la consistencia adecuada para evitar separar el color del agregado con el agua de la mezcla.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

El método es el mismo que el utilizado en pisos de concreto pulido.

MÉTODO DE MEDICIÓN FORMA DE PAGO

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2)

- 03.05	SARDINELES DE CONCRETO f¨c= 210 kg/cm2 REVESTIDO C/  MAYÓLICA

Consiste en la construcción de los sardineles para las duchas en los baños de empleados. Serán de concreto de f’c=210 Kg/cm2 enchapados con cerámica de la misma calidad del piso, de tal manera que sus medidas finales sean de 10cm. de espesor y 20cm. de altura El concreto y el tarrajeo primario deben cumplir con las especificaciones indicadas. Las aristas llevarán perfil plástico similar al rodoplast, del color del enchape.

- UNIDAD DE MEDIDA

- La unidad de medición es por metro lineal (m)

- FORMA DE PAGO

- Se hará de acuerdo a su unidad de medida, es decir, por metro lineal (m), contando con la aprobación del Ing. Supervisor.

03.06	VEREDAS  DE CONCRETO

Para la conformación de las veredas, se requiere preparar el terreno (excavación a nivel de sub rasante, excavación para sardinel) preparar la base de apoyo (base granular), eliminar el material excedente, encofrar las partes definida sen el diseño (sardinel y juntas), proceder a la conformación de las formas con el concreto, luego  efectuar el acabado final de la superficie y el rellenado del las juntas.

03.06.01	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE EN VEREDAS

03.60.02	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL SUMERGIDO (0.15x0.30M)

La excavación manual seguirá el procedimiento y las especificaciones establecidas para la misma actividad en la especialidad de  Estructuras que forma parte del presente expediente.

## MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medición es por metro cúbico, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

## FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cúbico (m3) de excavación manual.

03.06.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINA V=40KPH D= 30 km

La eliminación de material excedente seguirá el procedimiento y las especificaciones establecidas para la misma actividad en la especialidad de  Estructuras que forma parte del presente expediente.

## MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medición es por metro cúbico, eliminado y aceptado por el supervisor de la obra.

## FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cúbico (m3) de material eliminado.

03.06.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE C/RODILLO LISO MANUAL

03.06.05	BASE GARANULAR E=0.10 m COMPACTADO CON COMPACTADOR LISO MANUAL

La conformación y compactación de sub rasante con rodillo liso manual, así como la elaboración de la base granular compactado con compactador liso manual,  seguirán el procedimiento y las especificaciones establecidas para la misma actividad en la especialidad de  Estructuras que forma parte del presente expediente.

## MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medición es por metro cuadrado, trabajado y aceptado por el supervisor de la obra.

## FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cuadrado (m2) trabajado.

03.06.06   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL DE VEREDAS H= 0.30M

Para los trabajos de encofrado y desencofrado se seguirá el procedimiento y las especificaciones establecidas para la misma actividad en la especialidad de  Estructuras que forma parte del presente expediente.

Para el caso especifico del encofrado de sardineles de vereda, estos tendrán la altura constante de 0.30 m

## MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medición es por metro lineal, se tomará la longitud real del encofrado ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

## FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro lineal (m) de encofrado ejecutado de acuerdo a las especificaciones descritas.

03.06.07   VEREDA DE CONCRETO f´c=175 kg/cm2 DE 4” ACABADO 1:2, INCL. BRUÑADO Y CURADO SIN ENCOFRADO.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

La vereda será construida a base de concreto, de 4” de espesor, con una resistencia f´c= 175 kg/cm2. Para la fabricación del concreto se seguirá el procedimiento y las especificaciones establecidas en la especialidad de  Estructuras que forma parte del presente expediente. El cemento a utilizarse será el indicados en los planos de estructuras.

La superficie superior expuesta será  acabada  con una capa de 1.5 cm, de espesor, de mezcla cemento arena fina en proporción 1:2. La forma y dimensiones de las bruñas será la usual en veredas, e irán compartidas en cuadros de 1.20 m. La superficie no será pulida, tendrá acabado frotachado.

Después de que la superficie haya comenzado a fraguar, se iniciará un curado con agua pulverizada, durante 5 días por lo menos. Como procedimiento alternativo, podrá hacerse el curado con el agente especial que haya sido aprobado previamente, aplicándolo en la forma y cantidad recomendada por el fabricante del producto.

## MÉTODO DE MEDICIÓN

Para las veredas la unidad de medición es por metro cuadrado, El área de la superficie se obtendrá multiplicando el ancho de la sección transversal por la longitud real de la vereda, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

## FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cuadrado (m2) de vereda, ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

03.06.08   CONCRETO F’c = 175 kg/cm2 PARA SARDINEL

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El Sardinel  tendrá una sección trapezoidal , según detalle en plano, con la base inferior de 15 cm y 30 cm de alto. Será construido a base de concreto,  con una resistencia f´c= 175 kg/cm2. Para la fabricación del concreto se seguirá el procedimiento y las especificaciones establecidas en la especialidad de  Estructuras que forma parte del presente expediente.

## MÉTODO DE MEDICIÓN

Para el sardinel, la unidad de medición es por metro lineal, se tomará la longitud real del sardinel ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

## FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro lineal (m) de sardinel ejecutada de acuerdo a las especificaciones descritas.

### 03.06.09 JUNTAS ASFÁLTICAS E=1”

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consiste en la conformación y sellado de juntas de dilatación de 2.5cm (1”) de espesor en veredas, con una mezcla de asfalto-arena gruesa en proporción 1:4, y a una temperatura que permita su mezclado.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se trata del suministro por parte del Contratista, de todos los materiales, herramientas y mano de obra para la formación de la junta de dilatación en los pisos y veredas, para lo cual se empleará madera de encofrado en todo el espesor del piso, el cual será retirado para ser reemplazado por la mezcla de asfalto RC-250 con adición de arena gruesa en proporción 1:4 en volumen. Para la preparación se calentará el asfalto antes de proceder al mezclado con la arena, que deberá de ser uniforme, la colocación se realizará manualmente compactando la mezcla y empleando tacos de madera.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida, será el metro lineal (m) de junta asfáltica ejecutada correctamente.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación de la correcta ejecución de la junta asfáltica, medida en metros lineales por el precio unitario de la partida con la aprobación del Supervisor.

04.	CONTRAZOCALOS

Esta especificación contiene los requerimientos que se aplicarán a los trabajos relacionados con la colocación de contrazócalos, que se ejecutarán según Planos y Cuadro de Acabados.

04.01	CONTRAZOCALO DE CERÁMICA COLOR 10x30 cm, h= 0.10 M. R=30 M/DIA

Se empleará un mortero de cemento y arena en proporción 1:4.

- Los Cerámicos, serán de 0.10m de altura y las piezas tendrán 0.30m de largo, del mismo color del piso.

- PREPARACIÓN DEL SITIO:

- Se efectuará una limpieza general de la superficie del muro donde se ejecutará los contrazócalos cerámico, removiendo todo material extraño.

La unión del contra zócalo con el muro terminado, tendrá una bruña perfectamente definida. según detalle mostrado en los planos respectivos.

Para el sellado de las juntas entre baldosas se utilizará fragua de color similar del cerámico, el que se hará penetrar en la separación de estas por compresión de tal forma que llene completamente las juntas. Posteriormente, se pasará un trapo seco para limpiar el cerámico; así como para igualar el material de fragua. De ser absolutamente necesario el uso de partes de cerámico (cartabones) éstos serán cortados a máquina, debiendo presentar corte nítido, sin despostilladuras, quiñaduras, etc.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados, siendo su unidad de medida; Metro Lineal (m).

- FORMA DE PAGO

- Se hará de acuerdo a su unidad de medida, es decir, Metro Lineal (m).

04.02	CONTRAZOCALO DE CEDRO DE 3/4”x 4”  RODON 1/2” R=80 M/DIA

Zócalo de madera Cedro, en tablas de 4”x ¾” con rodón de 1/2”, este material deberá ingresar a la obra debidamente seco, siendo de calidad y color homogéneo, sin nudos, fallas ni resquebrajaduras, la única arista visible al exterior deberá ser redondeada. Se aplicarán dos manos de barniz marino.

El revés deberá recibir una mano mínima de pintura asfáltica. Se colocará con clavos de acero sin cabeza de 1”, aplicados directamente contra el zócalo. El espaciamiento máximo entre clavos será de 50 cm, además de aquellos que sean necesarios para sujeción en los extremos. Todos los clavos serán cubiertos exteriormente con masilla, hasta presentar una superficie uniforme. El empalme en esquina se hará en “corte de cola”.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados, siendo su unidad de medida; Metro Lineal (m).

- FORMA DE PAGO

Se hará de acuerdo a su unidad de medida, es decir, Metro Lineal (m).

04.03	CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR, H=10 cm, PULIDO

Los contrazócalos de cemento pulido consisten en un revoque semi pulido ejecutado con mortero de cemento gris y arena fina en proporción 1:3. Tendrán una altura de 0.10m en los interiores de los ambientes.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Metro lineal (m)

NORMA DE MEDICIÓN

Se medirá su longitud efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos que los lleven, de acuerdo con las especificaciones de arquitectura. En consecuencia, para obtener la medida de contrazócalos de un ambiente, se mide el perímetro total, se descuenta la medida de umbrales de puertas o de otros vanos pero se agrega la parte de contrazócalo que va en los derrames , entre 5 y 10 cm. por derrame, en la mayoría de los casos.

- FORMA DE PAGO

- Se hará de acuerdo a su unidad de medida, es decir, Metro Lineal (m)

###### 04.04	CONTRAZOCALO DE TERRAZO PULIDO  H=0.10 m

DESCRIPCIÓN

Consiste en la colocación de un revoque de 10 cm a base de terrazo pulido en la zona inferior de los muros que confinan la escalera, con las alturas detalladas en los planos y documentos del Expediente Técnico.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El contrazócalo será conformado por una mezcla de cemento y granalla de mármol de color gris claro, en una proporción de 1:2, este será colocado por operarios especializados, posteriormente de 3 días de secado se procederá al pulido con pulidora manual dándole el acabado perfecto conforme se indica en los planos de detalles de la especialidad de arquitectura.

Preparación del Sitio

Las superficies que lleven terrazo deben encontrarse limpias de toda acumulación de polvo y basura. Todos los desniveles serán eliminados, dejando la superficie tan pareja como sea posible.

Procedimiento de Colocación

Se colocará primero la “cama”, consistente en la mezcla 1:3 cemento-arena.

El revestimiento de terrazo tendrá 3/8” por mezcla de cemento y combinación de granallas de mármol en el tamaño No. 1 y No. 23 en mayor porcentaje.

La mezcla de terrazo tendrá la proporción de 200 libras de gramos de mármol por 100 libras de cemento Pórtland gris o blanco.

Los pigmentos colorantes irán a la preparación de 5 libras de pigmentos por 100 libras de cemento.

La cubierta de terrazo no se vaciará hasta que la cama haya endurecido lo suficiente para resistir la presión del rodillo.

El terrazo será prensado por medio de un rodillo de piedra o metal, que no pese menos de 15 libras por pulgada de ancho, en 2 direcciones, longitudinal y transversal. Durante el vaciado se esparcirán astillas de mármol de tamaño grande, en cantidad tal que la superficie muestre en el acabado el 75% de agregado distribuido uniformemente

MATERIALES

Cemento Portland gris o cemento blanco (sólo para los pisos de terrazo claro), arena y agua, que deberán cumplir las especificaciones generales de los materiales descritos anteriormente.

Astillas de Mármol o Granalla

Deberán ser de consistencia fuerte y durable, machacado con dureza abrasiva (ha) de no menos de once; las astillas deberán ser de los siguientes tamaños:

Astillas No. 1: Deben ser pasados por criba de malla de ¼”, retenidas por criba de 1/8”.

Granalla No. 23

Color

Los pigmentos colorantes serán óxidos minerales de primera calidad, finamente molidos, que no se decoloren y preparados para ser usados para tarrajeo. El color del piso será definido en el cuadro de acabados.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida será el metro lineal (m). El cálculo del área se obtendrá midiendo el largo efectivo de contrazócalo terminado verificando la correcta ejecución por parte del supervisor.

- FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro lineal. Este grupo de partdas, corresponden a los trabajos de enchape de muros (ml) de contrazócalo de terrazo, ejecutado de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida

05.	ZÓCALOS

- Esta especificación contiene los requerimientos que en lo que corresponde a esta Obra, se aplicará a los trabajos relacionados con la colocación de zócalos, que se ejecutarán según la indicación del ambiente en planos o en el cuadro de acabados.

05.01	ZÓCALO DE CERAMICO COLOR DE 30 x 30cm h =< 1.50 m

05.02	ZÓCALO DE CERÁMICO COLOR DE 30 x 30cm h > 1.50 m

DESCRIPCION

Las baldosas de cerámica vitrificada serán de color marfil y de primera calidad. Las dimensiones serán las convencionales de 0.30 x 0.30 m. El material para su aplicación es mezcla cemento arena en proporción 1:1, el relleno de las juntas se ejecutará con fragua de color acorde con la baldosa. La colocación se ejecutará sobre el muro previamente tratado con tartajeo primario, el que debe permanecer húmedo. Para el caso de los enchapes sobre tabiquería seca (drywall) deberá emplearse pegamento extrafuerte, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Se ejecutará una nivelación a fin de que la altura sea perfecta y constante, la base para el asentado se hará empleando cintas para lograr una superficie plana y vertical. Las alturas están definidas, en su mayoría, por hiladas completas de cerámico, salvo indicación en planos.

Se colocarán las baldosas con la capa de mezcla en su parte posterior, previamente remojadas, a fin de que no se formen cangrejeras interiores, las losetas se colocarán en forma de damero y con las juntas de las hiladas verticales y horizontales coincidentes y separadas en 5mm, como máximo. De preferencia emplear separadores PVC (crucetas)

La unión del zócalo con el muro se hará con una bruña perfectamente definida. La unión del zócalo con el piso será en ángulo recto en los ambientes donde indique el cuadro de acabados.

Para el fraguado de las baldosas se utilizará porcelana blanca, el que se hará penetrar en la separación de estas por compresión de tal forma que llene completamente las juntas. Posteriormente, se pasará un trapo seco para limpiar el cerámico; así como para igualar el material de fragua. De ser absolutamente necesario el uso de partes de cerámico (cartabones) éstos serán cortados a máquina, debiendo presentar corte nítido, sin despostilladuras, quiñaduras, etc.

# MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medición: La unidad de medición es por metro cuadrado (m2).

Se tomará el área realmente ejecutada y cubierta por las piezas planas. Si la superficie al revestir es rectangular, el área se obtendrá multiplicando la longitud horizontal por la altura correspondiente, midiéndose ésta desde la parte superior del contrazócalo, si hubiera, hasta la parte inferior de la moldura o remate.

UNIDAD DE MEDIDA

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados, es decir, largo por altura, siendo su unidad de medida; Metro cuadrado (m²).

FORMA DE PAGO

Se hará de acuerdo a su unidad de medida, es decir, Metro cuadrado (m²).

06.	REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS

Revestimientos completos de pasos, contrapasos y descansos, con terrazo pulido, con las especificaciones aplicables en cada caso dentro de las indicadas en los planos de detalles.

06.01	REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA C/TERRAZO R=15 M/DIA

DESCRIPCIÓN

El forjado de los pasos, contrapasos y descansos, comprende los trabajos de preparación, colocación, fraguado, limpieza y vitrificado de los pasos y contrapasos de terrazo en las escaleras que se indiquen en los planos de arquitectura.

El terminado se hará con terrazo de granalla N° 23 y N° 1, color beige. El color deberá ser aprobado previamente por la Supervisión.

Luego de pulido el terrazo, se procederá a la aplicación de fórmula Ashford y al vitrificado del mismo.

MATERIALES

Cemento Portland gris o cemento blanco (sólo para los pisos de terrazo claro), arena y agua, que deberán cumplir las especificaciones generales de los materiales descritos anteriormente.

Astillas de Mármol o Granalla

Deberán ser de consistencia fuerte y durable, machacado con dureza abrasiva (ha) de no menos de once; las astillas deberán ser de los siguientes tamaños:

Astillas No. 1: Deben ser pasados por criba de malla de ¼”, retenidas por criba de 1/8”.

Granalla No. 23

Color

Los pigmentos colorantes serán óxidos minerales de primera calidad, finamente molidos, que no se decoloren y preparados para ser usados para tarrajeo. El color del piso será definido en el cuadro de acabados.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Preparación del Sitio

Las superficies que lleven terrazo deben ser barridas con escoba dura, eliminando toda acumulación de polvo y basura. Todos los desniveles serán eliminados, dejando la superficie tan pareja como sea posible.

Procedimiento de Colocación

Se colocará primero la “cama”, consistente en la mezcla 1:3 cemento-arena.

El revestimiento de terrazo tendrá 3/8” por mezcla de cemento y combinación de granallas de mármol en el tamaño No. 1 y No. 23 en mayor porcentaje.

La mezcla de terrazo tendrá la proporción de 200 libras de gramos de mármol por 100 libras de cemento Pórtland gris o blanco.

Los pigmentos colorantes irán a la preparación de 5 libras de pigmentos por 100 libras de cemento.

La cubierta de terrazo no se vaciará hasta que la cama haya endurecido lo suficiente para resistir la presión del rodillo.

El terrazo será prensado por medio de un rodillo de piedra o metal, que no pese menos de 15 libras por pulgada de ancho, en 2 direcciones, longitudinal y transversal. Durante el vaciado se esparcirán astillas de mármol de tamaño grande, en cantidad tal que la superficie muestre en el acabado el 75% de agregado distribuido uniformemente.

Acabado Pulido

La superficie acabada o llana deberá dejarse secar por un período de 6 días, debiendo protegerse con una capa de arena húmeda de 1” de espesor.

Después del endurecimiento del piso de terrazo, se procederá al pulido de la superficie con pulidores eléctricos, cargados con piedra de pulir.

Durante el pulido, la superficie será conservada mojada debiendo eliminarse con abundante agua todos los materiales resultantes del pulido. Acabado éste, la superficie se lavará bien con emulsión de jabón y se podrá usar abrasivo fino para eliminar manchas.

El piso de terrazo, luego de pulido, llevará fórmula Ashford, colocada según las indicaciones del fabricante. Para pisos vaciados en gradas, cada grada tendrá en toda su longitud, una cantonera de aluminio, según lo indicado en los planos.

Cantoneras de Aluminio de 2”

Se fabricará a base de perfil de aluminio 2541 de FAM o similar, de 16mm de espesor. Se instalarán en el borde del encuentro entre paso y contrapaso de escalera. Los detalles de fabricación e instalación se muestran en los planos de arquitectura.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La unidad de medición es el metro lineal (m). Se tomará la suma total de las longitudes de las gradas.

- FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro lineal (m) de grada (paso y contrapaso) ejecutado de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. Unidad de Medida: Metro lineal de acabado (m)

06.02	REVESTIMIENTO DE DESCANSOs CON TERRAZO

DESCRIPCIÓN

Comprende los trabajos de preparación, colocación, fraguado, limpieza y pulido de los descansos  de las escaleras y pisos de terrazo con cemento gris indicados en el proyecto.

Se emplearán los materiales y el procedimiento señalado en la descripción en la partida anterior.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La unidad de medición es el metro cuadrado (m2).

- FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cuadrado (m2) de descanso ejecutado de acuerdo a las especificaciones antes descritas.

07.	CUBIERTAS

07.01	CUBIERTA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO 1:5

DESCRIPCIÓN

Este recubrimiento se efectuará en los techos del pabellón nuevo, en ampliación y en los techos donde se resanarán los tarrajeos de muros en el borde de techos. El propósito de la cubierta es de impermeabilizar de las lluvias y como aislamiento térmico. Se usará el ladrillo pastelero asentado con mortero de proporción cemento:arena fina 1:5, deben de tener pendientes menores del 2%. Cada 3.00 m se ejecutará una junta de dilatación, que será sellada con material flexible

Método de Medición

La unidad de medida para el trabajo de cobertura es: Metro cuadrado de cobertura acabado (m2)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades de metrados. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

07.02	COBERTURA DE POLICARBONATO CON SOPORTE DE ACERO

DESCRIPCIÓN

Se refiere al elemento de cierre superior, previsto sobre el vacío interior generado en el proyecto (tipo pozo de luz). Se constituye en una cubierta transparente dejando un área abierta para ventilación, a los lados. El propósito de la cubierta es de proteger de las lloviznas y como aislamiento térmico. Se usará planchas de Policarbonato alveolar  traslúcido de 6 mm de espesor, Polyarq o similar de 2.90m x 2.10m., sujetados con omega o perfil conector, con perfiles tipo canto en los bordes. La cobertura deberá ir fijado mediante soportes invisibles de acero inoxidable, en una estructura de acero compuesta por perfiles cuadrados de 1 ¼”.

Método de Medición

La unidad de medida para el trabajo de cobertura es: Metro cuadrado de cobertura acabado (m2)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades de metrados. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar

08.	 CARPINTERIA DE MADERA

GENERALIDADES

Se refiere a los elementos destinados a permitir la separación, iluminación y ventilación de los diversos ambientes, ya sea puertas, ventanas, tabiques contraplacados divisorios y otros elementos de carpintería que en los planos se indican de madera. Las diversas unidades deben tener la indicación de sus dimensiones, secciones típicas, etc.; material con el que serán construidas, detalles de su construcción, modo de fijación y, de manera general cuanto sea necesario para el correcto proceso constructivo, uso y funcionamiento.

En general salvo que en los planos se indique distinto, toda la carpintería a ejecutarse será hecha de cedro seleccionado.

MATERIALES

La Madera

- La madera será del tipo Cedro seleccionado, debiendo presentar fibras rectas u oblicuas con dureza de suave a media.

- No tendrá defectos de estructura, madera tensionada, comprimida, nudos grandes, etc.

- Podrá tener nudos sanos, duros y cerrados no mayores de 30 mm de diámetro.

- Debe tener buen comportamiento al secado (Relación Contracción tangencial radial menor de 2.0), sin torcimientos, colapso, etc.

- No se admitirá más de un nudo de 30 mm de diámetro (o su equivalente en área) por cada medio metro de longitud del elemento, o un número mayor de nudos cuya área total sea mayor que un nudo de 30 mm de diámetro.

- La madera debe ser durable, resistente al ataque de hongos e insectos y aceptar fácilmente tratamientos con sustancias químicas a fin de aumentar su duración.

- Los elementos podrán tener hendiduras superficiales cuya longitud no sea mayor que el ancho de la pieza, exceptuándose las hendiduras propias del secado con las limitaciones antes anotadas.

- El contenido de humedad de la madera no deberá ser mayor de la humedad de equilibrio con el medio ambiente, no pudiendo ser menor del 14% al momento de su colocación.

- Se empleará madera Cedro, para las puertas y mobiliario.

Aglomerado de madera con enchape melamínico de 9mm

El contraplacado de la puertas será con aglomerado de madera en planchas de 1.22m x 2.44m, con enchape melamínico en un sólo lado de 9mm de espesor; acabado texturado, en color indicado en los planos de detalles.

Cola

Será de tipo repelente a la polilla e insectos destructores de la madera.

Grapas y Tornillos

Serán de lámina de acero para ser disparadas con pistola especial. Tornillos con cabeza en huecos cilíndricos de igual diámetro, en donde se indique en planos.

Preservante Antipolilla

El que se aplicará en toda la madera, así como a las plicas. El preservante a usar será cloropentafenol o similar.

Especificaciones Constructivas

- Las superficies de los elementos se entregarán limpias y planas, con uniones encoladas y ensambles nítidos y adecuados.

- Los astillados de moldurado o cepillados no podrán tener más de 3 mm de profundidad.

- Las uniones serán mediante espigas pasantes y además serán encoladas y tendrá elementos de sujeción (clavos, tornillos y tarugos).

- La carpintería deberá ser colocada en blanco, perfectamente pulida y lijada para recibir posteriormente el tratamiento de pintura. Se fijará a los muros mediante tarugos o tacos y tirafones.

- Los marcos que van sobre el concreto sin revestir se fijarán mediante clavos de acero disparados con herramienta especial.

- La madera empleada deberá ser nueva, de calidad adecuada y sin estar afectada por insectos xilófagos.

- Los marcos de las puertas se fijarán a la albañilería por intermedio de clavos o tirafones a los tacos de madera alquitranada los que deben de haber quedado convenientemente asegurados en el momento de ejecución de los muros.

Protección

Los marcos, después de colocados, se protegerán con listones asegurados con clavos pequeños sin remachar, para garantizar que las superficies y sobre todo las aristas, no sufran daños por la ejecución de otros trabajos en las cercanías.

Las hojas de puertas, y rejillas serán objeto de protección y cuidados especiales después de haber sido colocados para que se encuentren en las mejores condiciones en el momento en que serán pintados.

Trabajos Comprendidos

Las piezas descritas en la presente especificación no constituyen una relación limitativa, que excluya los otros trabajos que se encuentran indicados y/o detallados en los planos ni tampoco los demás trabajos de carpintería de madera que sean necesarios para completar el proyecto, todos los cuales deberán ser realizados por el ejecutor de la obra.

Descripción en general

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye la hoja, jamba, junquillos, etc.; así como su colocación. La unidad también comprende la colocación de la cerrajería, salvo que las especificaciones indiquen lo contrario.

Materiales en general

En general, salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con cedro selecto.

La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin sumagaciones, rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario.

El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptará madera húmeda.

Procedimiento constructivo en general

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad especificada.

Los marcos se colocarán empotrados en el piso. Estos se asegurarán con tornillos colocados en huecos de 2" de profundidad y 1/2" de diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego ésta con un tarugo puesto al hilo de la madera y lijado.

Se tendrá en cuenta las indicaciones del sentido en que se abren las puertas; así como los detalles correspondientes, previo a la colocación de los marcos.

Para el contraplacado de las hojas de las puertas se han considerado:

- Contraplacado con aglomerado de madera con enchape melamínico en un sólo lado de 9mm de espesor; acabado texturado, color blanco mate para las puertas de consultorios y color caoba para oficinas y demás ambientes.

- Todas las puertas llevarán jamba, según lo indica el detalle en planos.

- EI orificio para la cerrajería se realizará a máquina. El acabado debe ser de óptima calidad, guardándose el supervisor el derecho de rechazar las unidades que presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos Todas las planchas de aglomerado serán cortadas a máquina.

Las puertas P-1, P-5, P-6 y P-7, llevan una sobreluz de vidrio triple de 6 mm incoloro. Para el caso que lleven señalética o rejilla madera, serán tapas ciegas según se indique en planos. Las sobreluces serán en su mayoría de 0,40m; salvo indicación en plano.

08.01	PUERTA P-1 DE 56.1mm CONTRAPLACADA C/MELAMINA E=9mm

08.02 	PUERTA P-2 DE 56.1mm  CONTRAPLACADA C/MELAMINA E=9mm

08.03	PUERTA P-3 DE 56.1mm CONTRAPLACADA C/MELAMINA E=9mm

08.04	PUERTA P-4 DE 56.1mm CONTRAPLACADA C/MELAMINA E=9mm

08.05	PUERTA P-5 DE 56.1mm CONTRAPLACADA C/MELAMINA E=9mm

08.06	PUERTA P-6  DE 56.1mm CONTRAPLACADA C/MELAMINA E=9mm

08.07	PUERTA P-7 DE 56.1mm CONTRAPLACADA C/MELAMINA E=9mm

08.08	PUERTA P-8 DE 56.1mm CONTRAPLACADA C/MELAMINA E=9mm

08.09	PUERTA P-9 DE 56.1mm CONTRAPLACADA C/MELAMINA E=9mm

Materiales

Los materiales a utilizarse son madera cedro para la estructura y contraplacado con tablero aglomerado de madera con enchape melamínico de 9mm en una cara.

La madera a emplearse en el bastidor cumplirá las especificaciones de calidad indicada. Los cercos no deberán tener un ancho inferior a 45 mm, medidos en la hoja terminada. Se incluirá una rejilla de madera de acuerdo con los detalles que figuran en la lámina de carpintería de madera.

En ambos lados del cerco y a su mitad se colocará listones o refuerzos adicionales de espesor igual al que del cerco de 300 mm, de largo por 100 mm, de ancho a fin de ofrecer un asiento firme para la colocación de las chapas. Los cercos y cabezales se unen entre sí en cada esquina mediante grapas corrugadas o conectivos metálicos colocados sobre la cara y en el reverso. Podrán ser empleados, de dos piezas como máximo, unidades mediante grapas.

## El material de relleno puede ser fabricado por cualquiera de los sistemas siguientes:

- Listonería de igual calidad que las especificadas para los cercos y cabezales con un espesor mínimo de 10 mm, cruzados a media madera y espaciados en tal forma que el área libre no sea mayor de 100 cm2.

- Listones de madera con un espesor mínimo de 15 mm, colocados horizontalmente con una separación máxima de 10 cm.

- Polietileno expendido anti-inflamante o similar (tecnoport).

- La hoja armada deberá resistir un esfuerzo mínimo a rotura por compresión de 2 Kg/cm2.

Las tapas de las hojas serán tableros aglomerado de madera con enchape melamínico en una cara, de 9mm, y los bastidores de la estructura de la puerta de madera cedro, ambos resistentes a la polilla, así como a la humedad.

No se aceptarán, las hojas de puertas que presenten fallas en el pegado. Las hojas llevarán tapacantos en todo su perímetro. Estos serán de madera similar a la empleada en el marco y de las dimensiones indicadas en los planos.

## MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medición es por metro cuadrado, para él computo debe contarse la cantidad de piezas iguales en espesor y dimensiones y demás características multiplicándose el ancho por el alto incluyendo los marcos.

## FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cuadrado (m2) de puerta, ejecutado de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

09	 CARPINTERIA METALICA

Este rubro incluye el cómputo de todos los elementos metálicos que no tengan función estructural o resistente. Dentro de esta variedad reviste la mayor importancia la carpintería metálica, bajo cuyo nombre quedan incluidas las puertas, rejas, ventanas y estructuras similares que se ejecutan con perfiles especiales y planchas de acero, etc. También comprende la herrería o sea los elementos hechos con perfiles comunes de fierro como barras cuadradas, redondas, platinas, estriadas, etc.

Todas las partidas de éste rubro, incluyen el pintado, según las siguientes especificaciones:

PINTURA ESMALTE SOBRE ANTICORROSIVO EN CARPINTERÍA METALICA

Se aplicará en la carpintería metálica en general, se prevé base zincromato debido al ambiente marino agresivo.

Pintura Base Zincromato

Es un producto elaborado con resinas sintéticas debidamente plastificadas y con pigmentos inhibidores del óxido.

Los elementos a pintarse se limpiarán bien, eliminando los restos de escoria, óxido, etc. y luego se aplicarán dos manos de pintura base compuesta de Cromado de Zinc. Se debe formar una película fuerte con buena durabilidad el exterior, máxima adherencia y prácticamente nula absorción de humedad.

Esmalte

Son pinturas en las cuales el vehículo no volátil está constituido por una mezcla de aceites secantes (crudos, tratados o sintéticos) y de resinas naturales o artificiales, óleo soluble o constituyendo un sistema homogéneo. Esta pintura puede ser brillante o mate, según la proporción de pigmentos y su fabricación.

La pintura a usar será de primera calidad en el mercado y de marca de reconocido prestigio.

Color

La selección de colores será hecha por el Ing. Residente en coordinación con el Supervisor de Obra y las muestras se realizarán en los lugares mismos donde se va a pintar, en forma tal que se pueden ver con la luz natural del ambiente.

Aceptación

Se rechazará el esmalte que no cumpla las características y calidad establecidas.

Preparación de las Superficiales

Las piezas de carpintería de fierro deberán ser revisadas para detectar puntos o cordones de soldadura, los que serán eliminados por medio de lima o esmeril, igualmente se quitará el óxido y se limpiarán cuidadosamente antes de recibir la pintura anticorrosiva de taller.  Antes de efectuar la pintura definitiva se quitará el polvo y eliminarán las salpicaduras de cemento o yeso, las manchas de grasa o de otras sustancias extrañas y se aplicará una nueva mano de anticorrosivo.

Procedimiento de Ejecución

La pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se empleará sin adulteración alguna, procediendo en todo momento de acuerdo a las especificaciones proporcionadas por los fabricantes.

El anticorrosivo o zincromato será aplicado en dos capas de diferentes colores.

La pintura de acabado, se aplicará en capas sucesivas a medida que se vayan secando las anteriores, se dará un mínimo de 2 manos

09.01	PUERTA ENROLLABLE PE-1 DE 2.90x2.65m

- 09.02	 PUERTA TIPO REJA PR-1

- 09.03	 PUERTA TIPO REJA PR-2

- 09.04	VENTANA TIPO REJA

- Se harán a base de ángulos, platinas, planchas, mallas o perfiles especiales sin metalizar, cuyas dimensiones y tipos serán los indicados en los Planos y los Análisis de Precios Unitarios, los cuales no deberán presentar defectos que altere su apariencia, durabilidad y resistencia.

- Las tuercas, clavos, pernos, tornillos y otros, serán de acero, de los tamaños, tipos y cantidades necesarias para asegurar las distintas partes rígidamente en su lugar.

Fabricación

- Todos los elementos metálicos descritos en los planos deberán ser ejecutados por operarios calificados, en un taller provisto de las herramientas y equipos requeridos para esta clase de trabajos.

- Las uniones serán a inglete, eliminándose el excedente con esmeril y terminándose a lima fina, dejando las aristas bien definidas

- Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin ningún inconveniente. Las bisagras se colocarán a plomo entre si, siempre a una misma distancia, colocándose los cierres sobre un suplemento recortado al igual que estos.

- La soldadura será del tipo de profundidad y se aplicará siguiendo las indicaciones del fabricante de los electrodos. Sin embargo, en los sitios en que no se afecte el buen aspecto del acabado, se permitirá emplear cordones de soldadura por ambos lados.

- La soldadura será continua sin interrupciones

- Los encuentros con soldaduras serán cuidadosamente esmeriladas para recuperar una superficie lisa y perfecta en el empalme.

- Antes de ser pintadas, las piezas terminadas serán sometidas a procesos de eliminación de óxidos, mediante medios químicos o mecánicos (arenado), hasta obtener una superficie absolutamente libre de oxido e impurezas, de apariencia blanco-grisácea tipo “comercial”.

Transporte y Almacenamiento

- El transporte de las piezas ensambladas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que serán colocados deberá hacerse con las mayores precauciones. El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse en un sitio seco, protegido del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de cuartones de madera.

Muestras

- Se presentarán muestras de los marcos, tubos, y perfiles de tamaño suficientemente grande para apreciar el color y acabado de la superficie. Igualmente se presentarán muestras de tornillo, remaches, cuando se juzgue necesario. Las muestras deben ser aprobadas previamente por el Supervisor.

- Instalación

Toda la carpintería metálica será colocada de acuerdo a lo especificado en los planos. Es responsabilidad del Contratista dejar previamente empotrados los anclajes, tarugos y otros elementos de sujeción en los muros y elementos de concreto, apropiados para la perfecta seguridad y estabilidad de los elementos de la carpintería metálica.

Puerta Enrollable.-Se construirá según los planos de detalles, con balletas de 8 mm de Prodac o similar. Incluye postigos y puerta, cerradura de parche 3 golpes, candados de 80 mm.

UNIDAD DE MEDIDA

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados, para cada caso, es decir: Puertas metálicas, reja y ventanas por m2.

FORMA DE PAGO

La Puerta Enrollable PE-1 se pagará de manera global, según diseño (partida 09.01.00).

Las partidas 09.02.00, 09.03.00 y 09.04.00, se pagará por m2., instalada, incluyendo lijado y base anticorrosiva, masillado y pintura esmalte. En general la carpintería deberá llevar los accesorios necesarios para su operatividad (bisagras, brazos reguladores, etc.). El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado.

El contratista deberá ejecutar e instalar todos los trabajos de carpintería metálica de acuerdo a las indicaciones, detalles y ubicaciones, especificadas en planos, así como los que sean necesarios para contemplar el Proyecto.

Se pagará de acuerdo a su unidad de medida.

09.05	ESCALERA DE GATO TUBO FO GDO de 1 ½” x PELDAÑO DE 1”

DESCRIPCION

Instalado en el tanque elevado nuevo, con tubería de fierro galvanizado de 1 ½” de diámetro el tubo principal y los pasos con fierro galvanizado de 1” de diámetro. Los pasos son de 0.30m de ancho, a cada 0.375m y separados 12.5 cm del muro donde estarán anclados de acuerdo a los detalles en los planos respectivos.

Método de Medición

La Unidad de Medida es el metro lineal (m)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según la cantidad ejecutada y aprobada en metro lineal. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

09.06	PASAMANOS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2” EN ESCALERA

Los muros adyacentes a las escaleras llevarán pasamanos y parantes metálicos de fierro galvanizado de 1 1/2” de diámetro.

Método de Medición

La Unidad de Medida es el metro lineal (m)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado  según la cantidad ejecutada y aprobada en metro lineal.

09.07 BARANDAS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 1½”-      PARANTE 1 ½” H=0.90 M.

09.08 BARANDAS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 1½”-      PARANTE 1 ½” H=1.50 M.

Donde se indican en los planos se colocarán barandas con pasamanos de fierro de 1 ½” de diámetro y los parantes serán de fierro galvanizado.

Método de Medición

La Unidad de Medida es el metro lineal (m)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado  según la cantidad ejecutada y aprobada en metro lineal.

09.09	TAPA METALICA PARA CISTERNA

Se colocará en los accesos de la cisterna, indicados en los planos y el análisis de costo unitario.

Se emplearán elementos de fierro de 3/16” que conserven las características del diseño expresado en los planos.

Método de Medición

La Unidad de Medida es Unidad (und)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado al concluirse la escalera e instalarla en su posición final. Se pagará según su unidad de medida: por Unidad

09.10	TAPAJUNTA METALICA 1/4” x  6”

09.11	TAPAJUNTA METALICA    4”x 4” x ¼”

DESCRIPCIÓN.

Es partida consiste en el suministro y colocación de tapajuntas metálica, a base de platina de fierro LAF de 1/4”x6”, y de  ¼” x 4”x 4” respectivamente, colocados en el piso, muros y cielo raso de las juntas de dilatación en separación de escalera con pabellones, según detalle mostrado en los planos.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El Contratista suministrará las platinas de fierro de 6" de ancho por 1/4" de espesor, los que se colocarán en el piso, muros y cielo raso en los lugares que existan juntas de dilatación. En los pisos se colocarán en cajuelas de tal manera que queden enrasados con el nivel de piso terminado, en los muros y cielo raso se colocarán adosados, en ambos casos se preverá que la fijación con tornillos permita el desplazamiento lateral por lo que la fijación será alineando a un solo lado del tapajunta y con espaciamiento de 50cm. entre tornillos de 2".

MÉTODO DE MEDICIÓN

Esta partida se medirá en Metros lineales (m), la medición se realizará verificando que el tapajunta se encuentre bien colocado con la aprobación del Supervisor.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago se hará al verificar el metrado total ejecutado a conformidad, medido la longitud por el costo unitario de la partida, previa aprobación del Supervisor.

09.12	PROTECTOR DE VENTANAS

Son elementos fabricados a base fierro negro, rejillas de seguridad según detalle mostrado en planos. Se emplean sobre todas las ventanas colocadas hacia la acera frontal.

Método de Medición

La Unidad de Medida es Metro Cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado al concluirse e instalarse el protector en su posición final. Se pagará según su unidad de medida: por Metro Cuadrado

09.13	MALLA METALICA PROTECTORA C/ALAMBRE Nº 8 COCADA 2”x2”

DESCRIPCION

Son elementos fabricados para delimitar la parte baja del descanso de las escaleras, de tal manera que puedan ser utilizados como área de deposito.

Se fabrica a base de malla tipo olímpica con alambre Nº 8 con cocadas de 2”x2”, enmarcadas por perfiles tubulares de fierro negro de 2”, soldados y protegidos con perfil angular de fierro de 1 ½”.

Método de Medición

La Unidad de Medida es Metro Cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado al concluirse e instalarse la malla metálica en su posición final. Se pagará según su unidad de medida: por Metro Cuadrado

10.	CARPINTERIA DE ALUMINIO

10.01	V-15 DE 1.20x1.60m  ALUMINIO S/DETALLE i/ CRISTAL 6 MM

10.02	V-17 DE 1.20x0.70m ALUMINIO S/DETALLE  i/ CRISTAL 6 MM

10.03	V-17' DE 1.05x0.70m ALUMINIO S/DETALLE  i/ CRISTAL 6 MM

10.04	V-18 DE 3.05x0.95m ALUMINIO S/DETALLE  i/ CRISTAL 6 MM

10.05	V-19 DE 0.60x1.00m ALUMINIO S/DETALLE  i/ CRISTAL 6 MM

10.06	V-21 DE 1.80x1.90m ALUMINIO S/DETALLE  i/ CRISTAL 6 MM

10.07	V-22 DE 3.175x0.75m ALUMINIO S/DETALLE  i/ CRISTAL 6 MM

10.08	V-22' DE 1.45x0.75m ALUMINIO S/DETALLE  i/ CRISTAL 6 MM

10.09	V-23 DE 3.65x0.60m ALUMINIO S/DETALLE  i/ CRISTAL 6 MM

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de la carpintería de aluminio, cerrajería y colocación de cristales crudos de 6 mm.

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Se utilizarán perfiles de aluminio (para ventanas) de aluminio anodizado color blanco, conservando las características de diseño expresadas en planos. Se deberá conseguir juntas herméticas que impidan el ingreso del viento y polvo.

Se ha considerado además, como medida de seguridad, colocar en la parte exterior del derrame de las ventanas de Almacén de farmacia tubos redondos de ½” de , de aluminio anodizado cada 0,05 m.

MATERIALES

Para este proyecto se ha utilizado como referencia los perfiles del catálogo de DIFUSA, sin embargo, se pueden utilizar otras marcas de similares características, manteniendo el diseño original.

Toda la carpintería de aluminio tendrá los accesorios de fijación, seguridad y sistemas corredizos que sean necesarios para su correcto funcionamiento.

- CRISTALES CRUDOS

- Serán de primera calidad, transparentes, incoloros, planos, de caras paralelas, sin defectos de fabricación como ondulaciones, burbujas e impurezas, libres de fisuras, quiebres, raspaduras y otros defectos.

- No deformarán las imágenes a través de ellos, desde el interior o del exterior; tampoco deformarán las imágenes reflejadas con cualquier  ángulo de incidencia.

- Las dimensiones están indicadas en Planos. El espesor  tendrá una tolerancia de +/-5%.

## PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Muestras y aceptación

- Se tomarán muestras de todos los materiales señalados

- Cada muestra de vidrio debe ser de 30 cm x 30 cm, de tamaño y llevar una etiqueta indicando el tipo y calidad.

Transporte y almacenamiento

- Se deberá tomar las precauciones necesarias para evitar los daños que pueda sufrir el material durante el transporte a la obra. El almacenamiento temporal en ésta se hará en forma adecuada, en un lugar aislado, seco, lejos del tránsito de personas y equipos, colocados en forma vertical, nunca echados.

Requisitos generales

- Todo el envidriado se hará en el edificio después que se haya instalado el trabajo donde se vaya a colocar.

Todo el envidriado será convenientemente marcado después de ser instalado, para mostrar, que las puertas y ventanas han sido envidriadas.

- Todo el envidriado será ejecutado de manera que quede impermeable.

Colocación de vidrios

- Se colocarán de acuerdo a lo especificado por los fabricantes:

- La colocación se hará con operarios especializados.

# Repuestos y limpieza

- Los vidrios que presenten roturas, fisuras, imperfecciones o que hayan sido colocadas en forma inadecuada, serán retiradas y reemplazados. Igualmente, se repondrán aquellos que hubieran sido rotos con posterioridad a su colocación y antes de la entrega de la Obra.

Antes de la entrega de la obra se efectuará una limpieza de los vidrios, quitándoles el polvo, las manchas de cemento, yeso o pintura; terminando la limpieza con alcohol industrial u otro producto apropiado para este trabajo.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: por unidad de ventana (UN)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado al concluirse e instalarse las ventanas

11	CERRAJERIA

La presente especificación se refiere a los elementos de cerrajería y accesorios para las puertas de madera y fierro. La ubicación de las cerraduras será de acuerdo a lo indicado en los planos de arquitectura. Todas ellas serán amaestradas .

AMAESTRAMIENTO

Las cerraduras deberán ser MK amaestradas, GMK maestra general  GGMK gran maestra general. Adicionalmente, las cerraduras que se determinen podrán ser iguales, Asimismo, podrán establecerse cerraduras a ser operadas sólo por su llave de intercambio y por la llave maestra general o gran maestra general.

Los diferentes grupos de maestras serán operados por llaves de distinto canal o canal similar según recomendación del fabricante, con la única condición de que la llave “maestra general” sea llave de canal múltiple que permita su operación en la totalidad de los grupos.

11.01	CERRADURA TIPO A CON 2 MANIJAS, CON LLAVE INT/EXT

De uso en puertas de los ambientes: Farmacia, Medicina y Tópico.

Cerraduras con manija exterior siempre libre, de embutir, se fija con llave, perilla interior siempre fija, desde el exterior sólo puede ser accionado con llave.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida para las cerraduras es por Pieza (pza)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado al concluirse e instalarse la cerradura.

11.02	CERRADURA TIPO B CON 2 MANIJAS C/SEGURO INT. Y LLAVE EXT.

De uso en puertas de los ambientes S.H. de consultorios, baños públicos y baños del personal.

Cerraduras de embutir, con manija siempre libre por el interior, se fija con un botón de giro. Por el exterior, se acciona seguro con llave o similar.

Llave exterior y seguro interior de botón, girando cualquiera de las dos manijas retrae el pestillo. Se abre con llave desde el exterior o girando la manija por el interior. La manija interior siempre libre para salida inmediata; a ser utilizado generalmente, en puertas de servicios higiénicos.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida para las cerraduras es por Pieza (pza)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado al concluirse e instalarse la cerradura.

11.03	CERRADURA TIPO C CON 2 MANIJAS, LLAVE EXTERIOR Y ALETA DE SEGURIDAD INTERIOR

De uso en puertas de los ambientes Cuarto de Limpieza y Almacén de víveres.

Cerraduras de embutir, se acciona sólo con llave desde el exterior y por el interior se fija con aleta de seguridad.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida para las cerraduras es por Pieza (pza)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado al concluirse e instalarse la cerradura.

11.04	CERRADURA TIPO D CON TIRADORES INT/EXT, VAIVEN DE PASE

Se refiere a los tiradores que se colocan en el acceso principal. Serán de aluminio de Ø 1” de espesor, de acabado natural. Serán similares al código 7006 (sigma), entalle T-30, del catalogo técnico Lamitemp.

Los dos tiradores para cada hoja de puerta (interior y exterior) de vidrio templado deberán tener pernos o espárragos tipo socket para llave hexagonal

Método de Medición

La Unidad de Medida es el Juego (jgo)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado al suministro y colocación de las piezas en su posición final y luego de verificar su correcto funcionamiento. Se pagará según su unidad de medida: por juego.

11.05	CERRADURA TIPO E, DE SOBREPONER TIPO PARCHE

De uso en puertas de los ambientes de Servicio y puerta metálica. Por el interior lleva cerrojo, de paleta recta o gancho, desde el exterior sólo puede ser accionado con llave. Sin manija, de embutir.

UNIDAD DE MEDIDA

La referencia de medida para la cerradura es por Pieza (pza)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado al concluirse e instalarse la cerradura.

11.06	CERRADURA TIPO F, C/PICAPORTE 2 ½”

De uso en puertas de los ambientes de acceso al área de informes.

Del tipo picaporte, con vástago regulable. El frente de las cajas del picaporte será plano de 2 1/2”. Serán acabados en acero mate.

UNIDAD DE MEDIDA

La referencia de medida para la manija es Unidad (und)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado al concluirse e instalarse la manija de bronce.

11.07	TOPES DE PUERTA EN PARED

Esta partida comprende el suministro y colocación de los topes de puertas, los cuales se colocaran en la pared, que servirán para limitar la apertura de las puertas.

Procedimiento constructivo

El contratista suministrará y colocará los topes de puertas rígido tipo Antique, con puntas de jebe, que serán fijadas en la pared mediante tornillos u otro elemento de fijación, en las dimensiones que indiquen los planos, se empleará mano de obra calificada.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será la Pieza (pza) de tope de puerta, colocadas en obra verificando su correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por pieza (pza) de tope instalada, ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida

11.08	TOPES DE PUERTAS EN PISO, DE ACERO

Esta partida comprende el suministro y colocación de los topes de puertas, los cuales se colocaran en el piso, servirán para limitar la apertura de las puertas.

Procedimiento constructivo

El contratista suministrará y colocará los topes de puertas magnéticos de acero en el piso, sujetos mediante tornillos u otro elemento de fijación, en las dimensiones que indiquen los planos, se empleará mano de obra calificada.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será la Pieza (pza) de tope de puerta, colocadas en obra verificando su correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por pieza (pza) de tope instalada, ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida

11.09	BISAGRA  CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4”x 4”

Deberán ser de acero en grado 2, bajo la norma ISO 9001, marcas YALE, STANLEY o similar, con rodaje para puertas pesadas y sin rodaje en puertas de madera, según especificación Federal 2125, correspondiendo las medidas según dimensiones, espesor y material de las puertas.

Su utilización se ajustará a la siguiente codificación:

Bisagras de 4”x 4” de acero grado 2, aluminizada, utilizable en puerta cuyo ancho esté comprendidos entre 0,80 a 1,20 m; se colocarán 4 unidades por cada hoja de la puerta, salvo indique lo contrario en los planos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Pieza (pza)

Norma de Medición: Para el cómputo se contará el número de piezas iguales en dimensiones y características, agrupándose partidas diferentes.

FORMA DE PAGO

Se hará de acuerdo a su unidad de medida

12	 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

- Se incluye en esta especificación todos los trabajos de suministro e instalación de vidrios, tal como se indica en los Planos.

12.01	BLOCKS DE VIDRIO 19x19x8cm

- En los vanos que se indiquen en los planos, se usarán blocks de vidrio.

- El block de vidrio será del tipo Oceanico, incoloro, de las siguiente medidas: 0.19 x0.19 x0.08 m.

- Se empleará Cemento blanco, varilla de acero de 6.3mm de diámetro o alambre Nº 8, relleno elástico, perfil metálico. La forma del a colocación de los elementos se indican en los planos en detalle específico.

- Procedimiento:

- Se emplantillará el vano destinado a ser cubierto con blocks de vidrio para asegurar la colocación de piezas completas.

- Se asentarán los blocks con mortero cemento blanco – arena fina 1:3, intercalando tanto en sus lados verticales y horizontales dos fierros de 6.3 mm, dejándose una separación mínima exterior de 1 cm entre block de vidrio.

- FORMA DE MEDICION

- Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados, es decir, por metro cuadrado (M2).

- FORMA DE PAGO

- Se hará  de acuerdo al avance. Dicho pago incluye los materiales, la mano de obra y una limpieza final del tabique de block de vidrio. La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato.

12.02	PUERTA Pb-1 PIVOTANTE 2.60x1.95m CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM

12.03	VENTANA ATENCIÓN V-6  2.75x0.80m CRISTAL TEMPLADO POLARIZADO  DE 10MM C/DISPENSADOR

- Se utilizará  cristal templado de 10mm. de espesor , el que  debe excluir el 40% mínimo de calor solar y reducir básicamente el brillo exterior. En los planos se ha indicado los accesorios y códigos del catalogo de Lamitemp, sólo como una referencia. Previa a su instalación, el contratista presentará muestras, que deberán ser probados por el proyectista y por el Ingeniero Inspector de la obra.

- Instalación

- A fin de asegurar el libre juego entre cristales, posibles dilataciones o movimientos del edificio mismo, se deberá considerar una luz de 4mm Entre cristal y cristal, así como entre cristal y los costados del vano, la distancia no deberá ser mayor de 5mm. En caso que fuese necesario, estas juntas son selladas con silicona, o franela.

- El ajuste de las placas metálicas sobre el cristal deberá ejercer una apropiada presión que permita la firmeza de las uniones así como también leves deslizamientos en el interior de los accesorios. Los accesorios serán de acero con acabado satinado, de acuerdo a lo especificado en los planos

- Antes de solicitar la fabricación del cristal deberá verificarse las medidas de la obra. (replanteo), cuyos planos serán puestos a consideración de la supervisión.

- Se conservarán los mismos cuidados de colocación y presentación que los indicados para los vidrios. Adicionalmente, para el caso de la ventana de atención se ejecutará un dispensador de madera cedro con soporte metálico, según el detalle 26 en el plano AD-04. El polarizado del cristal se consigue aplicando una película reflectiva marca Llamar o similar.

- La mampara llevará  frenos hidraúlicos Dorma o similar, los tiradores de acero y la cerradura de piso.

- FORMA DE MEDICION

- La unidad de medida para estas partidas, será la unidad (UN).

- FORMA DE PAGO

- Se  pagará una vez instalada la mampara  o ventana, con todos sus accesorios y en perfecto funcionamiento.

12.04	ESPEJOS BISELADO DE SOBREPONER ( 0.50x0.60 m, E=6 mm)

La colocación y provisión de espejos en los ambientes que se indican en los planos se colocaran una vez terminados los trabajos del ambiente.

Se emplearan cristal incoloro de 6mm de espesor con bisel de ½”, especial para espejos, llevando un marco metálico de de aluminio de ½” en sus cuatro lados y tendrán las dimensiones indicadas en planos.

Su superficie no deberá deformar la imagen. Los espejos serán de sobreponer.

- FORMA DE MEDICION

- Por la forma de ejecución, se hará por Unidad (Und).

- FORMA DE PAGO

- Se hará de acuerdo a su unidad de medida ejecutada.

13.	 PINTURA

GENERALIDADES

Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura en la obra (paredes, cielo rasos, vigas, zócalos, contrazócalos, pizarras, carpintería en general, etc.).

La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos con o sin carga y otros aditivos dispersos homogéneamente, con un vehículo que se convierte en una película sólida; después de su aplicación en capas delgadas y que cumple con una función de objetivos múltiples. Es un medio de protección contra los agentes destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que permite lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de propiedades asépticas, un medio de ornato de primera importancia y un medio de señalización e identificación de las cosas y servicios.

# Requisitos para Pinturas

1. La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente abierto, y deberá ser fácilmente redispersada con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. La pintura no deberá mostrar engrumecimiento, de coloración, conglutimiento ni separación del color y deberá estar exenta de terrenos y natas.

- La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento o correrse al ser aplicada en las superficies verticales y lisas.

3.	La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los períodos de interrupción de la faena de pintado.

4.	La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la superficie.  El contratista propondrá las marcas de pintura a emplearse. Los colores serán determinados por el cuadro de acabados o cuadro de colores, o en su defecto por el Supervisor de la obra.

# MATERIALES

La pintura a utilizar será de látex interiores y cielo raso, vinílico en exteriores y esmalte mate en zócalos y contrazócalos, de primera calidad en el mercado, de marcas de reconocido prestigio nacional; todos los materiales deberán ser llevados a la obra en sus respectivos envases originales. Los materiales que necesiten ser mezclados, lo serán en la misma obra.

Aquellos que se adquieran listos para ser usados, deberán emplearse sin alteraciones y de conformidad con las instrucciones de los fabricantes. No se permitirá el empleo de imprimaciones mezcladas por el contratista de pinturas, a fin de evitar falta de adhesión de las diversas capas entre sí.

# MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

EN MUROS

Antes de comenzar la pintura, será necesario efectuar resanes y lijado de todas las superficies, las cuales llevarán una base de imprimantes de calidad, debiendo ser éste de marca conocida.

Se aplicarán dos manos de pintura. Sobre la primera mano de muros y cielo rasos, se harán los resanes y masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva. No se aceptarán, sino otra mano de pintura del paño completo.

Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y deberán dejarse tiempos suficientes entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que ésta seque convenientemente.

Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvia, por menuda que ésta fuera. Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de manos de pintura especificadas, deberán llevar manos adicionales según requieran para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario.

En todos los muros o techos con pintura antigua se aplicará una mano de sellador.

#### TIPOS DE PINTURAS

La aplicación de la pintura se hará de acuerdo a lo estipulado en el cuadro de acabados y colores serán determinados por el proyectista de acuerdo con las muestras que presentará el contratista.

#### IMPRIMANTE

Deberá ser un producto consistente al que se le pueda agregar agua para llegar a una viscosidad adecuada y aplicarla fácilmente.

En caso necesario, el Contratista podrá proponer y utilizar otro tipo de imprimante, siempre y cuando cuente con la aprobación del Inspector.

Al secarse deberá dejar una capa dura, lisa y resistente a la humedad, permitiendo la reparación de cualquier grieta, rajadura, porosidad y asperezas. Será aplicada con brocha.

#### MUESTRA DE COLORES

Las muestras deberán presentarse por el ejecutor, al pie del sitio que va a pintarse y a la luz del propio ambiente en una superficie de 0,50 x 0,50 m., tantas veces como sea necesario hasta lograr conformidad.

13.01	PINTADO DE MURO INTERIOR EXISTENTE CON LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR)

DESCRIPCION

Son pinturas compuestas de ciertas dispersiones en agua de resinas insolubles; que forman una película continua al evaporarse el agua.

La pintura entre otras características, debe ser resistente a los álcalis del cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo.

Se aplicará en los ambientes indicados en los planos respectivos. Primero se resanará con pasta todas las irregularidades, enseguida se aplicará una mano de sellador para muros, para después aplicar 2 manos de pintura como mínimo.

Debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su acabado.

- MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2)

- FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

# 13.02	PINTUDO DE MURO EXTERIOR EXISTENTE CON LATEX ACRÍLICO

Se aplicará en todas las superficies exteriores existentes por pintar. Primero se resanará con pasta todas las irregularidades, enseguida se aplicará una mano de sellador para muros, para después aplicar 2 manos, como mínimo,  de pintura latex acrílico.

Debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su acabado.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

13.03	PINTADO DE MURO INTERIOR NUEVO CON LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR)

Son pinturas compuestas de ciertas dispersiones en agua de resinas insolubles; que forman una película continua al evaporarse el agua.

La pintura entre otras características, debe ser resistente a los álcalis del cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo.

Se aplicará en los ambientes indicados en los planos respectivos, una mano de imprimación o base wallfix o similar y 2 manos de pintura como mínimo.

Debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su acabado.

- MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2)

- FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

# 13.04	PINTADO DE MURO EXTERIOR NUEVO CON LATEX ACRÍLICO (SUPERMATE O SIMILAR)

En todas las superficies exteriores por pintar, se aplicará una mano de imprimante y dos manos de pintura formulada especialmente para resistir intemperies. Se aplicará pintura Látex vinílico.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

- 13.05	PINTADO DE CIELO RASO EXISTENTE CON LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR)

DESCRIPCION

Pintura de igual característica que el utilizado para muros.

La pintura entre otras características, debe ser resistente a los álcalis del cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo.

Se aplicará en todos lo cielos raso, una mano de imprimación o base wallfix o similar y 2 manos de pintura como mínimo.

Debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su acabado.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

# 13.06	PINTADO DE CIELO RASO NUEVO CON LATEX VINILICO  (VINILATEX O SIMILAR)

En todas las superficies exteriores por pintar, se aplicará una mano de imprimante y dos manos de pintura formulada especialmente para resistir intemperies. Se aplicará pintura Látex vinílico.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

13.07	PINTURA MARCOS PUERTAS MELAMINICAS C/LACA 2 MANOS

Se aplicará básicamente en los marcos y los cantos de las puertas.

# LAQUEADO DE MARCOS DE MADERA

# Deberá estar formulado basado en laca brillante de alta calidad. Ofrecerá  máxima resistencia a la intemperie. Dejara una capa brillante, dura, impermeable y flexible.

Color

Transparente, que no modifique el color natural de la madera.

Aceptación

La laca  a emplear deberá llegar a la obra en sus envases originales, cerrados y se empleará de acuerdo con las especificaciones de su fabricante,

Se rechazará la laca que no cumpla las características y calidad establecidas.

Preparación de las Superficies

Las piezas de carpintería deberán estar cepilladas, lijadas, que presente una superficie tersa, lisa sin asperezas y libre de toda imperfección.

Procedimiento de Ejecución

Se masillarán cuidadosamente las imperfecciones de la madera, las uniones y encuentros y se lijarán con fija de grano decreciente a fino, de acuerdo con la aspereza que presente la madera. Enseguida se aplicará una mano de laca para madera acabado. Finalmente se aplicará dos manos de laca brillante como mínimo, la segunda mano se aplicará después de que haya secado la primera.

Protección de Otros Trabajos

Los trabajos terminados como tarrajeos, pisos, zócalos, contrazócalos, vidrios, etc., deberán ser debidamente protegidos durante el proceso de pintado.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro Cuadrado de área a laquear. (m2) Se medirá el desarrollo del marco y se multiplicará por la longitud del marco y por el número de puertas de iguales dimensiones. Igual procedimiento se empleará con el área a pintar en los cantos de la hoja (aplicas)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

14.	 JUNTAS

Incluye todos los elementos necesarios para cubrir las juntas de expansión en pisos, muros, cielo raso y techos. Las juntas de paredes y techo llevarán tapa juntas metálicas con las especificaciones indicadas en el plano de detalles.

En las juntas de pisos, losas y veredas se colocará un sello asfáltico bituminoso, previo imprimante con el producto requerido.

En las juntas de muros llevará tecknopor y chema junta.

Los detalles constructivos y todos los elementos están indicados en los planos de Arquitectura.

### 14.01	ENCUENTROS DE PISOS INTERIORES

DESCRIPCION

Los encuentros de pisos interiores se resolverán con una platina de aluminio de 1” de altura, similar a la del catálogo de DIFUSA 2510, lo que se puede observar en los planos de detalle respectivos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida, será el metro lineal (Ml) de platina colocada correctamente.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación de la correcta ejecución de la platina, medida en metros lineales por el precio unitario de la partida con la aprobación del Supervisor.

14.02	JUNTAS ASFÁLTICAS E= 1”

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consiste en la conformación y relleno de juntas de dilatación de 2.5cm (1”) de espesor en veredas, con una mezcla de asfalto-arena gruesa en proporción 1:4, y a una temperatura que permita su mezclado.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se trata del suministro por parte del Contratista, de todos los materiales, herramientas y mano de obra para la formación de la junta de dilatación en los pisos y veredas, para lo cual se empleará madera de encofrado en todo el espesor del piso, el cual será retirado para ser reemplazado por la mezcla de asfalto RC-250 con adición de arena gruesa en proporción 1:4 en volumen. Para la preparación se calentará el asfalto antes de proceder al mezclado con la arena, que deberá de ser uniforme, la colocación se realizará manualmente compactando la mezcla y empleando tacos de madera.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida, será el metro lineal (m) de junta asfáltica ejecutada correctamente.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación de la correcta ejecución de la junta asfáltica, medida en metros lineales por el precio unitario de la partida con la aprobación del Supervisor.

### 14.03	JUNTA DE DILATACION CON TECKNOPOR e=1”

### 14.04	JUNTA DE DILATACION CON TECKNOPOR e=2”

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consisten en la conformación y relleno de juntas de dilatación de 2” de espesor entre los dos bloques de edificio (antiguo y nuevo) y de 1” de espesor entre el espacio de los muros interiores y el pórtico de concreto. Serán rellenados con tecknopor según el espesor correspondiente. Para el caso de 1” tendrá un acabado con sellante asfáltico para juntas Igas Negro (Sika), Chema junta o similar, de un espesor de 1 cm en ambos lados del muro, como indica el plano de detalle (AD-05).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se trata del suministro por parte del Contratista, de todos los materiales, herramientas y mano de obra para la formación de la junta de dilatación en los muros, para lo cual se empleará madera de encofrado en la cara de contacto de los elementos estructurales a fabricar (columna y viga), el cual será retirado para ser reemplazado por el tecknopor según detalle en los planos.

Para la aplicación del sellante asfáltico, la superficie debe estar limpia, seca y rugosa. Para un ancho de junta de 2.5cm (1”) se recomienda una profundidad mayor de 3cm, De preferencia debe imprimarse la superficie antes del sellado, con Igol Primer (Sika) o similar, y el sellante se aplica sobre el Igol Primer (o similar) seco (8 a 16 horas), El relleno de la junta debe iniciarse adhiriendo contra los costados, rellenando después el centro de la junta presionándolo.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Esta partida se medirá en Metros lineales (m), la medición se realizará verificando que el relleno se encuentre bien colocado con la aprobación del Supervisor.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago se hará al verificar el metrado total ejecutado a conformidad, medido la longitud por el costo unitario de la partida, previa aprobación del Supervisor.

15.	SEÑALÉTICA

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consiste en el suministro y colocación de elementos de señalización y orientación dispuestos en el Establecimiento de Salud, que permitan la orientación al usuario de los servicios del establecimiento.

Se fijan directamente sobre la pared en áreas especialmente identificadas y de acuerdo a las instrucciones de Defensa Civil. El diseño y colores se encuentran normalizados como indican los planos de señalización AS-01 y AS-02.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El Contratista suministrará los avisos de señalización con las dimensiones y características de material y dimensiones detalladas en los planos. Se colocarán los siguientes elementos de señalización:

### 15.01	PINTADO LOGO INSTITUCIONAL 3.20x 0.750m

DESCRIPCIÓN

Logotipo que sirve para identificar al Establecimiento de Salud, se ejecutará en la parte frontal del edificio, sobre la puerta de ingreso, en las dimensiones de 3.20 x 0.75 metros.

MATERIALES

Pintura esmalte aplicado sobre el muro

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se efectuará el trazo y pintado del dibujo,  texto y los iconos que conforman el logotipo del letrero institucional, según diseño color y forma suministrado por el supervisor.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Esta partida se medirá por unidad (Und.), la medición se realizará verificando que el logotipo haya  sido pintado adecuadamente y estarán sujetos a la aprobación del Supervisor.

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por unidad (und), instalado de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato.

### 15.02	SALIDAS DE DIRECCIÓN O EMERGENCIA 0.25x0.40m PLACA TIPO BANDERA

DESCRIPCIÓN

Señal del tipo orientativa, placa que permite al usuario del Establecimiento cumplir instrucciones para salida de emergencia, en las dimensiones de 0.25x0.40 metros,  instalada tipo bandera.

MATERIALES.

Plancha de acrílico de 1/16”

Ángulos de fierro de 11/2” x 5/8”

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

La placa tipo bandera, será fabricado en plancha de acrílico de 1/16” de espesor en el formato 0.27 x 0.40, el acrílico en el lado mas corto lleva un doblez de dos cms, con dos perforaciones mediante las cuales se fija a la pared por medio de un estobol autoroscante y taco de neopreno tipo Hilti o similar, tal como se muestra en los planos de detalle. El acabado será obligatorio en ambas caras, tanto en leyenda como en pictograma y color, el espesor total será de 1/8”.

La placa fijada en la pared, será fabricada en plancha acrílica de 1/16” de espesor con dobleces de 2 cms de profundidad con cantos unidos en cada uno de los cuatro lados; en los laterales llevará perforaciones para su fijación en los ángulos de fierro previamente instalados en la pared, tal como se muestra en los planos de detalle. El acabado será similar al anterior, la leyenda se colocará en una sola cara.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Esta partida se medirá por unidad instalada (Und), la medición se realizará verificando que el conjunto de los elementos de señalización hayan sido colocados adecuadamente y estarán sujetos a la aprobación del Supervisor.

- FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por unidad (und) de letrero, instalado de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

### 15.03	SEÑAL INDICATIVA 1.60x0.30m PLACA COLGANTE

DESCRIPCIÓN

Placa  colgante, para identificar los ingresos a las Unidades o Areas de Servicio, en las dimensiones de 1.60x0.30 metros, según diseño en planos, será suspendida del techo a 2.40mts del piso terminado en su borde mas bajo; sirve para orientar e identificar al Servicio materno en el Establecimiento de salud.

MATERIALES

Plancha acrílica de 1/8” de espesor

Plancha Triplay de 19 mm.

Barras de fierro cuadrado de 1 3/16” x 1 3/16”

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Su fabricación será con planchas de acrílico de 1/8” de espesor, y serán adheridas a ambas caras de una plancha de triplay de 19 mm.

Las leyendas así como los pictogramas y flechas en color azul serán caladas en el interior, colocadas en fondo gris claro.

La placa estará suspendida mediante dos barras de fierro cuadrado de 1.3/16” x 1.3/16”, anclado al techo o cielo raso.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Esta partida se medirá por unidad instalada (Und.), la medición se realizará verificando que el conjunto de los elementos de señalización hayan sido colocados adecuadamente y estarán sujetos a la aprobación del Supervisor.

- FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por unidad (und) de letrero, instalado de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida

### SEÑAL INDICATIVA 0.25x0.40m PLACA EN PARED

### 15.05	SEÑAL INDICATIVA 0.25x0.40m PLACA TIPO BANDERA

DESCRIPCIÓN

Placa que permite al usuario del Establecimiento cumplir instrucciones para llegar a su destino, en las dimensiones de 0.25x0.40 metros, puede ser instalada tipo bandera o adosada a la pared.

MATERIALES.

Plancha de acrílico de 1/16”

Ángulos de fierro de 11/2” x 5/8”

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

La placa tipo bandera, será fabricado en plancha de acrílico de 1/16” de espesor en el formato 0.27 x 0.40, el acrílico en el lado mas corto lleva un doblez de dos cms, con dos perforaciones mediante las cuales se fija a la pared por medio de un estobol autoroscante y taco de neopreno tipo Hilti o similar, tal como se muestra en los planos de detalle. El acabado será obligatorio en ambas caras, tanto en leyenda como en pictograma y color, el espesor total será de 1/8”.

La placa fijada en la pared, será fabricada en plancha acrílica de 1/16” de espesor con dobleces de 2 cms de profundidad con cantos unidos en cada uno de los cuatro lados; en los laterales llevará perforaciones para su fijación en los ángulos de fierro previamente instalados en la pared, tal como se muestra en los planos de detalle. El acabado será similar al anterior, la leyenda se colocará en una sola cara.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Esta partida se medirá por unidad instalada (Und), la medición se realizará verificando que el conjunto de los elementos de señalización hayan sido colocados adecuadamente y estarán sujetos a la aprobación del Supervisor.

- FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por unidad (und) de letrero, instalado de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

### 15.06	SEÑAL INDICATIVA 0.30x0.40m PLACA TIPO BANDERA

DESCRIPCIÓN

Estas partidas consisten en el suministro y colocación de señales que indica la función que se realiza en un ambiente, dispuestos en la parte exterior del mismo.

PROCEDIMINETO CONSTRUCTIVO

El Contratista suministrará las placas y pintado del logo institucional, según los colores y dimensiones especificadas en los planos respectivos, o suministradas por la supervisión, según los estándares institucionales del Ministerio de Salud.

La placa tipo bandera, será fabricado en plancha de acrílico de 1/16” de espesor en el formato 0.27 x 0.40, el acrílico en el lado mas corto lleva un doblez de dos cms, con dos perforaciones mediante las cuales se fija a la pared por medio de un estobol autoroscante y taco de neopreno tipo Hilti o similar, tal como se muestra en los planos de detalle. El acabado será obligatorio en ambas caras, tanto en leyenda como en pictograma y color, el espesor total será de 1/8”.

La placa fijada en la pared, será fabricada en plancha acrílica de 1/16” de espesor con dobleces de 2 cms de profundidad con cantos unidos en cada uno de los cuatro lados; en los laterales llevará perforaciones para su fijación en los ángulos de fierro previamente instalados en la pared, tal como se muestra en los planos de detalle. El acabado será similar al anterior, la leyenda se colocará en una sola cara.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Esta partida se medirá por Unidad (und), la medición se realizará verificando que la señal se encuentre colocada adecuadamente y con la aprobación del Supervisor.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago se hará al verificar el metrado total ejecutado a conformidad, medido la el número de unidades por el costo unitario de la partida, previa aprobación del Supervisor.

### 15.07	SEÑALES PARA PLANES  DE CONTINGENCIA Y EVACUACION

Estas partidas consisten en el suministro y colocación de señales que se constituyen en medios técnicos de protección en caso de que en el local de salud se requiera atender planes de contingencia y evacuación. La ubicación precisa de las señales se indican en los planos EV-01 y EV-02

15.07.01	SEÑAL  ADOSADA

DESCRIPCIÓN

Sticker que permite señalar los lugares y condiciones de seguridad a observar en el establecimiento; o localizar equipos de seguridad como extintores.

Son las que independientemente, de ser un local de salud, deben estar presentes en cualquier lugar público. Por ejemplo: las que indican seguridad en caso de sismos, ubicación de extinguidores, salidas, etc.

MATERIALES.

Sticker de polipropileno

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El Sticker deberá ser colocado, en el caso de los extinguidores a una altura  desde el piso de aproximadamente 1.80 mts. en tal forma que sea visible desde regular distancia y permita identificar rápidamente la ubicación del extintor al momento de una emergencia. Las que señalan zonas de seguridad y salidas u otros deberán ser colocados a una altura que pueda ser apreciado por los usuarios del local fácilmente.  El adhesivo deberá  ser fijado en todos sus extremos en la pared o estructura, para evitar su desprendimiento.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Esta partida se medirá por unidad instalada (Und), la medición se realizará verificando que el conjunto de los elementos de señalización hayan sido colocados adecuadamente y estarán sujetos a la aprobación del Supervisor.

- FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por unidad (und) de señal de seguridad, instalado de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

15.07.02  SEÑAL DE SEGURIDAD EXTERNA – PINTADO EN PISO

DESCRIPCIÓN

Señal circular que se pinta en la superficie exterior del local, a nivel de piso terminado,  que se emplea como zona de seguridad y comando, en casos de contingencia.

MATERIALES

Pintura de tráfico color amarillo

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se efectuará el trazo y pintado circular de la señal de comando y seguridad; los mismos que tendrán un espesor de franja de 10 cm  y un diámetro aproximado de 4.5 metros y 1.50 m., en cuyo interior se graficará la letra  que corresponda según lo indicado en los planos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Esta partida se medirá por unidad pintada (Und.), la medición se realizará verificando que la señal  haya  sido pintado adecuadamente y estarán sujetos a la aprobación del  supervisor.

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por unidad (und), pintado  de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato.

16.	 VARIOS

Este rubro comprende aquellos trabajos no mencionados en las normas y que por su naturaleza no puede comprenderse en los conceptos de los demás rubros, por ello la relación que se da es simplemente enumerativa y no limitativa.

### 16.01	TABIQUE DRY WALL C/PLANCHA FIBROCEMENTO E=0.10m

DESCRIPCIÓN

Consiste en el levantamiento de tabiques a base de muros secos con planchas de fibrocemento Superboard o similar de 8.0 mm de espesor de dimensiones 1.22 x 2.44 m, resistente a impactos, moho, termitas, fuego.

Estas planchas se adosarán verticalmente por ambas caras sobre estructura de perfiles metálicos (rieles y parantes) fijados tanto al piso como al techo con anclajes de fijación.

Las planchas de superboard se unen mediante tornillos especiales a la estructura metálica.

Las juntas entre planchas se tratarán con cintada de fibra de vidrio de 2” y masilla para juntas del tipo invisible, dando como resultado una superficie alisada y uniforme, lista para aplicar el acabado final con pintura látex.

Método de Medición

La unidad de medición es (m2). Se tomara el área realmente ejecutada de acuerdo con los planos de arquitectura

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según la cantidad ejecutada y aprobada en metro cuadrado. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

### 16.02	PANEL TERMOACÚSTICO TIPO FIBER WALL E=2”

El ambiente del grupo electrógeno para aislarlo térmo - acústicamente, será revestido con planchas de fiber-wall, fibrablock o similar al indicado en los planos de detalle, de un espesor de 2”, se colocarán con tirafones cada .60 m como máximo; deberá quedar perfectamente adherido a las paredes y techo.

UNIDAD DE MEDIDA

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados, es decir, largo por altura, siendo su unidad de medida Metro cuadrado (m²).

FORMA DE PAGO

Se hará de acuerdo a su unidad de medida, es decir, Metro cuadrado (m²).

### 16.03	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA

DESCRIPCION

Corresponde a los trabajos de limpieza que debe efectuarse durante todo el transcurso de la obra eliminando especialmente desperdicios.

- UNIDAD DE MEDIDA

- La unidad de medición es por día (día) de acuerdo con las horas – hombre estimadas por cada periodo ejecutado.

- FORMA DE PAGO

- Se hará  de acuerdo a su unidad de medida, es decir día.

### 16.04	BARRA DE ACERO INOXIDABLE H-12 PARA APOYO DE DISCAPACITADOS 36”

DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalación de barras de acero inoxidable de 36” de 1.1/2”a ser colocados en la ubicación determinada en los planos de detalles. Las barras irán fijadas a los muros mediante tornillos sobre tarugos plásticos de expasión. Se tendrá especial cuidado en utilizar las herramientas adecuadas a fin de no rajar las mayólicas,

- UNIDAD DE MEDIDA

- La unidad de medición es por unidad de barra instalada (U) a conformidad de la supervisión de la obra

- FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según la cantidad ejecutada y aprobada .El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

### 16.04	LAVADERO DE LIMPIEZA B-67 ENCHAPADO CON CERAMICO DE 30x30M

DESCRIPCION

Corresponde a los trabajos de construcción del lavadero de limpieza según dimensiones establecidas en los planos.

Para su ejecución se tendrán en cuenta las partidas correspondientes a:

- Concreto de f`c=210 Kg/cm2 hecho en obra

- Encofrado de muros y losas

- Acero de refuerzo

- Enchape con cerámico de 30x30

- Colocación de rodoplast en las aristas

- Desague de  bronce cromado de 2” (rejilla)

- Trampa de desague plástica o PVc con registro

Esta partida no incluye el enchape de los muros del cuarto de limpieza, por estar considerados en partida aparte

- UNIDAD DE MEDIDA

- La unidad de medición es por unidad de lavadero construído (U) a conformidad de la supervisión de la obra

- FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según la cantidad ejecutada y aprobada .El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

### 16.06	POZO DE LIMPIEZA DE 0.50x0.50 ENCHAPADO CON CERAMICO DE 0.30 x 0.30M

DESCRIPCION

Corresponde a los trabajos de construcción de una poza a nivel del piso de 0.50 x 0.50m para el enjuague de los trapeadores. Para lo cual se construirá un sardinel de concreto de 0.30m de altura, revestido con cerámica del color del cerámico del piso. Para su ejecución se tendrán en cuenta las partidas correspondientes a:

- Concreto de f`c=210 Kg/cm2 hecho en obra

- Encofrado de muros y losas

- Acero de refuerzo

- Enchape con cerámico de 30x30

- Colocación de rodoplast en las aristas

- UNIDAD DE MEDIDA

- La unidad de medición es por unidad de lavadero construído (U) a conformidad de la supervisión de la obra

- FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según la cantidad ejecutada y aprobada .El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.