ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION

“REHABILTACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO - CALLAO”

Puerto Nuevo, Callao, Lima

Lima, Abril  del 2,006

INFORME  TECNICO

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

CON FINES DE CIMENTACION

SOLICITANTE	:	Gobierno Regional del Callao

PROYECTO		:	“Rehabilitación, Ampliación y

Equipamiento del Centro de Salud

Puerto Nuevo”

UBICACIÓN		:	Puerto Nuevo, Callao, Lima

# FECHA			:	Abril del  2,006

# ÍNDICE

- GENERALIDADES

  - ALCANCES DEL ESTUDIO

  - UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

- INVESTIGACIONES REALIZADAS

  - INVESTIGACIONES DE CAMPO

    - EXCAVACIONES

  - INVESTIGACIONES DE LABORATORIO

- GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO

  - GEOLOGIA

  - SISMICIDAD

- CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DEL SUELO

  - PERFIL ESTRATIGRAFICO

  - NIVEL DE LA NAPA FREATICA

  - AGRESIVIDAD DEL SUELO

- ANALISIS DE LA CIMENTACION

  - TIPO Y PROFUNDIDAD DE LOS CIMIENTOS

  - CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE

    - CAPACIDAD PORTANTE POR RESISTENCIA AL ESFUERZO CORTANTE

    - CAPACIDAD PORTANTE POR ASENTAMIENTOS

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

ANEXO “A”		PLANO DE UBICACIÓN DE CALICATAS

ANEXO “B”		REGISTROS DE EXCAVACIONES

ANEXO “C”		RESULTADOS DE LABORATORIO

ANEXO “D”		PANEL FOTOGRAFICO

ANEXO “E”		FIGURAS

# ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN

“REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD  PUERTO NUEVO CALLAO”

- GENERALIDADES

El presente informe técnico, corresponde al estudio de Mecánica de Suelos para establecer la capacidad portante de los suelos de fundación.

  - ALCANCES DEL ESTUDIO

Es objeto del presente informe es mostrar los trabajos realizados, así como los resultados y conclusiones obtenidas, en el Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación, con objeto de determinar la información requerida para el diseño de las estructuras del proyecto “Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao”. Este estudio ha sido ejecutado de acuerdo al artículo 1.3.2 del Reglamento Nacional de Construcciones, Norma Técnica de Edificaciones E-050, Suelos y Cimentaciones (Resolución Ministerial N° 048-97-MTC/15.V del 30 de enero de 1997)

El programa de trabajo realizado en este propósito ha consistido en:

a.- Trabajo de Campo

- Reconocimiento del terreno

- Recopilación de información

- Ejecución de sondajes

- Toma de Muestras Alteradas

- Registro del perfil del suelo

b.- Ensayos de Laboratorio

- Ensayos para identificación y clasificación de suelos

- Ejecución de ensayos de Laboratorio (físicos y químicos)

- Evaluación de los ensayos de Campo y Laboratorio

c.- Trabajo de Gabinete

- Análisis e interpretación de los resultados de campo y laboratorio

- Registro de perfil estratigráfico

- Análisis de la Cimentación

- Determinación de la presión admisible del terreno

- Conclusiones y Recomendaciones.

  - UBICACIÓN y DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

El terreno materia del presente estudio se encuentra ubicado en la Manzana N5 Lote 2 AA. HH. Puerto Nuevo Sector Sexto - Puerto Nuevo, entre las calles Cabo Blanco y San Pedro, Puerto Nuevo del Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Lima.

El terreno actualmente tiene una área aproximado de 102.30 m²; actualmente tiene una construcción de un nivel, tipo deposito, a un costado se tiene un jardín, área libre de construcciones.

- INVESTIGACIONES REALIZADAS

  - INVESTIGACIONES DE CAMPO

2.1.1 EXCAVACIONES

La Norma Técnica de Edificaciones E – 050 clasifica las edificaciones para determinar la cantidad de sondajes, en función del tipo del edificio y del área de la superficie a ocupar por este; siendo el caso más exigente el tipo “A” que requiere 1 calicata por cada 225 m². Este sistema de exploración nos permite analizar directamente los diferentes estratos encontrados, así como sus principales características  físicas y mecánicas, tales como: granulometría, color, humedad, plasticidad, compacidad, etc.  Luego el número de calicatas resulta ser en el presente caso de 3, dichas calicatas o pozos que fueron realizados según la Norma Técnica ASTM D 420, hasta una profundidad de 2.00 metros, las calicatas se enumeraron como C-1 al C-3. La ubicación de las calicatas se muestra en los anexos.

En las calicatas se registró el perfil del suelo cuidadosamente y se clasificaron visualmente los estratos de acuerdo a la Norma Técnica de Edificaciones E –050 y las Normas ASTM D-420, D-2487 y D-2488. Se tomaron muestras disturbadas de cada uno de los tipos de suelos encontrados, en cantidad suficiente como para realizar los ensayos estándar de clasificación e identificación, las que debidamente protegidas fueron remitidas al laboratorio para su análisis.

Las excavaciones alcanzaron las siguientes profundidades:

| - CALICATA | - PROFUNDIDAD (m) |
| --- | --- |
| C –1 | 2.00 |
| C – 2 | 2.00 |
| C – 3 | 2.00 |

En la sección anexos se encuentran las láminas con los perfiles de suelos correspondientes a las calicatas mencionadas.

  - INVESTIGACIONES DE LABORATORIO

Con las muestras de suelo alteradas, obtenidas de las 3 calicatas de exploración en el campo fueron llevadas al laboratorio con el objeto de determinar sus propiedades físicas y mecánicas;  se  realizaron los siguientes ensayos:

- Análisis Granulométrico				A.S.T.M. D - 422

- Clasificación Unificada de Suelos (SUCS)		A.S.T.M. D - 2487

- Límites de Atterberg				A.S.T.M. D – 4318

- Contenido de Humedad 				 A.S.T.M. D – 2216

Análisis Químico de Sales agresivas al concreto

- Contenido de sales solubles totales			USBR E-8

- Contenido de sulfatos solubles y cloruros		AASHTO T 290

Después de realizados los ensayos de laboratorio se procedieron a comparar sus resultados con las características de los suelos obtenidos en el campo, efectuándose las compatibilizaciones correspondiente en los casos que fue necesario.  Así se obtuvo el perfil de suelo definitivo, que es el que se presenta en el anexo de Resultados de Laboratorio.

- GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO

3.1 GEOLOGIA

La ciudad de Lima está localizada principalmente sobre un depósito fluvio-aluvional, correspondiente al cono defectivo Cuaternario de los ríos Rimac y Chillón. Este cono defectivo consiste de material de naturaleza lentiforme donde se superponen en forma variable, depósitos de grava, arena, arcilla y limo. Estos sedimentos aluviales han sido depositados durante la última etapa del Pleistoceno, sobre el zócalo rocoso más antiguo, compuesto por rocas sedimentarias del Mesozoico.

El cono deyectivo consiste de material aluvial de estructura lentiforme, donde se superponen depósitos de cantos rodado, arena, arcilla y limo, en forma heterogénea; estos sedimentos aluviales han sido depositados durante la última etapa del Pleistoceno sobre el zócalo más antiguo, compuesto por rocas mesozoicas. Debido a movimiento tectónicos basculares, el cauce del río ha evolucionado virando de SO a NO, desde fines del terciario Superior y comienzos del Pleistoceno, en que el río tenía un gran poder erosivo, hasta el Holoceno en que disminuye su poder de erosión, dejando en este  lapso terrazas aluviales que caracterizan la geomorfología del área final del cono deyectivo. Al disminuir la velocidad del río, en el Holoceno, se deposita el material fino que ha originado la cubierta superficial arcillosa de hasta 15 m en el Callao.

La zona III (ver anexos) esta comprendida por una franja que sigue la línea de playa sobre la que se ha establecido el Puerto del Callao, se trata de un área donde los suelos tienen una disposición errática, debido a que habrían sido colocados artificialmente como rellenos para ganar tierras al mar. Estos rellenos son del tipo gravoso limoso GM en las cercanías del Puerto, y el puerto mismo aparecen intercalaciones de arcillas orgánicas limosas CL – ML. La profundidad de estos rellenos pueden llegar a los 11 m. profundidad a la cual puede hallarse el estrato resistente de canto rodados con arena fina. Esto obliga al uso de pilotes de punta, ya que los rellenos, especialmente aquellos limosos orgánicos del Puerto, tiene resistencia nula a la penetración.

3.2  SISMICIDAD

Las vibraciones producidas por un sismo se transmiten a partir de su origen a través de las rocas de la corteza terrestre. En un lugar específico, las vibraciones que llegan al basamento rocoso son a su vez transmitidas hacia la superficie a través de los suelos existentes en el lugar.

Las vibraciones sufren variaciones al ser transmitidas a lo largo de las trayectorias indicadas, llegando a la superficie con características que dependen no sólo de las que tenían en su origen, sino también de la trayectoria seguida a lo largo de la corteza terrestre y de las propiedades de los suelos que existen en el lugar.

Los sismos de Sudamérica son atribuidos a la interacción de las placas Sudamericanas y de Nazca ( del Pacifico ). La placa de Nazca es subducida bajo la placa Sudamericana a lo largo del borde Oeste del continente, formando en la zona de contacto la fosa continental. En la zona central de la costa del Perú, la placa de Nazca buza bajo el continente con un ángulo del orden de 10 a 15 y penetra con velocidad de aproximadamente 9 cm./año.

La influencia de la mayoría de los factores indicados es sumamente compleja y el estado actual de los conocimientos no permite una evaluación objetiva y precisa; con respecto a las aplicaciones ingenieriles, es de suma importancia subdividir los sismos en dos grandes grupos de acuerdo a los siguientes mecanismos:

- Aquellos originados en la zona de subducción o debajo de ella, como consecuencia del encuentro entre la placa Sudamericana y la de Nazca; a estos sismos se les denomina “de zona de Subducción”. Su profundidad focal aumenta a medida que su epicentro es más distante a la costa, debido al buzamiento de la zona de subducción explicado antes.

  - Aquellos que se producen dentro de la placa Sudamericana, cuya profundidad focal es menor que la de los anteriores. Si bien estos sismos son ocasionados también por las fuerzas de interacción entre ambas placas, corresponden a roturas producidas en la placa Sudamericana.

Estudios de la configuración de la placa subducida, indican que ésta se encuentra  dividida en segmentos limitados por líneas aproximadamente perpendiculares a la costa, los cuales en el Perú se denominan segmentos de Talara, de Lima y de Nazca. La zona estudiada se encuentra en el segmento Lima.

Estudiando las zonas de rotura de los grandes terremotos sudamericanos, se ha encontrado que éstos involucran el movimiento de todo un segmento, que la magnitud está relacionada probablemente a los parámetros físicos y tectónicos del segmento y que el intervalo de recurrencia está relacionado con la velocidad de acumulación de deformación en dicho segmento.

Los sismos de mayor magnitud son del tipo denominado de zona de subducción y se ha observado que sus isosistas ( curvas de igual intensidad ) son muy alargadas en sentido paralelo a la costa. La forma alargada de las isosistas indica que la superficie de rotura sufre un movimiento similar frente a cierta longitud de costa. Esta observación es coincidente con la conclusión de que el movimiento se produce en todo un segmento de la placa subducida.

En el presente caso para determinar la sismicidad del lugar se han analizados las aceleraciones procedentes de los mapas de aceleraciones máximas para períodos de recurrencia sísmica de 30, 50 y 100 años propuestas por Casaverde y Vargas ( 1980 ) los que indican que el terreno estudiado se encuentra en una zona de sismicidad muy alta.

Según los Mapas de Zonificación Sísmicas y Mapa de Máximas Intensidades Sísmicas del Perú y de acuerdo a las Normas Sismo-Resistentes del Reglamento Nacional de Construcciones E - 030, la Provincia del Callao y Departamento de Lima se encuentra comprendida en la Zona 3 correspondiéndole una sismicidad alta y de intensidad VIII a IX en la escala Mercalli Modificada con los parámetros correspondiente a :

Tipo de suelo 			:	S3

Factor de zona  (Z) 		:	0.4

Tipo de Uso (U)		:	1.5

Periodo predominante (Tp)	:	0.9 seg.

Factor de suelo (S)		:	1.40

Coeficiente de Reducción (R):	6.0

ver anexos “Mapa de Zonificación Sísmica del Perú”.

- CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DEL SUELO

  - PERFIL ESTRATIGRAFICO

Con los resultados de los registros de excavaciones y los ensayos de laboratorio se ha elaborado el perfil estratigráfico del terreno que se describe a continuación:

La zona de excavaciones de las calicatas corresponde a un jardín, en la cual superficialmente hay plantas, pequeñas, poco de césped, seguidamente se ha encontrado un suelo de características arena limosa combinadas con un tipo de relleno, bolsas plásticas, pedazos de ladrillo, con grava de tamaño máximo 2”, húmedo, suave al excavar, color marrón café, tiene una potencia hasta de -0.60m.

Luego con una potencia de -0.60 a -1.00 metros se tiene un suelo del tipo grava limosa (GM), tipo relleno, de baja densidad, con una humedad aproximadamente de 8%, color marrón café. Seguidamente se tiene una grava mal graduada limosa   (GP - GM) de baja compacidad, color marrón oscuro, grava tamaño máximo 8”, mal olor, presencia de sales, con una potencia de -1.00 a -2.00 metros, su potencia va mayor de los límites de exploración.

  - NIVEL DE LA NAPA FREÁTICA

La ubicación de la Napa Freática es función de la época del año en la que se realice la investigación de campo, así como de las variaciones naturales de los sistemas de lluvia que abastecen los estratos acuíferos.

En la zona comprendida en el estudio SI se ha detectado la Napa Freática dentro de la profundidad investigada (1.70 metros respecto a la superficie del terreno)  en la fecha que se realizó la investigación de campo, Abril 2006.

  - AGRESIVIDAD DEL SUELO

Los resultados de los análisis químicos efectuados en muestras de los suelos encontrados se muestran

| Calicata | C- 1 |
| --- | --- |
| Muestra | M – 1 |
| Profundidad (m) | 1.50 – 1.70 |
| Sales solubles (%) | 1.269 |
| Sulfatos solubles(%) | 0.473 |
| Grado de Exposición | Severa |

La siguiente tabla refleja la correlación entre la Exposición a sulfatos y el tipo de cemento a usarse (Norma ASTM C -95); Concreto expuesto a soluciones de sulfatos (en %):

| Exposición a Sulfatos | Sulfatos solubles en agua SO4 en suelo % | Tipo de cemento recomendable |
| --- | --- | --- |
| Suave Moderada ** Severa Muy severa | - - 0.10 - - 0.20 - - 2.00 Mayor a 2.00 | Sin limitación Tipo II, IP (MS), IS(MS) Tipo V, Tipo II*, IP(MS)*,IS(MS)* Tipo V + puzolana o escoria |

* Se usará dependiendo de su resistencia a los sulfatos.

** Tipo de ataque en agua de mar

De los resultados del contenido de sulfatos son muy cercanos a la “exposición moderada” y de acuerdo a las recomendaciones de American Concrete Institute (ACI 201), existe riesgo alguno de ataque químico de cloruros del suelo al acero de las obras de concreto armado; por lo que se recomienda utilizar para la elaboración de concreto el cemento Pórtland Tipo V.

- ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN

  - TIPO Y PROFUNDIDAD DE LOS CIMIENTOS

En base al Perfil Estratigráfico obtenido de las calicatas de exploración y las estructuras propuestas, se recomienda cimentar en la grava limosa pobremente graduada GM a una profundidad de cimentación de Df = 0.60 mts del nivel del terreno natural, por medio de una de una platea de cimentación. Adicionalmente se deberá realizar un mejoramiento de terreno hasta el nivel -1.20 m a partir del terreno natural; que consiste en 0.40 m de sub rasante mejorada (suelo natural) compactado al 95% de la máxima densidad y 0.20 m de base granular (afirmado CBR 80%, compactado al 100% de la máxima densidad.

  - CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE

Para la determinación de la capacidad portante admisible tomaremos en cuenta los parámetros de resistencia a esfuerzo cortante y las relaciones basadas en asentamientos:

5.2.1 CAPACIDAD PORTANTE POR RESISTENCIA AL ESFUERZO CORTANTE

Se ha determinado la capacidad portante del terreno en base a las características del subsuelo y se han propuesto dimensiones recomendables para la cimentación.

Por la potencia y uniformidad del estrato, son aplicables las formulas de TERZAGHI para la determinación de la Presión Admisible, los parámetros de diseño para los cálculos de capacidad portante asumidos en base a las características de los suelos encontrados.

Debido a que se está recomendando cimentar en la grava limosa (GM), conservadoramente se ha considerado un ángulo de fricción de Ø = 30°, despreciando la cohesión por ser suelo granular.

Cohesión del terreno =	0 Tn/m²

Angulo de fricción    =	30 °

Con este valor aplicando la formula de Terzaghi para el cálculo de presiones admisibles, se obtiene los siguientes valores:

qu =  0.4tBN´  + fDfN´q

Donde:

qu	:	Capacidad de carga última

t	:	Peso unitario del suelo

f	:	Peso unitario del suelo superficial

Nq	:	Factor unidimensional de capacidad de carga, dependiente del ancho y de

la zona de empuje pasivo función del ángulo  de fricción interna (   ), considera la influencia del peso  del terreno.

N	:	Factor adimensional de capacidad de carga debido a la presión de la

sobrecarga, función  del ángulo de fricción interna.

S, Sq	Factores de forma

Df	:	Profundidad de desplante

B	:	Ancho de la cimentación

FS	:	Factor de seguridad

q adm	:	Capacidad de carga admisible del terreno = qu / FS

f	:	1.80 Tn/ m³

t	:	2.00 Tn/ m³

	:	30°

Df	:	0.60 m

B	:	9.30 m

Nq	:	8.00

N	:	5.00

Reemplazando valores, se obtiene:	qu = 6.17 Kg./cm²

luego 		qad = 2.06 (Kg./cm²)

5.2.2 CAPACIDAD PORTANTE POR ASENTAMIENTOS

q adm(neta) (KN / m² ) = 11.98 Ncor   3.28B + 1     ² Fd  Se

3.28B                 25.4

Donde:

Ncor 	= Resistencia por penetración estándar corregida (10)

B		= Ancho (m)

Fd		= 1 + 0.33 (Df / B) < 1.33

Se		= 25.4 mm

qad = 1.50 (Kg./cm²)

Relación de Hanson – Thorburn

Q da = Cw x (0.041) x N x ∆H

Donde:

Cw		= factor de corrección por posición de la napa freática (0.72)

∆H		= 25.4 mm

N		= 10

Reemplazando valores se obtiene:

qad = 0.80 (Kg./cm²)

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del análisis efectuado en el presente Estudio, en base a los trabajos de campo, ensayos de laboratorio, trabajo de gabinete y al conocimiento de los suelos encontrados, se concluye:

- El área estudiada, donde se ejecutará el proyecto “Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo – Callao”, se encuentra ubicado en la Manzana N5 Lote 2 AA. HH. Puerto Nuevo Sector Sexto - Puerto Nuevo, entre las calles Cabo Blanco y San Pedro, Puerto Nuevo del Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Lima.

- El terreno actualmente tiene una área aproximado de 102.30 m²; actualmente tiene una construcción de un nivel, tipo deposito, a un costado se tiene un jardín, área libre de construcciones.

- La zona en estudio se encuentra localizada en la zona III (ver anexos) esta comprendida por una franja que sigue la línea de playa sobre la que se ha establecido el Puerto del Callao, se trata de un área donde los suelos tienen una disposición errática, debido a que habrían sido colocados artificialmente como rellenos para ganar tierras al mar. Estos rellenos son del tipo gravoso limoso GM en las cercanías del Puerto, y el puerto mismo aparecen intercalaciones de arcillas orgánicas limosas CL – ML. La profundidad de estos rellenos pueden llegar a los 11 m. profundidad a la cual puede hallarse el estrato resistente de canto rodados con arena fina. Esto obliga al uso de pilotes de punta, ya que los rellenos, especialmente aquellos limosos orgánicos del Puerto, tiene resistencia nula a la penetración.

- El terreno en estudio se encuentra en una zona de sismicidad muy alta, según los Mapas de Zonificación Sísmicas y Mapa de Máximas Intensidades Sísmicas del Perú y de acuerdo a las Normas Sismo-Resistentes del Reglamento Nacional de Construcciones E - 030, la Provincia Constitucional del Callao y Departamento de Lima se encuentra comprendida en la Zona 3 correspondiéndole una sismicidad alta y de intensidad VIII a IX en la escala Mercalli Modificada con los parámetros correspondiente a :

Tipo de suelo 			:	S3

Factor de zona  (Z) 		:	0.4

Tipo de Uso (U)		:	1.5

Periodo predominante (Tp)	:	0.9 seg.

Factor de suelo (S)		:	1.40

Coeficiente de Reducción (R):	6.0

- La Norma Técnica de Edificaciones E – 050 clasifica las edificaciones para determinar la cantidad de sondajes, en función del tipo del edificio y del área de la superficie a ocupar por este; siendo el caso más exigente el tipo “A” que requiere 1 calicata por cada 225 m². Este sistema de exploración nos permite analizar directamente los diferentes estratos encontrados, así como sus principales características  físicas y mecánicas, tales como: granulometría, color, humedad, plasticidad, compacidad, etc.  Luego el número de calicatas resulta ser en el presente caso de 3, dichas calicatas o pozos que fueron realizados según la Norma Técnica ASTM D 420, hasta una profundidad de 2.00 metros, las calicatas se enumeraron como C-1 al C-3.

- Con las muestras de suelo alteradas, obtenidas de las 3 calicatas de exploración en el campo fueron llevadas al laboratorio con el objeto de determinar sus propiedades físicas y mecánicas;  se  realizaron los siguientes ensayos:

- Análisis Granulométrico				A.S.T.M. D - 422

- Clasificación Unificada de Suelos (SUCS)		A.S.T.M. D - 2487

- Límites de Atterberg				A.S.T.M. D – 4318

- Contenido de Humedad 				 A.S.T.M. D – 2216

Análisis Químico de Sales agresivas al concreto

- Contenido de sales solubles totales			USBR E-8

- Contenido de sulfatos solubles y cloruros		AASHTO T 290

- En base al Perfil Estratigráfico obtenido de las calicatas de exploración y las estructuras propuestas, se recomienda cimentar en la grava limosa GM a una profundidad de cimentación de Df = 0.60 mts del nivel del terreno natural, por medio de una de una platea de cimentación, considerando para cálculos estructurales, conservadoramente se ha estimado un ángulo de fricción de Ø = 30°, despreciando la cohesión por ser suelo granular, resultando una carga admisible por asentamientos de 0.80 Kg. / cm² y un Asentamiento Total de   ∆H= 2.50 cm.

- El tipo de cimentación será: Cimentación mediante Platea de cimiento con vigas de cimentación, con una profundidad de desplante de 0.60 m por debajo de la cota del terreno natural; se recomienda por el tipo de suelo (grava limosa) un tratamiento de mejoramiento de suelos y estabilización de suelos, la cual se logra incrementar su capacidad portante y su resistencia al corte.

- Según el tipo de suelo se estima el valor del C.B.R. (capacidad de soporte) a una densidad equivalente al 100% es de 10.0%,  de la densidad máxima del Proctor Modificado, luego se tendrá la siguiente propuesta de estructuración para el apoyo de la cimentación:

Losa o platea de Cimentación

50 cm

45 cm		Sub cimiento o sub zapata

Base Granular (C.B.R.  80%)

20 cm		Compactación: 100% de la máxima densidad

seca obtenida mediante el ensayo Proctor

Modificado Método C

Suelo natural compactado

40 cm		Compactación: 95% de la máxima densidad

seca obtenida mediante el ensayo Proctor

Modificado Método C

- Los asentamientos producidos debido a la solicitación de las cargas actuantes, serán absorbidos por la cimentación propuesta.

- En la zona comprendida en el estudio SI se ha detectado la Napa Freática dentro de la profundidad investigada (1.70 metros respecto a la superficie del terreno)  en la fecha que se realizó la investigación de campo, Abril 2006. Se considera como estática, su variación a través del año su nivel varia poco.

- De los resultados del contenido de sulfatos son muy cercanos a la “exposición moderada” y de acuerdo a las recomendaciones de American Concrete Institute (ACI 201), existe riesgo alguno de ataque químico de cloruros del suelo al acero de las obras de concreto armado; por lo que se recomienda utilizar para la elaboración de concreto el cemento Pórtland Tipo V.

- El presente informe es valido para el área investigada.

BIBLIOGRAFÍA

- Peck, Hanson,  Tomlinson (2001), Ingeniería de Cimentaciones

- Geo Lima (1998) VIII Congreso Nacional de Mecánica de Suelos, Ingeniería de Cimentaciones y Mecánica de Rocas.

- Reglamento Nacional de Construcción, Norma Técnica de Edificación E – 050  Suelos y Cimentaciones (1997), NTP.

- M. J. Tomlinson (1996), Cimentaciones – Diseño y Construcción

- Juárez Badillo – Rico Rodríguez ( 1996) Mecánica de Suelos Tomo II, Limusa

- Karl Terzaghi, Ralph Peck, Golamreza Mesri “ Soil Mechanics in Engineering Practice” (1996), John Wiley & Sons Inc

- Crespo Villalaz Carlos (1980), Mecánica de Suelos y Cimentaciones, Editorial Limusa

- Terzaghi, K. Y Peck, R. (1973). Mecánica de suelos en la ingeniería práctica. Buenos Aires: El Ateneo

ANEXOS

ANEXO “A”

PLANO DE UBICACIÓN DE CALICATAS

ANEXO “B”

REGISTRO DE EXCAVACIONES

ANEXO “C”

RESULTADOS DE LABORATORIO

ANEXO “D”

PANEL FOTOGRAFICO

ANEXO “E”

FIGURAS

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION

PROYECTO:		Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del centro de

salud Puerto Nuevo – Callao”

UBICACIÓN:		Manzana N5 Lote 2 AA. HH. Puerto Nuevo Sector Sexto

Puerto Nuevo, Callao.

DESCRIPCION – 1

Vista panorámica de la zona en estudio, costado del Centro de Salud, Puerto Nuevo, Callao, zona de jardín área libre.

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION

PROYECTO:		Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del centro de

salud Puerto Nuevo – Callao”

UBICACIÓN:		Manzana N5 Lote 2 AA. HH. Puerto Nuevo Sector Sexto

Puerto Nuevo, Callao.

DESCRIPCION – 2

Vista del área en estudio, ubicado entre en la Manzana N5 Lote 2 AA. HH. Puerto Nuevo Sector Sexto - Puerto Nuevo, entre las calles Cabo Blanco y San Pedro, Puerto Nuevo, Callao.

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION

PROYECTO:		Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del centro de

salud Puerto Nuevo – Callao”

UBICACIÓN:		Manzana N5 Lote 2 AA. HH. Puerto Nuevo Sector Sexto

Puerto Nuevo, Callao.

DESCRIPCION – 3

Vista del proceso de excavación de la calicata C-1 a un costado se observa el suelo excavado conformado por una arena y grava con limos, presencia de humedad, suelo tipo relleno.

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION

PROYECTO:		Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del centro de

salud Puerto Nuevo – Callao”

UBICACIÓN:		Manzana N5 Lote 2 AA. HH. Puerto Nuevo Sector Sexto

Puerto Nuevo, Callao.

DESCRIPCION – 4

Vista del perfil estratigráfico de la calicata C-1, hacia el fondo se encuentra un suelo conformado por grava con limos, presencia de nivel freático, de baja compacidad al excavar, mal olor.

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION

PROYECTO:		Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del centro de

salud Puerto Nuevo – Callao”

UBICACIÓN:		Manzana N5 Lote 2 AA. HH. Puerto Nuevo Sector Sexto

Puerto Nuevo, Callao.

DESCRIPCION – 5

Vista del proceso de excavación de la calicata C-2, calicata o pozo a cielo abierto, nótese el suelo excavado conformado por una arena limosa, suelo tipo relleno, con gravas aisladas, de baja compacidad.

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION

PROYECTO:		Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del centro de

salud Puerto Nuevo – Callao”

UBICACIÓN:		Manzana N5 Lote 2 AA. HH. Puerto Nuevo Sector Sexto

Puerto Nuevo, Callao.

DESCRIPCION – 6

Vista exterior de la calicata C-2,  se observa el suelo arena grava con limos, húmedo, suave al excavar, zona tipo relleno, color marrón café.

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION

PROYECTO:		Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del centro de

salud Puerto Nuevo – Callao”

UBICACIÓN:		Manzana N5 Lote 2 AA. HH. Puerto Nuevo Sector Sexto

Puerto Nuevo, Callao.

DESCRIPCION – 7

Vista de la ubicación de la calicata C-3, conformado por una arena gravosa con limos, grava de tamaño máximo 3”, suelo que presenta mal olor por la presencia de sales.

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION

PROYECTO:		Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del centro de

salud Puerto Nuevo – Callao”

UBICACIÓN:		Manzana N5 Lote 2 AA. HH. Puerto Nuevo Sector Sexto

Puerto Nuevo, Callao.

DESCRIPCION – 8

Vista panorámica de la ubicación de la calicata C-3, muy cercano a la esquina de la zona de estudio, se ha recomendado un tratamiento a dicho suelo para mejorar la capacidad portante para soportar las cargas proyectadas.