ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTRUCTURAS

PROYECTO	: AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 5099 “RICARDO PALMA” - CALLAO

GENERALIDADES

Las Especificaciones Técnicas que se presentan corresponden al Proyecto: Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la I.E. Nº 5099 “Ricardo Palma” - Callao, formando parte integrante del Proyecto y complementando lo indicado en los planos respectivos.

En caso de duda, las indicaciones de los planos, tienen precedencia sobre las  especificaciones, a menos que se indique explícitamente lo contrario en el presente documento.

Este documento técnico ha sido elaborado teniendo en consideración los siguientes criterios:

A.	Consideraciones Generales

Conlleva a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto netamente constructivo al nivel de indicación, materiales y metodología de dosificación, procedimientos constructivos y otros, los cuales por su carácter general capacita al documento a constituirse como auxiliar técnico en el proceso de construcción.

Planos y Especificaciones Técnicas

Los Planos y Especificaciones que forman parte de la contratación de la obra, son documentos de Ingeniería de Detalles, muestran el trabajo por hacer y en general representan los diseños suficientes para ejecutar los trabajos.

El Contratista deberá revisar los planos, especificaciones e informaciones que le proporcione el Propietario o el Supervisor y advertir por escrito al Supervisor, antes de comenzar el trabajo o durante su ejecución, sobre cualquier error, omisión o discrepancia que llegue a descubrir en estos. Si las discrepancias requieren cambios al Contrato, el Contratista notificará por el escrito al Propietario y al Supervisor tan pronto como advierta la situación.

La omisión de cualquier referencia especifica a cualquier parte del trabajo, que es razonablemente necesario para el adecuado funcionamiento del conjunto, no libera al Contratista de la responsabilidad de suministrarlo e instalarlo.

Protección del trabajo y Limpieza

El Contratista deberá proteger adecuadamente los equipos y materiales, así como todo trabajo terminado, de cualquier daño, desperfecto o deterioro que pueda ser causado por la naturaleza del trabajo en ejecución, hasta que todo el trabajo materia del Contrato haya sido debidamente terminado y aceptado por el Propietario. Todo trabajo terminado deberá quedar perfectamente limpio y libre de defectos. Si ocurriera cualquier daño, desperfecto o deterioro antes de la entrega y aceptación del trabajo, el Contratista hará las reparaciones necesarias a su propio costo y a satisfacción del Supervisor.

El Contratista debe tener especial cuidado en la etapa de la demolición, no debe causar ningún daño a ningún vecino colindante con la edificación a demoler, de darse el caso el Contratista asumirá íntegramente la totalidad de los daños y perjuicios, por ello utilizará mallas de protección que impidan que piedras o restos de concreto salgan de la zona de trabajo.

B.	Compatibilización y Complementos

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales a seguirse en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecución de la obra, como complemento de los planos, memorias y metrados. Todos los materiales deberán cumplir con las normas ITINTEC correspondientes.

El contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas del sistema, es compatible con los siguientes documentos:

- Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (RNC - ULTIMA EDICION)

- Norma Técnica de Edificaciones (NTE 060)

- Manuales de Normas del A.C.I. (Instituto Americano de Concreto)

- Manuales de Normas de A.S.T.M. (Sociedad Americana de Pruebas y Cargas)

- Código Nacional de Electricidad del Perú

- Reglamento de la Ley de Industria Eléctrica del Perú

- Especificaciones vertidas por cada fabricante.

C.	Glosario

Del Residente

El Contratista de la Obra nombrará a un profesional colegiado sea un Ingeniero Civil ó Arquitecto de experiencia no menor de 5 años comprobados en la construcción de obras similares a esta; el que lo representará en obra, debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y procedimientos constructivos, así como la correcta aplicación de las normas establecidas en el  expediente técnico y planos del proyecto.

Del Personal

El Contratista a cuyo cargo estará la obra, deberá presentar al Supervisor de la Entidad, la relación del personal que va a trabajar en la obra, reservándose el derecho de pedir el cambio total ó parcial del personal profesional o los que a su juicio por falta de experiencia y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para desempeñar el cargo encomendado.

El Contratista deberá acatar la determinación del Supervisor de la Entidad y no podrá invocar como causa justificatoria, lo anteriormente descrito, para solicitar ampliación de plazo para la entrega de obra.

Del Equipo

Comprende la maquinaria ligera y/o pesada a utilizar en la obra, así como el equipo auxiliar o complementario como las herramientas menores.

El empleo del equipo variará de acuerdo a las etapas de ejecución de las partidas, pero en todo caso debe ser suficiente para que la obra no sufra retrasos durante todo el proceso constructivo y que las fallas mecánicas que pudiesen ocurrir no afecten la calidad que la obra lo exige.

De los Materiales

El acopio de los materiales deberá hacerse con la debida anticipación, de manera que no cause interferencias en la ejecución de la obra, ó que por el excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos.

Todos los materiales a usarse serán de buena calidad, de marca reconocida y el almacenamiento se realizará de conformidad con las especificaciones técnicas del fabricante; los que se proveen en envases sellados deberán mantenerse en esta forma hasta su uso.

El contratista pondrá en consideración del representante de la Entidad y a su solicitud; muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobación podrán usarse en la obra; el costo de estos, así como también los análisis, pruebas, ensayos, serán por cuenta del Contratista.

El Supervisor rechazará el empleo ó uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas ó con  las especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.

Supervisor de Obra

- El propietario nombrará a un profesional colegiado sea un Ingeniero y/o Arquitecto de experiencia no menor de 06 años como mínimo en obras civiles similares a esta y profesionalmente calificado, quien lo representará en obra, el cual velará por el cumplimiento de una buena práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicación de las normas establecidas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – OBRAS CIVILES

ESTRUCTURAS

01.00.00	OBRAS PROVISIONALES

#### 01.01.00	CASETA PROVISIONAL DE 80 M2 (INC. OFICINA Y ALMACEN)

DESCRIPCION

El Contratista deberá realizar  instalaciones tales como dos oficinas de obra, ambiente para guardianía, almacén o depósito y vestuario para el personal, a base de paneles de triplay y piso de concreto.

Esta partida comprende los costos de Oficinas, almacenes para materiales, instalaciones de energía y otros que faciliten la comodidad y eficiencia del Personal y de los trabajos en si, que deberán instalarse en cada centro de actividad a criterio del Contratista y con aprobación de la Supervisión.

Dichas oficinas deberán contemplar un ambiente destinado para la Supervisión de Obra, a fin de que tenga las facilidades necesarias para poder cumplir sus funciones.

Se incluye, asimismo, los gastos que ocasionen el retiro, demolición o desarme de las instalaciones mencionadas que deberán hacerse al terminar la obra y la evaluación o desmonte de materiales inservibles que pudieran haberse acumulado de manera tal que las vías materia del trabajo queden libres de todo obstáculo, deshecho o basura.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de la presente partida es global (glb). El área total de la caseta provisional es de 80 m2.

FORMA DE PAGO

La presente partida incluye los costos de materiales, mano de obra y equipos necesarios para completar la partida el cual debe contar con la aprobación de la Supervisión de Obra.

### 01.02.00	CARTEL DE OBRA REGION CALLAO 7.20 m x 3.60 m.

DESCRIPCIÓN

El Cartel de Obra será de 7.20 m. x 3.60 m., y se fabricará de acuerdo al diseño entregado por la REGIÓN CALLAO y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas anexas al Expediente Técnico

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de la presente partida es por Unidad (Und)

FORMA DE PAGO

El pago de la presente partida se efectuará cuando el cartel esté instalado y cumpla con las especificaciones técnicas. El pago de la partida incluye los costos de materiales, mano de obra y equipos necesarios para completar dicha partida.

#### 01.03.00	CERCO PERIMETRICO ELEMENTOS PREFABRICADOS MADERA

DESCRIPCION

El Contratista tomará las precauciones del caso para la seguridad de los trabajos. La obra se desarrolla en el interior del la institución educativa, la cual deberá ser delimitada mediante el empleo de elementos prefabricados, conformados básicamente por esteras, sostenidos por parantes de eucalipto de 3” diámetro.

El empleo de otro tipo de material para ser utilizado en el cerco provisional podrá ser autorizado por el Supervisor, siempre y cuando el material propuesto supere las condiciones de seguridad para el alumnado y personal administrativo del plantel.

El contratista se hará responsable de la seguridad del local durante su permanencia y mientras dure la ejecución de la obra.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de la presente partida es por metro lineal (m.)

FORMA DE PAGO

La presente partida incluye los costos de materiales, mano de obra y equipos necesarios para completar la partida el cual debe contar con la aprobación de la Supervisión de Obra.

02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00	DEMOLICION DE CIMIENTO EXISTENTE DE CONCRETO

DESCRIPCION

Esta partida considera la demolición de los cimientos corridos. Estos elementos serán demolidos con equipo, utilizando compresora y martillos neumáticos. El Contratista deberá tomar las providencias del caso respecto a la demolición, de manera que no se ponga en riesgo al personal que interviene ni a edificaciones vecinas. También se debe tener cuidado al retirar el cimiento anterior en no excavar más de la cuenta, de lo contrario deberá encofrar el nuevo cimiento.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medición es por metro cúbico (m3). Para el cómputo del avance de los trabajos de demolición de los elementos que figuran en los planos, se calculará el volumen ocupado.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por la  mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - DEMOLICION ESCALERA DE CONCRETO C/EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende la demolición de la escalera de concreto armado de la edificación actual. El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para evitar accidentes del personal que laborará en la demolición, así como evitar que sufran daños construcciones vecinas durante la ejecución de esta partida. Se ejecutará con herramientas manuales y/o con martillos neumáticos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida será el metro cúbico (m3)

UNIDAD DE MEDICIÓN

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por la  mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

02.03.00	DEMOLICION MURO LADRILLO ARCILLA SOGA

DESCRIPCION

La demolición de muros asentados de soga corresponde a la edificación por demoler. Se tomarán las providencias del caso respecto a la demolición, de manera que no se ponga en riesgo al personal que interviene en los trabajos ni a las propiedades existentes de los vecinos.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según el área de muros demolidos. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - DEMOLICION DE PISO Co. INC. FALSOPISO e=12.5cm C/EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el retiro del piso de concreto, ubicado básicamente en los ambientes bajo techo, de la edificación existente a demoler. Se considera de igual forma el Falso Piso de la zona a intervenir.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se procederá a la demolición del piso de concreto de los ambientes y/o sectores que lo tengan y que son materia de la intervención, se incluye la demolición del falso piso; se emplearán equipo mecánico y herramientas manuales como combas, puntas, picos, y barretas, terminada la demolición el área de trabajo quedará libre de desmonte.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) de área de piso demolido.

FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación de la cantidad de metros cuadrados de piso de concreto demolidos y la aprobación del Supervisor. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - DEMOLICION COLUMNA DECONCRETO C/EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende la demolición de las columnas de concreto armado de la edificación actual. El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para evitar accidentes del personal que laborará en la demolición, así como evitar que sufran daños construcciones vecinas durante la ejecución de esta partida. Se ejecutará con herramientas manuales y/o con martillos neumáticos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida será el metro cúbico (m3)

UNIDAD DE MEDICIÓN

La forma de pago será a la verificación de la cantidad de metros cúbicos demolidos y la aprobación del Supervisor. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - DESMONTAJE Y REUBICACION DE ARCO FULBITO METALICO

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consiste en el retiro del arco metálico que se encuentra en la zona de trabajo. Una vez desmontado se lleva a su nueva ubicación, para lo cual se habilita los hoyos en los cuales se instalara el arco metálico.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El retiro se realizará demoliendo la cimentación existente, para lo cual se utilizaran herramientas menores (barretas, puntas, combas y otros). El desmontaje se debe realizar con cuidado evitando los accidentes a los trabajadores, alumnado y a la infraestructura del arco.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será por unidad (Und.) de arco intervenido.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación del correcto desmontaje e instalación del arco, sin haber afectado la infraestructura del mismo, contando para esto con la aprobación del Supervisor. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - DESMONTAJE APARATO SANITARIO (INODOROS)

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consiste en el retiro de inodoros de los servicios higiénicos, las que serán desmontadas sin ser dañadas.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será por unidades (und) de inodoros desmontados sin ser dañados.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación del correcto desmontaje y almacenamiento de los inodoros, verificándose la cantidad de unidades desmontadas, por el precio unitario de esta partida, con la aprobación del Supervisor. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - DESMONTAJE ACCESORIOS SANITARIOS (GRIFERIA Y OTROS)

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consiste en el retiro de tanques altos de inodoros, gritería, tubo rociador para urinario y otros de los servicios higiénicos, las que serán desmontadas sin ser dañadas.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será por unidades (und) de accesorios desmontados sin ser dañados.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación del correcto desmontaje y almacenamiento de los accesorios, verificándose la cantidad de unidades desmontadas, por el precio unitario de esta partida, con la aprobación del Supervisor. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - DESMONTAJE PUERTA MADERA

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consiste en el retiro de puertas de madera ubicadas en los servicios higiénicos, las que serán desmontadas sin ser dañadas, cuidando el marco y la hoja de cada una de las puertas.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se retirará primero las hojas de las puertas y después se procederá a recuperar los marcos de las mismas. Se picaran los muros en las zonas de anclaje de los marcos, sin dañarlos, se emplearan herramientas manuales como combas, cinceles, picotas, etc.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será por metros cuadrados (m2) de puertas de madera a desmontar, incluyendo el marco y hoja.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación del  correcto desmontaje y almacenamiento de puertas, verificándose la cantidad de piezas desmontadas, en metros cuadrados, por el precio unitario de esta partida, con la aprobación del Supervisor. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - DESMONTAJE TABLEROS PARA BASQUET

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consiste en el retiro del tablero de madera que sostiene el anillo de metal de la disciplina de baloncesto, las que serán desmontadas sin dañar el marco y perfiles interiores del la estructura del tablero.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Para el retiro del tablero, se emplearan andamio que facilite la operación de desmontaje. Se emplearan herramientas menores para el retiro el que se encuentra en mal estado.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será por unidad (Und.) a desmontar.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación del  correcto desmontaje del Tablero, valorizando la cantidad de unidades por el precio unitario de esta partida, con la aprobación del Supervisor. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - RETIRO DE ZOCALO (H=1.20M) Y/O TARRAJEO INTERIOR

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consiste en el retiro de zócalos conformados por mayólica ó tarrajeo interior, de los servicios higiénicos de mujeres, varones y de los lavaderos corridos y otros señalados en los planos.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Para el retiro de los zócalos ó tarrajeo interior se emplearan herramientas menores y consiste en sacar todo el enchape de mayólica incluyendo la capa de mortero ó pegamento empleado en su colocación. El trabajados deberá estar provisto de los elementos de seguridad necesarios que protejan el accionar del mismo, evitando accidentes. La superficie deberá quedar habilitada para recibir el nuevo enchape debiendo contar con la aprobación del Supervisor para efectos de valorización.

El material proveniente del picado se deberá acopiar en un punto pre determinado de tal manera que facilite la eliminación del mismo.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será por metros cuadrados (m2) de zócalo retirado.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación del correcto retiro de la mayólica ó tarrejeo interior en metros cuadrados, por el precio unitario de esta partida. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - RETIRO DE CANTONERAS METALICAS

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consiste en el retiro de las cantoneras metálicas que se encuentran inestables próximas a desprenderse. Las que se retiren y las que no existen se instalan como parte integral de la intervención en los pabellones existentes.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El retiro de las cantoneras se realizarán mediante el uso de cinceles y combas pequeñas, con la finalidad de no afectar en exceso la zona donde se ubican las cantoneras a ser repuestas. El trabajados deberá estar provisto de los elementos de seguridad necesarios que protejan el accionar del mismo, evitando accidentes. La superficie deberá quedar habilitada para recibir el nuevo elemento debiendo contar con la aprobación del Supervisor para efectos de valorización.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será por metro lineal (m) de cantonera a retirar y que se indican en la planilla de los metrados.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación del  correcto desmontaje de las cantoneras, verificándose la cantidad de piezas desmontadas, en metros lineales, por el precio unitario de esta partida, con la aprobación del Supervisor. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - PICADO DE PISOS DE CONCRETO

DESCRIPCION

El picado de pisos se realiza en las zonas que se han deteriorado la capa de transito y que se requiere rehabilitación, colocando una nueva capa de desgaste.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se utilizaran herramientas menores (cinceles, combas) para el retiro del piso en un espesor de 5 cm, dejando una superficie limpia, uniforme, rugosa lista para recibir el nuevo piso. Se debe tener en cuenta los niveles finales, por lo que el picado deberá ser aprobado por el Supervisor para efectos de valorización.

El trabajados deberá estar provisto de los elementos de seguridad necesarios que protejan el accionar del mismo, evitando accidentes.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es por metro cuadrado (m2). Para el cómputo de los trabajos de picado de las áreas que se indican en los planos. Se calculará el área del terreno intervenida.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - APUNTALAMIENTO DE TECHO ALIGERADO EXISTENTE

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consiste en el apuntalamiento de un techo aligerado, cuyas columnas serán reforzadas.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Para el caso se emplearan elementos metálicos para el sostenimiento del techo. Los elementos son puntales de acero con regulación telescópica mediante rosca sinfín, distribuidos uniformemente, con una base metálica ó de madera, que evite el punzonamiento de este elemento, debiendo quedar estable. De igual forma los puntales interactuaran con vigas metálicas prefabricadas espaciadas a cada 0.60m, garantizando la horizontalidad del aligerado.

El apuntalamiento deberá estar colocado el tiempo que se realicen los trabajos de reforzamiento de la edificación. El procedimiento y la distribución de los puntales y vigas deberán ser aprobados por el Supervisor.

El Contratista es responsable de la deficiencia de los trabajos, debiendo subsanar a conformidad las fallas que se generen, tales como rajaduras, desprendimientos y otros.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de apuntalamiento de losa ligerada.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación del correcto apuntalamiento de la losa aligerada que contará necesariamente con la aprobación del Supervisor. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - DEMOLICION PATIO Co. E=10cmC/EQUIPO

DESCRIPCION

La losa del patio será demolida en su totalidad contemplado en los planos, considerando los niveles determinados en el proyecto. La demolición se podrá hacer con equipo manual (pico, comba, punta, etc.) o con martillos neumáticos que requiere una compresora.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es por metro cuadrado (m2). Para el cómputo de los trabajos de demolición de los elementos que figuran en los planos, se calculará el área del terreno intervenida.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - DESMONTAJE TECHO LIVIANO C/ESTRUCTURA METALICA

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende las actividades de retiro de la cobertura de los módulos prefabricados cubiertos con planchas denominadas gran onda y otras de sección trapezoidal. El desmontaje comprende los tijerales metálicos.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El desmontaje de la cobertura se iniciara con el corte del suministro eléctrico a los módulos, el retiro de instalaciones eléctricas, el cielo raso, las planchas de cobertura, los tijerales, concluido el retiro de toda la estructura se procederá al almacenaje de los mismos.

Se utilizaran andamios para facilitar los trabajos de desmontaje. El personal debe estar provisto de los implementos de seguridad, debiendo demarcar la zona de trabajo evitando accidentes a personas ajenas al lugar. Acabado el desmontaje se procede a la limpieza de la zona de trabajo.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2.) de área intervenida.

FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación de la correcta ejecución de esta partida y el cálculo del área desmontada por el precio unitario de esta partida, contando con la aprobación del Supervisor. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - DESMONTAJE TABIQUES DE MADERA INC. PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN.

Esta partida comprende las actividades de retiro de los tabiques de los módulos prefabricados conformados por plancha tipo drywall, perfiles metálicos.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El desmontaje de los tabiques se iniciara con el corte del suministro eléctrico a los módulos, el retiro de instalaciones eléctricas, retiro de puertas, ventanas, vidrios, retiro de los tabiques, parantes metálicos, concluido el retiro de toda la estructura se procederá al almacenaje de los mismos.

Se utilizaran andamios para facilitar los trabajos de desmontaje. El personal debe estar provisto de los implementos de seguridad, debiendo demarcar la zona de trabajo evitando accidentes a personas ajenas al lugar. Acabado el desmontaje se procede a la limpieza de la zona de trabajo.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2.) de área desmontada.

FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación de la correcta ejecución de esta partida y el cálculo del área desmontada por el precio unitario de esta partida, contando con la aprobación del Supervisor. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - MOBILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Comprende el transporte de los equipos livianos y/o pesados requeridos para la ejecución de la obra; asimismo, las herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos.

Toda la actividad esta enmarcada dentro de una movilización general de equipos, la cual deberá realizarse una vez terminadas las obras, en el momento oportuno.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de la presente  partida es global (glb)

FORMA DE PAGO

El pago de la presente partida se efectuará global de manera parcial y se le cancelará cuando una vez terminada la obra, se retire la totalidad de sus maquinarias y herramientas.

  - LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

DESCRIPCIÓN

Comprende la limpieza del terreno, durante y después de la ejecución de la obra, se realizará con una escoba, retirando el polvo y material que pueda afectar o trazo y vaciado de concreto.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de la presente  partida es por metro cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO

El pago de la presente partida se efectuará de acuerdo al avance de la obra y con la conformidad del Supervisor de la limpieza de la obra. De igual forma en la presente partida incluye los costos de materiales, mano de obra y equipos necesarios para completar la partida el cual debe contar con la aprobación de la Supervisión de Obra.

  - TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR

DESCRIPCION

El contratista deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para llevar al terreno la ubicación y fijación de ejes, líneas de referencia y niveles establecidos en los planos por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles.

Los niveles y cotas de referencia indicados en los planos se fijarán de acuerdo a estos, debiendo el contratista disponer del Personal  especializado para las labores de Trazo. Los puntos de referencia deben ser fácilmente localizables para cualquier replanteo durante y posterior a la obra.

El mantenimiento de Bench Marks, plantillas de cotas, estacas auxiliares, etc., será cuidadosamente observado a fin de asegurar  que las indicaciones de los planos sean llevados finalmente al terreno.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de la presente partida es por metro cuadrado (m².) a ser replanteado en obra calculando el área del terreno ocupada por el trazo.

FORMA DE PAGO

No podrán  continuar con los siguientes trabajos sin que previamente el  Supervisor haya aprobado los trazos. Esta aprobación será  necesariamente  hecha por escrito, anotándose  en el cuaderno de Obra.

Para el pago se considerará el avance obtenido y medido de acuerdo al ítem mencionado anteriormente, también al fácil replanteo que se pueda realizar en cualquier momento. De igual forma en la presente partida incluye los costos de materiales, mano de obra y equipos necesarios para completar la partida el cual debe contar con la aprobación de la Supervisión de Obra.

03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS

  - EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, ZAPATAS, CALZADURAS TERENO CONGLOMERADO

DESCRIPCION

Es el trabajo de excavación realizado en la zona donde estarán las zanjas para los sub cimientos, cimientos corridos, zapata y calzaduras. De encontrarse material suelto se estabilizará empleando el pañeteo con cemento los taludes. De encontrarse cimentación existente y el nivel de excavación sea más profunda al existente se calzará la estructura, garantizando la estabilidad de esta.

De encontrar material inestable en el fondo de cimentación proyectada, se deberá seguir con la excavación hasta encontrar el material señalado en las especificaciones y planos. El Contratista tiene la responsabilidad de mantener intacta la infraestructura existente.

UNIDAD DE MEDICIÓN

Se medirá por metro cúbico (m3.) cuyo volumen de excavación se obtendrá multiplicando el ancho de la zanja de acuerdo a planos por la altura, luego multiplicando esa sección transversal así obtenida por la longitud de la zanja, considerando las zonas de intersección una sola vez. Sólo podrá necesariamente aumentar de tamaño cuando el terreno así lo exija hasta alcanzar la resistencia del terreno especificado, entendiéndose que no podrá cimentarse sobre terreno de relleno.

Si por casualidad, el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se aceptará que se rellene con material suelto, siendo responsabilidad del constructor hacerlo con una mezcla de concreto 1:12 o en su defecto con hormigón y con pruebas de compactación.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar. Se pagará de acuerdo al avance de esta y por metro cúbico (m3.)

  - EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO H > 1.50 m.

DESCRIPCION

Es la excavación a una profundidad mayor a 1.50 m., se da el caso para la construcción de la cisterna, y se deberá tener cuidado con las cimentaciones vecinas, las que se deberán calzar si la excavación las afecta, siendo responsabilidad de l contratista la ejecución de los trabajos de estabilización de los taludes.

UNIDAD DE MEDICIÓN

Se medirá por metro cúbico (m3.) cuyo volumen de excavación se obtendrá multiplicando el ancho de la zanja  de acuerdo a planos por la altura, luego multiplicando esa sección transversal así obtenida por la longitud de la zanja, considerando las zonas de intersección una sola vez.

FORMA DE PAGO

Se pagará de acuerdo al avance de esta y de acuerdo al ítem mencionado anteriormente. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar. Se pagará de acuerdo al avance de esta y por metro cúbico (m3).

  - CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 30cm. PROMEDIO

DESCRIPCION

Se refiere a los trabajos de corte de terreno natural en el Pabellón D, bajando un espesor en promedio de 30 cm. del actual nivel de terreno natural.

UNIDAD DE MEDICIÓN

Se medirá por metro cúbico (m3.) cuya volumen será el área de terreno excavada multiplicado por la profundidad de excavación.

FORMA DE PAGO

Se pagará de acuerdo al avance valorizado, previamente revisado por la Supervisión. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar. Se pagará de acuerdo al avance de esta y por metro cúbico (m3.)

  - RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

DESCRIPCION

Esta partida consiste en el nivelado y apisonamiento del terreno donde estará el pabellón E y los servicios higiénicos nuevos con material propio pero seleccionado, retirándose las piedras mayores de 3” y al material seleccionado se le dará la humedad óptima antes de ser compactada. El relleno se considera en los espacios entre el sobrecimiento vaciado y la zanja excavada y/o elementos análogos.

Dicho trabajo se efectuará previa limpieza del terreno del cual se eliminarán todo tipo de desperdicios, materia orgánica y material suelto. Asimismo, deberá escarificarse el terreno y humedecerlo de manera uniforme para asegurar una compactación adecuada.

Para proceder al compactado hasta conformar una superficie de acuerdo a la geometría del proyecto, primero se deberá seleccionar el material de relleno a colocar, para ello se retirará las piedras mayores de 3” y darle una humedad  óptima, antes de la compactación donde se empleará plancha compactadora de tipo manual y en las zonas donde no es posible su aplicación se emplearán pisones de concreto. Dicho trabajo deberá asegurar que posteriormente se evite el acolchamiento del suelo y falla en los falsos pisos y acabados. Estos trabajos comprenden la zona de las veredas y los interiores de las aulas y servicios higiénicos del primer piso.

Para proceder al compactado hasta conformar una superficie de acuerdo a la geometría del proyecto se empleará rodillo vibratorio mediano, en las zonas cercanas a la edificación existente que no va a ser demolida (distancia máxima de 3.50 m) se usará plancha compactadora de tipo manual, y en donde no es posible su aplicación se emplearán pisones de concreto. Dicho trabajo deberá asegurar que posteriormente se evite el acolchamiento del suelo y falla en los falsos pisos y acabados. La altura de cada capa de relleno no deberá ser mayor de 15cm.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de esta partida se hará  por metro cúbico (m3), obteniendo el volumen multiplicando el área de terreno rellenado por la altura rellenada.

FORMA DE PAGO

Se pagará de acuerdo al sistema de medición mencionado  anteriormente con la aprobación de la Supervisión, la partida incluye el pago por materiales, mano de obra y equipos necesarios para completar  los trabajos. Se pagará de acuerdo al avance de esta y por metro cúbico (m3.)

  - NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO

DESCRIPCION

Es el trabajo previo que se realiza a la superficie del terreno después del corte de material, la superficie nivelada se procederá al humedecimiento, retirando las piedras mayores de 3”, antes de la compactación donde se empleará plancha compactadora de tipo manual y en las zonas donde no es posible su aplicación se emplearán pisones de concreto. Dejando lista la superficie para recibir el material de afirmado.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medición de esta partida es por metro cuadrado (m2.) del área de terreno, nivelado y apisonado, donde se requiera de acuerdo a las áreas mostradas en los planos como resultado de multiplicar dimensiones de largo por ancho.

FORMA DE PAGO

Se pagará de acuerdo al sistema de medición mencionado anteriormente con la aprobación de la Supervisión y el cual incluye el pago por materiales, mano de obra y equipos necesarios para completar los trabajos.

  - AFIRMADO EN AMBIENTES INTERIORES Y EXTERIORES (E=10cm)

DESCRIPCION

Según lo especificado en los planos, los falsos pisos, rampas y veredas, se apoyan en una capa de base granular compactada de 0.10m de espesor, esta capa de base granular, será realizada con material de préstamo, que satisfaga uno de los siguientes requerimientos de granulometría:

Porcentaje en Peso que pasa por el Tamiz:

| Malla | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2” (50mm) | 100 | 100 |  |  |
| 1” (25 mm) |  | 75-95 | 100 | 100 |
| 3/8” (9.5 mm) | 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 |
| Nº 4 (4.76 mm) | 25-55 | 30-60 | 35-65 | 50-85 |
| Nº 10 (2.0mm) | 15-40 | 20-45 | 25-50 | 40-70 |
| Nº 40 (0.420 µ m) | 8-20 | 15-30 | 15-30 | 25-45 |
| Nº 200 (0.74µ m) | 2-8 | 5-20 | 5-15 | 5-20 |

Este material será depositado en una capa de 10 cm. y será compactado con equipo hasta alcanzar una densidad de campo mayor al 95% de densidad máxima proctor modificado de laboratorio. La supervisión deberá aprobar el material granular a emplear y la compactación realizada, debiendo constar en el cuaderno de obra la aprobación correspondiente antes de los vaciados de concreto.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida es el m2 y la forma de pago será en base al volumen compactado de material, puesto en el sitio especificado en planos.

FORMA DE PAGO

La forma de pago es por metro cuadrado (m2) será a la verificación del área efectuado correctamente, por el precio unitario del Presupuesto, con la aprobación del Supervisor. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - AFIRMADO EN ZONA DESCARGA Y ESTACIONAMIENTO (E=20cm)

DESCRIPCION

Según lo especificado en los planos, la zona de descarga y estacionamiento interior, se apoyan en una capa de base granular compactada de 0.20m de espesor, colocada en capas de 0.10m, esta capa de base granular será realizada con material de préstamo, que satisfaga uno de los siguientes requerimientos de granulometría:

Porcentaje en Peso que pasa por el Tamiz:

| Malla | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2” (50mm) | 100 | 100 |  |  |
| 1” (25 mm) |  | 75-95 | 100 | 100 |
| 3/8” (9.5 mm) | 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 |
| Nº 4 (4.76 mm) | 25-55 | 30-60 | 35-65 | 50-85 |
| Nº 10 (2.0mm) | 15-40 | 20-45 | 25-50 | 40-70 |
| Nº 40 (0.420 µ m) | 8-20 | 15-30 | 15-30 | 25-45 |
| Nº 200 (0.74µ m) | 2-8 | 5-20 | 5-15 | 5-20 |

Este material será depositado en capas de 10 cm. y será compactado con equipo hasta alcanzar una densidad de campo mayor al 95% de densidad máxima proctor modificado de laboratorio. La supervisión deberá aprobar el material granular a emplear y la compactación realizada, debiendo constar en el cuaderno de obra la aprobación correspondiente antes de los vaciados de concreto.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida es el m2 y la forma de pago será en base al volumen compactado de material, puesto en el sitio especificado en planos.

FORMA DE PAGO

La forma de pago es por metro cuadrado (m2) será a la verificación del área efectuado correctamente, por el precio unitario del Presupuesto, con la aprobación del Supervisor. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCAV. Y OTROS DP= 30 m.

DESCRIPCION

El material procedente de las excavaciones será retirado del borde de éstas y acopiado en lugares desde donde pueden ser retirados con equipo mecánico o elementos de carguio. El acarreo comprende material de desmonte obtenido de las demoliciones.

El acarreo se ha considerado para las zonas distantes a los puntos de acopio, de donde se eliminaran el material excedente. El metrado correspondiente será verificado por la supervisión y pagado a los precios del Presupuesto.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es en metros cúbicos (m3).

FORMA DE PAGO

La forma de pago es por metro cúbicos (m3) será a la verificación del volumen acarreado correctamente, por el precio unitario del Presupuesto, con la aprobación del Supervisor. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar

  - ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, Dp> 15 Km c/Volq 15 m3

DESCRIPCION

Esta partida se destina a eliminar los materiales producto de los cortes, excavación y demoliciones luego de haber efectuado los rellenos con material propio.

Se debe tener cuidado durante los trabajos de carguío y eliminación, el camión volquete y equipo pesado tenga tránsito sobre losas existentes no diseñadas para soportar este tipo de cargas.

La ejecución de estos trabajos deberá contar con dirección técnica  permanente y la presencia de la supervisión de la obra.

El deterioro de estructuras no contempladas en el proyecto serán respuestas por el Contratista y con la conformidad del Supervisor.

Se debe tener especial cuidado de tal manera de no apilar los excedentes en forma que ocasionen innecesarias interrupciones al tránsito así como no deben ocasionar molestias con el polvo que generen estos trabajos de apilamiento, carguío y transporte que forma parte de la partida.

El material a eliminar deberá ser colocado en zonas autorizadas por la municipalidad del sector, de modo tal de tener que causar molestias y evitar multas por la mala eliminación, siendo la responsabilidad del Contratista.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de esta partida se hará por metro cúbico (m3.), del material eliminado.

FORMA DE PAGO

El pago será por metro cúbico (m3) de material eliminado con la aprobación de la Supervisión, el cual incluye  la limpieza de la zona de trabajo. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar

04.00.00	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones se refieren a toda obra de aplicación de concreto en la que no es necesario el empleo de armadura metálica. El concreto simple podrá elaborarse en la obra ó ser suministrado mediante un fabricante de concreto premezclado.

Para la primera opción deberá contemplarse los procedimientos de la buena practica de ingeniería, dirigidos por le Ingeniero Residente, siempre con la aprobación del Supervisor de Obra.

En los siguientes párrafos se dan lineamientos generales que se complementaran durante la ejecución de los trabajos.

MATERIALES

- Cemento

Se utilizará Pórtland Tipo I para todos los elementos estructurales sin refuerzo y reforzadas, debiendo cumplir con las normas de ASTM-C 150 ITINTEC 344-009-74.

- Hormigón

Será material procedente de río o de cantera compuesto de agregados finos y gruesos de partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo de estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, material orgánicas y otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar comprendida entre lo que pase por la malla 100 como mínimo y la de 2" como máximo.

- Agregado Fino

Como Agregado fino se considera la arena que debe ser limpia, de río o de cantera de grano duros, resistente a la abrasión, lustroso, libre de cantidades perjudiciales de polvo, materias orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas de ASTM - C 330.

- Agregado Grueso

Agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de contextura dura compacta libre de tierra, resistente a la abrasión deberá cumplir con las normas de ASTM - 33, ASTM - C 131, ASTM - C 88, ASTM - C 127.

MEDICION DE LOS MATERIALES

Todos los materiales integrantes de la mezcla deberán de medirse en planta de mezclado y por peso, según dosificación del fabricante.

Cuando se utilice los materiales en obra, se tomará en cuenta lo señalado en el Diseño de Mezcla para el empleo de este material.

MEZCLADO

Para prepara la mezcla en obra se tomará en cuenta lo señalado en el Diseño de Mezcla que debe estar aprobado por el Supervisor.

Para el caso de emplear premezclado, todo el material integrante (cemento, arena, piedra partida u hormigón y agua) deberá mezclarse en camión de premezclado y será usada en estricto acuerdo con el tiempo máximo de batido recomendable. Superado el tiempo de permanencia de mezcla premezclada en tolva aproximadamente 1 hora, esta será desechada, bajo responsabilidad de la Supervisor del vaciado.

CONCRETO

El concreto a usarse debe de estar dosificado en forma tal que alcance a los 28 días de fraguado y curado, una resistencia a la comprensión de f'c = 100 kg/cm2, probado en especimenes normales de 6" de diámetro x 12" de alto y deberá de cumplir con las normas ASTM - C 172. El concreto debe tener la suficiente fluidez a fin de que no se produzca segregación de sus elementos al momento de colocarlos en obra.

TRANSPORTE

El transporte entre la planta y obra debe hacerse lo más rápido posible, así como el transporte entre el camión y el lugar de colocación del concreto, para evitar segregaciones o pérdida de los componentes, no se permitirá la colocación de material segregado o premezclado.

ENSAYOS DE CONCRETO

El Ingeniero Supervisor ordenará tomar nuestras de concreto de usarse de acuerdo con las normas de ASTM - C 172. Para ser sometidas a la prueba de compresión de acuerdo con la norma ASTM-C 39. Se tomarán por lo menos tres muestras por cada 100 m3 de concreto o menos ejecutados en el día, las probetas se ensayarán la 1ra a los 7 días y el resto a los 28 días.

Las presentes especificaciones se refieren a toda obra en la que no sea necesario el empleo de refuerzo de acero.

  - CONCRETO C:H 1:12 + 30% P.G. PARA SUBCIMIENTOS Y SUB ZAPATAS

DESCRIPCIÓN

Son elementos de concreto simple Cemento – Hormigón en la proporción de fabricante de mezcla premezclada, con 30% de Piedra Grande desplazadora de no mas de 6”, que se ejecuta en el fondo de las excavaciones de cimentación y/o zapatas, calzaduras, proporcionando una sub base para cimientos y zapatas y una superficie plana para la colocación del fierro. El cemento a utilizarse será Pórtland tipo I.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es en metros cúbicos (m3); se medirá el área efectiva del elemento constituido por el producto del largo por el ancho y este producto por el espesor indicado en planos o el que indique la inspección en caso de ser necesario uno mayor a lo especificado.

FORMA DE PAGO

La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

  - SOLADO C:H 1:10 (E =10cm)

DESCRIPCIÓN

Se vaciará en la zona de las vigas de cimentación para trazar los ejes y facilitar la habilitación de acero en dichas estructuras.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de la presente partida es por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo indicado en los planos y como resultado de multiplicar dos dimensiones de largo y ancho respectivamente.

FORMA DE PAGO

El pago de las partidas de concreto serán consideradas cuando estas se hayan ejecutadas y estén aprobadas por la Supervisión. La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

  - CONCRETO C:H  1:10 + 30% P.G. CIMIENTO CORRIDO

DESCRIPCION

Servirán de base a los sobrecimientos y/o vigas de cimentación y eventualmente de los muros. Se fabricará a base de una mezcla de Cemento – Hormigón y Piedra Grande en una proporción de 1:10 + 30 % de Piedra Grande.

El concreto se verterá en las zanjas en forma continua, previamente debe haberse regado tanto las paredes como el fondo a fin de que el terreno no absorba el agua del concreto; primero se verterá una capa de por lo menos 10 cms. De espesor, agregando la piedra con una dimensión máxima de 6” y en una proporción no mayor de 30% del volumen del cimiento. La piedra tiene que quedar completamente recubierta con concreto, no debiendo tener ningún punto de contacto entre las piedras. La parte superior de los cimientos debe quedar plana y rugosa, se curará el concreto vertiendo agua con prudente cantidad.

Donde no se especifique otra cimentación para los muros de albañilería, se construirán cimientos corridos

MATERIALES

Cemento Pórtland Tipo I ASTM C 150 ACI 201 y hormigón del río.

La Piedra Grande, podrá agregarse en forma independiente y en proporción de 30%, esta piedra tendrá máxima dimensión 25 cm (10”), variará según el espesor del cimiento.

PREPARACIÓN DEL SITIO

Se cuidará la verticalidad de las paredes de las zanjas, debiendo controlar que el nivel de fondo de la cimentación coincida con los señalados en los planos.

Se humedecerá la zanja antes de verter el concreto y se mantendrá  limpio en el fondo.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Antes de proceder al vaciado de los cimientos, debe recabarse la autorización del Ingeniero Supervisor.

A.- ESPESOR

- Será el especificado en planos respectivos para la resistencia del terreno.

- La altura será variable, y dependerá de las FORMA especiales del terreno en cada caso, esta se halla escrita en los respectivos planos de cimentación.

- La proporción de la mezcla será de cemento Pórtland Tipo I con hormigón en proporción de 1:10.

- No se echarán las piedras grandes hasta haber vaciado previamente una capa primera de concreto con el fondo del cimiento y cuyo espesor sea por lo menos de 5 cm.

- Se echarán alternativamente una capa de concreto y capa de piedra, de tal manera que las piedras grandes queden envueltas en el concreto.

- Después del vaciado se humedecerá convenientemente el concreto, sometiéndose así a un curado adecuado.

- La cara plana horizontal superior del cimiento será nivelada y su superficie se presentará rugosa.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición del volumen de concreto es geométrica de acuerdo a planos y por metro cúbico (m3) multiplicando el largo por el ancho y por la altura efectiva, en tramos que se cruzan se medirá la intersección una sola vez.

FORMA DE PAGO

El pago de las partidas de concreto simple serán consideradas cuando estas se hayan concluido de acuerdo a la aprobación de la Supervisión y a lo indicado en los planos, de acuerdo con las especificaciones técnicas, Normas y las prácticas de la buena ingeniería. La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

  - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMIENTO CORRIDO

DESCRIPCION

Son elementos que se utilizan para dar forma a la geometría del la cimentación, los que serviran de base para los sobrecimientos y/o vigas de cimentación y eventualmente de los muros.

El objeto principal es contener el concreto dándole la forma requerida, debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las normas de ACI-348-68.

Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias  especificadas.

En general  el encofrado no deberá quitarse hasta que el concreto se haya endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso, más los superpuestos que puedan colocarse sobre él. El encofrado no deberá quitarse en menos de 48 horas.

Los encofrados deberán ser herméticos para prevenir la filtración del mortero y deberán ser debidamente arriostradas o ligadas entre si, de manera que se mantenga en la posición y forma deseada con seguridad.

PREPARACIÓN DEL SITIO

Se armarán los encofrados necesarios y que van a emplearse. En este caso se cuidará la verticalidad de las formas que forman los lados de la cimentación.

Se humedecerá las formas antes de verter el concreto y se mantendrá limpio en el fondo.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Antes de proceder al vaciado de los cimientos, debe recabarse la autorización del Ingeniero Supervisor.

A.- ESPESOR

- La altura será variable, y dependerá de las FORMA especiales del terreno en cada caso, esta se halla escrita en los respectivos planos de cimentación.

- Los encofrados utilizados se sacarán cuando el concreto haya endurecido (mínimo 2 días) y entonces se procederá a rellenar el espacio vacío con tierra adecuada para este propósito.

- Después del encofrado inicial del cimiento se humedecerá convenientemente el concreto, sometiéndose así a un curado adecuado.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición del encofrado es por metro cuadrado (m2) de cara efectiva en contacto con el concreto colocado de acuerdo a lo indicado en los planos.

FORMA DE PAGO

El pago de las partidas de encofrado serán consideradas cuando estas se hayan concluido de acuerdo a la aprobación de la Supervisión y a lo indicado en los planos, de acuerdo con las especificaciones técnicas, Normas y las prácticas de la buena ingeniería. La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

  - CONCRETO C:H  1:6 + 25% P.M. SOBRECIMIENTOS

DESCRIPCION

Se constituirá encima de los cimientos corridos y antes de asentar el ladrillo de los muros, según detalle en los planos respectivos.

MATERIALES

Cemento Pórtland Tipo I y Hormigón.

Estos materiales tendrán las FORMA establecidas en generalidades de concreto.

En sobrecimientos menores de 25 cm. de espesor, la piedra contenida en el hormigón podrá admitirse hasta una dimensión máxima de 3”, vertida independientemente hasta el porcentaje de canto rodado de 25 %. Este porcentaje no incluye los vacíos entre las piedras y en la relación de volumen neto de piedra o volumen neto de la masa de concreto.

PREPARACIÓN DEL SITIO

- Se limpiará y humedecerá bien la cara superior del cimiento corrido sobre el cual va a usarse el sobrecimiento.

- Se armarán los encofrados hechos en madera sin cepillar y de un espesor de 1” o de 1 1/2”.

- Se cuidará la verticalidad y nivelación del encofrado, así como su construcción. No serán deformables.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Espesor

Serán iguales a los espesores de los muros respectivos que soportarán siempre que no se especifique lo contrario.

Altura de sobrecimientos

La altura de estos serán según se detalle en los planos y sobresaldrán en general 0.20 m, cono referencia a los niveles de pisos interiores.

Proporción de la mezcla

Se harán de concreto (cemento–hormigón), en proporción de 1:6+25% P.M.

Después del fraguado inicial del sobrecimiento, se curará éste mediante constantes baños de agua, durante 3 días como mínimo. La cara plana horizontal superior del sobrecimiento será nivelado. El nivel correspondiente se indicará en los planos. Las caras verticales de los sobrecimientos, también presentan superficies rugosas para que se adhiera bien el mortero del tarrajeo.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición del volumen de concreto es geométrico de acuerdo a los planos y por metro cúbico (m3) multiplicando el ancho por la altura y por la longitud efectiva y en tramos que se cruzan se medirá la intersección una sola vez, de  acuerdo a lo indicado en  los planos.

FORMA DE PAGO

El pago de las partidas de concreto simple serán consideradas cuando estas se hayan concluido de acuerdo a la aprobación de la Supervisión y a lo indicado en los planos, de acuerdo con las especificaciones técnicas, Normas y las prácticas de la buena ingeniería. La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

  - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

Los encofrados deben ser adecuados para el trabajo a realizarse. Para todas las caras terminadas que hayan de quedar expuestas, los encofrados deberán construirse de madera terciada.

El objeto principal es contener el concreto dándole la forma requerida, debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las normas de ACI-348-68. El desencofrado no debe ser antes de las 24 horas.

Los encofrados deberán ser herméticos para prevenir la filtración del mortero y deberán ser debidamente arriostradas o ligadas entre si, de manera que se mantenga en la posición y forma deseada con seguridad.

UNIDAD DE MEDICION

La unidad de medición será por metro cuadrado (m2), considerando el largo y el alto de la superficie neta a encofrar.

FORMA DE PAGO

El pago de la partida se efectuará de acuerdo a las medidas netas, consideradas cuando estas se hayan concluido de acuerdo a la aprobación de la Supervisión.

  - FALSO PISO Co. 1:8 e=10 cm

- Corresponde a losas de concreto simple conformado con cemento hormigón en proporcion 1:8, cuya resistencia a la compresión será de f’c= 140 kg/cm2, que se colocarán en las áreas indicadas en los planos. La resistencia del concreto es la que se especifica en planos el cual deberá ser preparado y colocado de acuerdo a las especificaciones anexas y con el control de calidad indicado.

- Las losas de concreto deberán hacerse teniendo cuidado de ejecutar  las juntas de acuerdo a planos o lo necesario a fin de evitar su fisuración.

- Antes de ejecutar cada vaciado, este será autorizado por escrito en el cuaderno de obra por la Supervisión previa verificación de su preparación para el vaciado.

- UNIDAD DE MEDICIÓN

- La medición de la presente partida es por metro cuadrado (m2) de losa de concreto de acuerdo a lo indicado en los planos y como resultado de multiplicar dos dimensiones de largo y ancho respectivamente.

- FORMA DE PAGO

- El pago de las partidas de concreto será considerado cuando estas se hayan concluido de acuerdo a la aprobación de la Supervisión y a lo indicado en los planos, de acuerdo con las especificaciones técnicas, Normas, las prácticas de la buena ingeniería y el visto bueno del Supervisor. La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

05.00.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Los trabajos de concreto armado deberán cumplir con los requisitos siguientes:

A.-	MATERIALES DE CONCRETO

CEMENTO PÓRTLAND

Todo el concreto que se utilice en el desarrollo de las estructuras, se usará cemento Pórtland Tipo I para las estructuras debiendo cumplirse con las Normas ASTM-C 150 ITINTEC 334-009-74.

Normalmente este cemento se expende en bolsas de  42.5 Kg., el que podrá tener una variación de +/- 1% del peso indicado; también se usa el cemento a granel para lo cual debe contarse con un almacenamiento adecuado para que no se produzcan cambios en su composición y características físicas.

El cemento a usarse deberá estar en buenas condiciones, no se permitirá el uso de cemento que se torne aglutinado o que forme terrones o que se haya deteriorado de alguna manera.

Deberá tenerse especial cuidado en el almacenamiento para evitar que sea afectado del medio ambiente u otro agente ajeno. No se deberán de apilar las bolsas de cemento en más de 12 unidades o bolsas de cemento de altura.

AGREGADOS

a.-	Agregado fino

El agregado fino será una arena lavada artificial limpia que tenga  granos resistentes, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrenos, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, sales, ácidos, materia orgánica, greda  u otras sustancias dañinas.

Deberá ser graduada, la granulometría por ASTM-C 136 y ASTM-C 17.

b.-	Agregado grueso

El  agregado grueso deberá ser grava o piedra granito triturada o rota de grano compacto y de calidad  dura.

Debe ser limpio, libre de polvo, materia orgánica, greda u otras sustancias perjudiciales y no contendrá piedra desintegrada, mica o calibre. El tamaño máximo será de ½” para la construcción de columnas, vigas, aligerados, de ¾” para el concreto de zapatas.

Deberá estar de acuerdo  con las Normas  de ASTM-C33.

c.-	Almacenamiento de los agregados

Todos los agregados deberán ser almacenados en forma tal que se impida que los diferentes tamaños se mezclen unos a otros, o que se mezclen con tierra u otras sustancias extrañas.

AGUA PARA LA MEZCLA

El agua que se usa para la mezcla de concreto deberá ser limpia y libre de cualquier otra sustancia que pueda perjudicar el concreto o el acero. De preferencia debe ser potable.

B.-	FABRICACIÓN DE CONCRETO

El Contratista podrá diseñar su propia mezcla y hacer sus propios cilindros para ser sometidos a la consideración de un laboratorio, siempre que las proporciones es de los materiales y la fabricación de los cilindros sean hechos en una forma que sea aprobada por el Supervisor. Todo el concreto que se usa tendrá una resistencia mínima a la compresión según lo especificado en los planos.

La proporción será tal que el asentamiento del concreto (slump), al ser probado en un cono metálico estándar no sea mayor de 4” ni menor de 2”.

Con el objeto de tener una adecuada trabajabilidad y una mezcla suave, densa, homogénea, libre de segregaciones, el porcentaje de los agregados finos podrán ser variados con la aprobación del supervisor.

La cantidad máxima de agua por cada bolsa de 42.5 Kg. de cemento, incluyendo el agua libre de los agregados será la necesaria para satisfacer los requisitos de asentamiento. Desde el inicio de obra y antes de ejecutar partidas con concreto, el Contratista deberá presentar su diseño de mezclas a la Supervisión para su revisión y control posterior.

El empleo de concreto premezclado se indica en el expediente técnico, y cuya aprobación esta a cargo de la Supervisión.

MEZCLA

a.-	EQUIPO.- La mezcla del concreto se hará en una mezcladora mecánica tipo Tolva, que asegura una distribución uniforme del material en toda la masa. El contratista deberá proveer el equipo apropiado, de tal forma que todos los materiales que entran en la tolva, incluso el agua, puedan proporcionarse exactamente bajo control.

La totalidad de la tanda será descargada antes que se vuelva a cargar.

b.-	TIEMPO DE MEZCLA.- El tiempo de mezcla efectivo será de 1½ minutos, periodo medido desde el momento en que todos los materiales, incluyendo el agua se encuentran en el tambor de la mezcladora

c.-	PREMEZCLADO.- El premezclado del concreto o del mortero que se ha endurecido no será permitido.

TRANSPORTE

La mezcladora será colocada  tan cerca como sea posible al lugar donde el concreto va a ser vaciado (no mayor de 35 m.), para reducir el manipuleo al mínimo, evitando así la segregación o pérdida de los ingredientes.

VACIADO

Antes de vaciar el concreto, eliminará a todo deshecho del espacio que va a ser ocupado por el concreto. Si las formas son construidas de madera, éstas deberán humedecerse o aceitarse totalmente, se aseguran bien los refuerzos en sus posiciones y deberán ser aprobadas por el supervisor.

Bajo ninguna circunstancia se depositará en la obra el concreto que se haya endurecido, parcialmente el concreto será vaciado en las formas.

El concreto será vaciado continuamente en capas de tal espesor que ningún concreto sea vaciado sobre otro que haya endurecido suficientemente como para dar lugar a la formación de juntas y planos débiles dentro de la sección, para ello no debe de morar en el llenado de las capas más de 30 minutos.

Si una sección no puede ser llenada continuamente las juntas de las construcciones pueden localizarse en puntos aprobados por el Supervisor.

ADHERENCIA

Antes de vaciar un concreto sobre o contra un concreto que se haya endurecido se debe volver a ajustar las formas, las superficie del concreto endurecido se deberá picar y mantener completamente limpio de concreto inerte, materias extrañas, luego para asegurar su adherencia se impregna con lechada de cemento; procediéndose a vaciar el concreto nuevo. Si la mezcla antigua esta totalmente seca se deberá echar SiKadur 32 o similar antes de vaciar la mezcla fresca de concreto.

CONSOLIDACIÓN

El concreto deber ser a la máxima densidad posible, debiéndose evitar las formaciones de bolsas de aire incluido, de agregado grueso, de grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados  en el concreto.

A medida que el concreto es vaciado en las formas debe ser consolidado total y uniformemente con vibradores eléctrico y/o neumático para asegurar que se forme una pasta suficientemente densa y que pueda  adherirse perfectamente a las armaduras, que puede introducirse en las esquinas de los encofrados.

C.-	ACERO DE REFUERZO

El acero es un material obtenido de fundación de altos hornos, para el refuerzo del concreto generalmente logrado bajo las normas ASTM-A615 en base a su grado de fluencia fy =4200/cm², carga de rotura 5,900 kg/cm²., elongación de 20 cm. con mínimo 8%.

- VARILLAS DE REFUERZO.- Varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirá las  Normas ASTM  A615 G-60.

- Las varillas deben estar libres de defectos, dobleces, y/o curvas, no se permitirá el redoblado ni el enderezamiento del acero obtenido en base a torsiones y otras formas de trabajo en frío.

- FABRICACIÓN.- Todos los refuerzos deberán cortarse a la medida y fabricadas estrictamente como se indica en los planos detalles y dimensiones mostrados en los planos.

- ALMACÉN Y LIMPIEZA.- Los refuerzos se almacenarán fuera del contacto con el suelo (preferiblemente cubiertos) y se mantendrán libre de tierra y de suciedad aceite, grasa, oxidación en lo evitable.

- Antes de su colocación en la estructura el refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de laminado, oxido y cualquier capa que pueda reducir su adherencia.

- Cuando haya demorado en el vaciado del concreto, el refuerzo se reinspeccionará y se volverá a limpiar cuando sea necesario.

- ENDEREZAMIENTO Y REDOBLADO.- El refuerzo metálico no deberá enderezarse ni volver a doblar en forma tal que el material sea dañado. Las barras con  retorcimientos o dobleces no mostrados en los planos no deberán ser usados.

- COLOCACIÓN DEL  REFUERZO.- El refuerzo metálico se colocará exactamente en posición y se asegurará cualquier desplazamiento por medio del alambre de hierro, clips adecuados en las intersecciones y se suspenderá por medio de soportes metálicos. No se permitirá soldar el  refuerzo.

Todo el acero a utilizarse será de grado 60, con un esfuerzo de fluencia de 4200 Kg/cm²

D.-	CURADO Y PROTECCIÓN

El Contratista tomará todas las medidas para proteger las superficies terminadas de concreto contra daños que puedan resultar de la construcción posterior de otros elementos.

- El contratista será responsable de que las partes terminadas se mantengan en FORMA satisfactorias hasta la aceptación final de la obra.

Curado todo el concreto deberá protegerse por un período de 7 (siete) días a fin de evitar perdidas de humedad de la superficie. La prevención de perdidas de humedad de las superficies se efectuará mediante uno de los métodos siguientes:

1.- Por procedimiento de riego por  membrana.

2.- Regando continuamente con agua las superficies expuestas.

E.-	ENCOFRADOS Y DESENCOFRADO

Los encofrados deben ser adecuados para el trabajo a realizarse. Para todas las caras terminadas que hayan de quedar expuestas, los encofrados deberán construirse de madera terciada, están referidas a las vigas y columnas del pabellón.

El objeto principal es contener el concreto dándole la forma requerida, debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las normas de ACI-348-68. Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión  resultante  de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias especificadas.

En general el encofrado no deberá quitarse hasta que el concreto se haya endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso, más los superpuestos que puedan colocarse sobre él. El encofrado se deberá quitar según como a continuación específica (días después del vaciado) como mínimo:

- Encofrado de cimientos 12 horas

- Encofrado de sobrecimientos 24 horas

- Encofrado de columna 24 horas

- Encofrado lateral para vigas principales y viguetas 2 días

- Encofrado de fondo de losas 12 días

- Encofrado de fondo de vigas principales 21 días

Los encofrados deberán ser herméticos para prevenir la filtración del mortero y deberán ser debidamente arriostradas o ligadas entre si, de manera que se mantenga en la posición y forma deseada con seguridad.

El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros deberán ser determinados por la naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Contratista dichos tamaños y espaciamiento, siendo de su entera responsabilidad. El Supervisor deberá aprobar el encofrado instalado antes del vaciado.

Los tirantes para los encofrados deberán ajustarse en longitud y deberán ser de tal tipo como para no dejar metal a menos de dos pulgadas de la superficie.

Inmediatamente después de quitar los encofrados, la superficie de concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como lo ordene el Contratista.

Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanado con concreto o mortero y terminado de tal manera que se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante.

En algunos elementos tales como columnas y vigas principales quedarán con concreto expuestas, para tal caso se deberá usar madera tipo triplay de 19 mm convenientemente protegidos con desmoldantes.

F.-	PROTECCIÓN PARA ESTRUCTURAS EXISTENTES

Si al realizar las excavaciones para cimentaciones obtenemos profundidades mayores a las cimentaciones colindantes existentes, deberá de calzarse dichas cimentaciones existentes con concreto ciclopeo C:H 1:12 + 30% PG de 8”  máximo deberá acompañarse con tablestacados o sistemas de apuntalamientos externos, el vaciado se hará en forma alternada, hasta la profundidad de la nueva cimentación.

G.-	JUNTAS

Las juntas de construcción deben localizarse de tal manera que causen el menor debilitamiento de la estructura. Toda junta de construcción a realizar será sometida a la aprobación del Ingeniero Supervisor.

Para aplicar juntas de construcción se procederá a la limpieza de las caras quitando la lechada superficial. Las juntas verticales se humedecerán completamente y se recubrirán con pasta de cemento antes de proceder al nuevo concreto.

H.-	ADITIVOS

Se permitirá el uso de los aditivos tales como el uso de acelerante de fragua, reductores de agua, plastificantes, impermeabilizantes, etc. siempre que sean de calidad reconocida y comprobada, su empleo no autoriza a modificar el contenido de cemento de la mezcla, traer las especificaciones técnicas de los aditivos a utilizar.

El Ingeniero Supervisor debe aprobar previamente el uso de determinado aditivo, no se permitirá el uso de cloruro de calcio o productos que lo contengan.

- I.-	ENSAYOS DE RESISTENCIA

- El muestreo del concreto se hará de acuerdo a ASTMC 172. (Norma ITINTEC 339.036), la elaboración de la probeta debe comenzar no mas tarde de 10 minutos después del muestreo y en una zona libre de vibraciones.

- Las probetas serán moldeadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.033 y siguiendo el siguiente procedimiento:

- Se llena el molde con concreto fresco hasta una altura aproximada de 1/3 de la altura total, compactando a continuación enérgicamente con la barra compactadora mediante 25 golpes uniformemente repartidos en forma de espiral comenzando por los bordes y terminando en el centro, golpeando en la misma dirección del eje del molde.

- Si después de realizar la compactación, la superficie presenta huecos, estos deberán cerrarse golpeando suavemente las paredes del molde con la misma barra o con un martillo de goma.

- Reciba la capa en formación hasta lograr el llenado completo del molde. En la última capa se coloca material en exceso, de tal manera que después de la compactación pueda enrasarse a tope con el borde superior del molde sin necesidad de añadir más material.

Las probetas de concreto se curaran antes del ensayo conforme a ASTMC - 31.

Las pruebas de comprensión se rigen por ASTMC - 39.

Se hará 4 ensayos por cada 50 m3., ejecutando diariamente.

Dos ensayos se probaran a los siete días y los otros dos a los 28 días.

Se hará por lo menos un ensayo por día de trabajo el mismo que se probara a los 28 días con ensayos de probeta o cilindros.

- DOSIFICACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO

El contratista al inicio de la obra, hará los diseños de mezcla correspondientes, los cuales deberán estar avalados por algún Laboratorio competente especializado, con la historia de todos los ensayos, realizados para llegar al diseño óptimo.

Los gastos de estos ensayos correrán por cuenta del Contratista; el diseño de mezcla que proponga el Contratista será aprobado previamente por el Ingeniero Supervisor de Obra.

La dosificación será realizada en obra, el equipo empleado deberá tener los dispositivos convenientes para dosificar los materiales de acuerdo al diseño aprobado.

Si el Contratista lo prefiere puede utilizar el sistema de dosificación por peso seco, en planta. En tal caso la dosificación al peso del agua será realizada en obra.

En el caso de usar Concreto Premezclado, este deberá ser dosificado, mezclado, transportado, entregado y controlado de acuerdo a la Norma ASTM C94. No se podrá emplear concreto que tenga mas de 1 ½ horas mezclándose desde el momento que los materiales comenzaron a ingresar al tambor mezclador

El Supervisor dispondrá lo conveniente para el control de agregados en la planta, así como el control de la dosificación por peso.

Se deberá guardar uniformidad en cuanto a la cantidad de material por cada tanda lo cual garantizara homogeneidad en todo el proceso y posteriormente respecto a las resistencias.

K.- CONSISTENCIA DEL CONCRETO

CLASES DE CONSTRUCCION ASENTAMIENTO EN PULGADAS MAXIMO MINIMO

*Zapatas o placas reforzadas, 4 1 Columnas y pavimentos # *Zapatas sin armar y Muros ciclópeos 3 1 *Losas, vigas, Muros reforzados 4 1

Se recomienda usar los mayores Slump para los muros delgados, para concreto expuesto y zonas con excesiva armadura.

Se regirá por la norma A.S.T.M.  C 143.

L.	MEZCLADO DE CONCRETO

Antes de iniciar cualquier preparación, el equipo deberá estar completamente limpio, el agua que haya estado guardada en depósitos desde el día anterior será eliminada, llenándose los depósitos con agua fresca y limpia.

El equipo deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, esto garantizará uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito.

El equipo deberá contar con una tolva cargadora, tanque de almacenamiento de agua, asimismo el dispositivo de descarga será el  conveniente para evitar la segregación de los agregados.

Si se emplea algún aditivo liquido será incorporado y medido automáticamente, la solución deberá ser considerada como parte del agua de mezclado, si fuera en polvo será  medido o pesado por volumen, esto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, si se van a emplear dos o mas aditivos deberán ser incorporados separadamente a fin de evitar reacciones químicas que puedan afectar la eficiencia de cada una de ellos, el Contratista deberá traer con anticipación las especificaciones técnicas del aditivo requerido.

El concreto deberá ser mezclado solo en la cantidad que se vaya a usar de inmediato, el excedente será eliminado. En caso de agregar una nueva  carga a mezcladora deberá de ser descargada.

Se prohibirá la adición indiscriminada de agua que aumente el Slump.

El mezclado deberá continuarse por lo menos durante 1½ minutos, después que todos los materiales estén dentro del tambor, a menos que se muestre que un tiempo menor es satisfactorio.

- COLOCACIÓN DE CONCRETO

Es requisito fundamental el que los encofrados hayan sido concluidos, estos deberán ser mojados y/o aceitados.

El refuerzo de fierro deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y demás sustancias extrañas que puedan reducir ó evitar la adherencia del acero al concreto.

Toda sustancia extraña adherida al encofrado deberá eliminarse. El encofrado no deberá tener exceso de humedad.

Para el caso de techo aligerado, se deberá humedecer los ladrillos previamente al vaciado del concreto. El Supervisor deberá revisar el encofrado, refuerzo y otros, con el fin de que el elemento se construya en óptimas FORMA, asimismo evitar omisiones en la colocación de redes de agua, desagüe, electricidad, especiales, etc.

El Supervisor deberá hacer cambiar antes del vaciado los ladrillos defectuosos.

En general para evitar planos débiles, se deberá llegar a una velocidad y sincronización que permita al vaciado uniforme, con esto se garantiza integración entre el concreto colocado y el que se esta colocando, especialmente el que esta entre barras de refuerzo, no se colocara al concreto que este parcialmente endurecido o que este contaminado.

Los separadores temporales colocados en las formas deberán ser removidos cuando el concreto haya llegado a la altura necesaria y por lo tanto haga que dichos implementos sean innecesarios. Podrán quedarse cuando son de metal o concreto y si previamente a sido aprobada ha su permanencia.

Deberá evitarse la segregación debido al manipuleo excesivo, las proporciones superiores de muro y columnas deberán ser llenados con concreto de asentamiento igual al mínimo permisible.

Deberá evitarse el golpe contra las formas con el fin de no producir segregaciones. Lo correcto es que caiga en el centro de la sección, usando para ello aditamento especial.

En caso de tener columnas muy altas o muros delgados y sea necesario usar un “CHUTE”, el proceso de chuceado deberá evitar que el concreto golpee contra la cara opuesta del encofrado, este podrá sufrir segregaciones.

Cuando se tenga elementos de concreto de diferentes resistencias y que deban ser ejecutados solidariamente, caso de vigas y viguetas, se colocara el primero el que tenga mayor resistencia (vigas), dejando un exceso de este en las zonas donde ira el concreto de menor resistencia (viguetas) se deberá tener en cuenta para la ejecución solidaria que el concreto anterior este todavía plástico y que no haya comenzado a fraguar a menos que se tome una adecuada protección el concreto no deberá ser colocado durante lluvias fuertes, ya que el incremento de agua desvirtuara el cabal comportamiento del mismo.

El vertido de concreto de losas de techos deberá efectuarse evitando la concentración de grandes masas en áreas reducidas.

En general el vaciado se hará siguiendo las normas del  Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, en cuanto a calidad y colocación del material.

Se ha procurado especificar lo referente al concreto armado de una manera general, ya que las indicaciones particulares al respecto a cada uno de los elementos estructurales, se encuentran detalladas y especificadas en los planos respectivos.

- CONSOLIDACION Y FRAGUADO

Se hará mediante vibraciones, su funcionamiento y velocidad será a recomendaciones de los fabricantes.

El Supervisor chequeara el tiempo suficiente para la adecuada consolidación que se manifiesta cuando una delgada película de mortero aparece en la superficie del concreto y todavía se alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero.

La consolidación correcta requiriera que la velocidad de vaciado no sea mayor que la vibración.

El vibrador debe ser tal que embeba en concreto todas las barras de refuerzo y que llegue a todas las esquinas, que queden embebidos todos los anclajes, sujetadores, etc., y que se elimine las burbujas de aire por los vacíos que puedan quedar y no produzca segregaciones.

La distancia entre puntos de aplicación del vibrador será 45 a 75 cm. y en cada punto se mantendrá entre 5 y 10 segundos de tiempo.

Se deberá tener vibradores de concreto de reserva en estado eficiente de funcionamiento.

Se preverán puntos de nivelación con referencia al encofrado para así vaciar la cantidad exacta de concreto y obtener una superficie nivelada, según, lo indiquen los planos estructurales respectivos.

Se deberá seguir las Normas ACI 306 y ACI 695 respecto a FORMA ambientales que influyan en el vaciado.

Durante el fraguado en tiempo frío el concreto fresco deberá estar bien protegido contra las temperaturas de congelación a fin de que la resistencia no sea mermada.

En el criterio de dosificación deberá estar incluido el concreto de variación de fragua debido a cambios de temperatura.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se hará de acuerdo a la normado en el Reglamente Nacional de Metrados; es decir para el concreto será metro cúbico (m3.) multiplicando el ancho por la altura y por la longitud efectiva y en tramos que se cruzan se medirá la intersección una sola vez, para el encofrado será por metro cuadrado (m2) de cara efectiva en contacto con el concreto colocado de acuerdo a lo indicado en planos, largo por altura y para el  acero de refuerzo en kilogramos (kg.)

FORMA DE PAGO

El pago de las partidas de concreto armado se hará de acuerdo a sus medidas, consideradas cuando estas se hayan concluido de acuerdo a la aprobación de la Supervisión, según lo indicado en los planos y de acuerdo a las especificaciones técnicas, normas y las prácticas de la buena ingeniería.

05.01.00	ZAPATAS

05.01.01		CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 ZAPATAS PRE-MEZCLADO

05.01.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS

05.01.03		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2

05.02.00	VIGAS DE CIMENTACION

05.02.01		CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION

05.02.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS DE CIMENTACION

05.02.03		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2

05.03.00	SOBRECIMIENTO ARMADO

05.03.01		CONCRETO f'c = 175 kg/cm2

05.03.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

05.03.03		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2

05.04.00	COLUMNAS

05.04.01		CONCRETO f'c = 210 kg/ cm2 COLUMNAS PRE-MEZCLADO

05.04.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS

05.04.03		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2

05.05.00	COLUMNETAS

05.05.01		CONCRETO f'c = 210 kg/ cm2 COLUMNAS

05.05.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS

05.05.03		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2

05.06.00	GARGOLA

05.06.01		CONCRETO f'c = 210 kg/ cm2 GARGOLAS

05.06.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

05.06.03		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2

05.07.00	VIGAS PERALTADAS

05.07.01	CONCRETO f'c = 210 kg/ cm2 VIGAS PERALTADAS PRE-MEZCLADO

05.07.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS PERALTADAS

05.07.03		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2

05.08.00	VIGAS CONFINAMIENTO

05.08.01		CONCRETO f'c = 210 kg/ cm2 VIGAS Y DINTELES

05.08.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS Y DINTELES

05.08.03		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2

05.09.00	LOSA ALIGERADA

05.09.01	CONCRETO f'c = 210 kg/ cm2 LOSA ALIGERADA H=0.20 m PRE-MEZCLADO

05.09.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA H=0.20m

05.09.03		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2

05.09.04		LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15 x 30 x 30

05.09.05	CONCRETO f'c = 210 kg/ cm2 LOSA ALIGERADA H=0.175 m PRE-MEZCLADO

05.09.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA H=0.175m

05.09.07		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2

05.09.08		LADRILLO HUECO DE ARCILLA 12.5 x 30 x 30

05.10.00	LOSA MACIZA

05.10.01		CONCRETO f'c = 210 kg/ cm2 LOSA MACIZA PRE-MEZCLADO

05.10.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA MACIZA

05.10.03		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2

05.11.00	CISTERNA

05.11.01		CONCRETO f'c = 210 kg/ cm2 CISTERNA PRE-MEZCLADO

05.11.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA

05.11.03		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2

05.12.00	TANQUE ELEVADO

05.12.01	CONCRETO f'c = 210 kg/ cm2 TANQUE ELEVADO PRE-MEZCLADO

05.12.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TANQUE ELEVADO

05.12.03		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2

05.13.00	ESCALERA

05.13.01		CONCRETO f'c = 210 kg/ cm2 ESCALERA

05.13.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERA

05.13.03		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2

05.14.00	LAVADEROS CORRIDOS

05.14.01		CONCRETO f'c = 210 kg/ cm2 LAVADEROS CORRIDOS

05.14.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAVADEROS CORRIDOS

05.14.03		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2

06.00.00	MUROS Y TABIQUES

La albañilería se construirá de acuerdo con los planos del proyecto respectivo que indican el tipo de albañilería a usar, y con las presentes especificaciones. Comprende las obras de albañilería como muros de ladrillos de arcilla cocida.

MATERIALES

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA TIPO KK DE 18 HUECOS

Con una carga de trabajo a la compresión de 130 Kg./cm², durables, homogénea en su textura, color rojizo amarillento, moldeado con aristas vivas en ángulos rectos, caras planas y superficie uniforme rugosa, con variación de dimensiones de 3%, medida sobre el área bruta para unidades sólidas, y sobre el área neta para unidades huecas o perforadas. Para los muros portantes utilizar ladrillos con cuyo porcentajes de área vacía sea menor del 30% del área bruta transversalmente.

Las dimensiones del ladrillo a usar serán de 23 x 13 x 9 cm., el volumen de alvéolos no excederá del 30% del volumen total del ladrillo.

Se rechazará aquellos que presente fracturas, grietas, porosidad, excesiva o que contengan material orgánico o materias extrañas como conchuelas u otras que hagan presumir la presencia del salitre en su composición, deben tener un sonido metálico de percusión, igualdad de color y no ser frágiles. Los muros se regirán de acuerdo a lo que especifica en los respectivos planos y serán hechos en aparejo de cabeza y soga, tendrá un terminado en bruto en su primera fase para ser  posteriormente revestidos por tarrajeo.

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA TIPO PANDERETA DE 06 HUECOS

Unidades de arcilla cocida durables, homogénea en su textura, color rojizo amarillento, moldeado con aristas vivas en ángulos rectos, caras planas y superficie uniforme rugosa, con variación de dimensiones de 3%. Se caracteriza por tener 06 huecos paralelos a la acara de asiento. Para los muros de tabiquería se emplearan estas unidades, no siendo estructurales, ubicándose según lo señalado en los planos.

Las dimensiones del ladrillo a usar serán de 23 x 10 x 11.5 cm. aproximadamente.

Se rechazará aquellos que presente fracturas, grietas, porosidad, excesiva o que contengan material orgánico o materias extrañas como conchuelas u otras que hagan presumir la presencia del salitre en su composición, deben tener un sonido metálico de percusión, igualdad de color y no ser frágiles. Los muros se regirán de acuerdo a lo que especifica en los respectivos planos y serán hechos en aparejo de cabeza y soga, tendrá un terminado en bruto en su primera fase para ser  posteriormente revestidos por tarrajeo.

MORTERO PARA ASENTAR LADRILLOS

La mezcla en mortero para asentar ladrillos será de cemento-arena, a la proporción 1:4. Se compensará el esponjamiento de la arena húmeda.

El cemento debe ser Pórtland Tipo I ASTM-C 150, conforme señala el Reglamento Nacional de Edificaciones, la arena áspera, silícea, limpia de granos duros y resistentes, libres de álcalis, sales y de materias dañinas, deberá tener una granulometría conforme a las especificaciones ASTM-144, el agua para la mezcla será dulce y limpia.

La mezcla para el asentado será solo preparado la cantidad necesaria para el uso diario de la obra, no permitiéndose el empleo de morteros premezclado de días anteriores. El batido deberá hacerse en bateas de madera, las que deberán estar siempre limpias.

Construir muros para que queden previstos los pases de tuberías, las cajas para los grifos, llaves medidores y todos los equipos empotrados  que hubiere.

Con anterioridad al asentado masivo de ladrillos se emplantillará cuidadosamente la primera hilera, con el objeto de obtener un trabajo prolijo y parejo.

Los trabajos se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas, a fin de obtener muros perfectamente alineados, aplomados y de correcta  ejecución.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA ASENTADO DE LADRILLOS.

Se colocarán ladrillos sobre una capa completa de mortero.

Una vez puesto el ladrillos de planos sobre su sitio, se presionará  ligeramente para que el mortero con toda la cara plana inferior del ladrillo. Puede golpearse ligeramente en su centro y no se colocará encima ningún peso.

Se llenará con mortero, el resto de la junta vertical, que no haya sido cubierta.

El espesor de las juntas será uniforme y constante, no se aceptarán juntas (verticales y horizontales) mayores de 2 cm., de darse estos casos, se desmontarán o demolerán los muros y volver a ejecutarlos hasta que se respeten los tamaños máximos de juntas. Las juntas verticales serán interrumpidas de una a otra hilada. No deberá corresponder, aun estar vecinas a mismo plano vertical. Se comprobará la horizontalidad de las hiladas con el escantillón, constantemente se revisará el perfecto plomo de los muros, empleando la plomada de albañil, y parcialmente reglas bien  perfiladas.

UNIDAD DE MEDICIÓN

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados; es decir, largo por altura, descontando los vanos y por cada tipo, siendo su unidad de medida: metro cuadrado (m².)

FORMA DE PAGO

Se hará de acuerdo a su unidad de medida, y cuando la partida se encuentre ejecutada y aprobada por el Supervisor.

06.01.00	MURO LADRILLO ARCILLA KK CABEZA Mo. Co 1:4

Se denomina a si al asentado del ladrillo en su mayor sección formando el muro de 23 cm. de espesor. La secuencia del procedimiento constructivo, los materiales, la unidad de medición y la forma de pago  es el descrito en las generalidades

06.02.00	MURO LADRILLO ARCILLA KK SOGA Mo. Co 1:4

Se denomina así al asentado del ladrillo en su menor sección formando el muro de 13 cm. de espesor. La secuencia del procedimiento constructivo, los materiales, la unidad de medición y la forma de pago  es el descrito en las generalidades.

06.03.00	MURO LADRILLO ARCILLA KK CARAVISTA (1 CARA) SOGA Mo. Co 1:4

Se denomina así al asentado del ladrillo en su menor sección formando el muro de 13 cm. de espesor. Debido al acabado superficial el ancho de las juntas deben ser constantes, siendo verificado por el Supervisor.

La secuencia del procedimiento constructivo, los materiales, la unidad de medición y la forma de pago es el descrito en las generalidades.

06.04.00	MURO LADRILLO ARCILLA PANDERETA SOGA Mo. Co 1:4

Se denomina así al asentado del ladrillo en su menor sección formando el muro de 11.5 cm. de espesor. La secuencia del procedimiento constructivo, los materiales, la unidad de medición y la forma de pago es el descrito en las generalidades.

06.05.00	MURO LADRILLO ARCILLA PANDERETA CABEZA Mo. Co 1:4

Se denomina a si al asentado del ladrillo en su mayor sección formando el muro de 23 cm. de espesor. La secuencia del procedimiento constructivo, los materiales, la unidad de medición y la forma de pago es el descrito en las generalidades

06.06.00 	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

DESCRIPCIÓN

Comprende los trabajos de colocación de alambre Nº 8 cada 3 hiladas de albañilería a partir de la plantilla en los muros confinados por columnetas.

El alambre será colocado en dos unidades por cada capa de mortero de asentado embebiendo el alambre en el mortero.

El alambre se colocara con gancho dentro del elemento de confinamiento de por lo menos 0.15 de longitud. La longitud del alambre dentro del muro es de 0.50 m.

UNIDAD DE MEDICION

Unidad de medida: Kilogramo de alambre (Kg.)

Norma de medición: Para el metrado se determinará la longitud total de alambre y convertido a su peso.

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de bruñas, es decir por m. trabajado.

  - VARIOS

    - JUNTA DE DILATACION DE 1" CON MEZCLA ASFALTICA

Esta partida comprende la colocación de juntas de tecnopor durante el vaciado de la losa del patio, las que después serán retiradas y se reemplazará con mezcla de asfalto (RC-250) y arena en todas las juntas, en proporción 1:3. Con un espesor de 1”.

UNIDAD DE MEDICION

La unidad de medición será por metro lineal (ml.), considerando el largo de las juntas de las losas.

FORMA DE PAGO

El pago de la partida se efectuará de acuerdo a las medidas, consideradas cuando estas se hayan concluido de acuerdo a la  aprobación de la Supervisión.

07.01.02	JUNTA ELASTICA SIKAFLEX GRIS 1"

Esta partida comprende la colocación de juntas de tecnopor antes del vaciado de columnas para muretes con las columnas principales, posteriormente se retira parte del tecnopor y se coloca la junta elástica, que consiste en una masilla bituminosa, permanentemente plástica, libre de fibra de asbesto, de color negro.

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar san, limpia y seca de grasa, polvo, lechada de cemento u otras sustancias que impidan la adherencia del producto.

El producto se puede utilizar en combinación con otro ó realizar un tratamiento previo antes de su colocación, de acuerdo a lo señalado por el fabricante y que garantice la calidad del mismo.

El Supervisor deberá verificar las especificaciones del producto y los procedimientos de su instalación.

UNIDAD DE MEDICION

La unidad de medición será por metro lineal (m), considerando el largo de la zona donde se coloca la junta.

FORMA DE PAGO

El pago de la partida se efectuará de acuerdo a las medidas, consideradas cuando estas se hayan concluido de acuerdo a la  aprobación de la Supervisión.